上海市第一人民医院南部十四五住院家具采购需求

一、空间设计

整体设计要求：（根据“采购清单及技术要求”内家具款式配置）

1、治疗准备室设计要求：具备合理的布局与实用的功能。符合安全规范，能有效防止各类事故的发生。稳固的结构，以保证长期稳定的使用。同时，设计应充分考虑使用者的舒适度与便捷性。

- 医生办公室设计要求：办公室满足6人位医生的办公、文档的收纳、私人物品的储物需求。

- 病房储物柜设计要求：家具位于病房内，主要功能是让住院患者方便存放物品，拿取方便；同时满足病房患者平等使用的因素，兼顾耐用性和隐私保护。

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；

GB 33372-2020《胶黏剂回复性有机化合物限量》；

GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；

GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》。

（二）质量及技术标准

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》。

GB/T 16799-2018《家具用皮革》；

GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》；

GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；

GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；

GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；

GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；

GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；

GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；

GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射暴漏滤过的氙弧辐射》；

GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》；

GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》；

QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》；

QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革——抗菌性能试验方法和抗菌效果》；

QB/T 4767-2023《家具用钢构件》；

QB/T 3826-1999（2009）《轻工产品金属涂层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》；

QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；

QB/T 4045-2010《聚氨酯家居合成革安全技术条件》；

QB/T 4670-2014《吧椅》；

JB/T 7901-2023‌《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》。

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

- 采购清单及技术参数要求

| 序号 | 品名 | 图示 | 规格 | 数量 | 单位 | 基本组成 | 基本材质 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制储物柜 |  | W*400*900H | 70 | 米 | 1、柜体 2、门板 3、层板 | 1、基材：多层板。 2、面材：三聚氰胺饰面。 3、封边：PVC封边。 4、五金件：优质阻尼导轨和铰链，锁具，三合一连接件 | 1、面材:饰面多层板：符合GB/T 34722-2017-表面胶合强度≥1.5MPa，GB/T 9846-2015-静曲强度（顺纹、横纹）≥26MPa,弹性模量（顺纹、横纹）＞3500MPa，GB/T 39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³；GB/T 35601-2024-挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉菌性能）：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉菌等级均0级（没有生长）；QB/T 4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抑菌率均＞99%（≥99%）。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 3、阻尼铰链：符合QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 标准，耐久性≥12万次开合无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级，灵活无噪音。 4、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2454-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N,下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。 5、锁具（家具锁）：符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准要求，其中功能试验：下沉量、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性要求；保密度弹子锁互开率≤0.05%， 牢固度弹子锁使用寿命20000次试验无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级。 |
| 2 | 茶水柜 |  | W*600*900H | 75 | 米 | 1、台面 2、门板 3、层板 | 1、柜体：冷轧钢板 2、涂饰：静电喷涂粉末 3、五金件：优质阻尼导轨和铰链，锁具 | 1、全钢制茶水柜，采用0.8mm一级冷轧钢板：符合GB/T 9286-2021、GB/T 3325-2024、QB/T 1951.2-2013标准，金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h内，无气泡产生；200h后，无锈剥落、起皱、变色和失光；金属喷漆(塑)涂层-附着力达到0级，柜体一体折弯成型； 2、钢柜表面涂装前处理采用硅烷化成等前处理工艺，硅烷化成处理液不含锌、镍、锰等重金属，不含磷，不含氧化还原剂； 3、钢柜表面粉体涂装，涂料采用“无溶剂涂料，涂装膜厚大于60μm； 4、阻尼铰链：符合QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 标准，耐久性≥12万次开合无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级，灵活无噪音。 5、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2454-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N,下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。 6、锁具（家具锁）：符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准要求，其中功能试验：下沉量、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性要求；保密度弹子锁互开率≤0.05%， 牢固度弹子锁使用寿命20000次试验无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级。 |
| 3 | 定制吧台柜 |  | W*600*2800H | 80 | 米 | 1、台面、柜体、吊柜 不锈钢板水槽+感应水龙头 | 1、基材：采用1.0mm喷涂电解钢板。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，厚度≥12mm。 3、五金件：优质阻尼导轨和铰链，锁具，三合一连接件 | 1、主要材料 （1）台面采用医用复合亚克力人造石，厚度≥12mm。 （2）柜体材料采用1.0mm喷涂电解钢板：符合QB/T 3826-1999、QB/T3832-1999、GB/T 1741-2020、中性盐雾试验(NSS)连续喷雾100h以上10级、耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉皆为0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。 （3）踢脚线采用国标1.0mm厚304不锈钢。 2、结构/配置 暗藏式拉手、缓冲阻尼铰链、脚踏水龙头、亚克力挡水、水盆包含安装时所需全部五金及阀件。水龙头及台盆优选不锈钢铸造，防污防锈，陶瓷阀芯，含不锈钢进水接驳+软管+冷热水恒温调节阀，含前端优质止水角阀，带挡水板； 3、工艺/其它 （1）柜门采用隐藏式拉手，折弯一体成型，把手处双层压边工艺，无毛刺；柜门采用双层钢板设计避免卫生死角；柜门具备关门自动吸附功能，背架根据现场强弱电出线位置，预留插座开关安装(暗装)位置。 （2）地柜踢脚内缩，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，能有效防污。 检测要求 医用复合亚克力人造石：符合JC/T 908-2013-弯曲性能：实体面材的弯曲强度≥40MPa，弯曲弹性模量≥6.5GPa。GB/T 31402-2023-抗菌性能：金黄色葡萄球菌，抗菌活性值（抗菌性能值）≥2.30，抗菌率≥99%，培养44h；大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抗菌活性值（抗菌性能值）≥2.33，抗菌率≥99%，培养44h；GB/T 24128-2018-防霉性能：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉等级均0级（没有生长）。 304不锈钢：符合GB/T3280-2015力学性能：规定塑性延伸强度≥205MPa，抗拉强度≥515MPa，断后伸长率≥40%，化学成分（质量分数）碳（C）≤0.07%，硅（Si）≤0.75%，硫（S）≤0.030%，锰（Mn）≤2. 0%，磷（P）≤0.045%，QB/T3826-1999中性盐雾100h，QB/T3827-1999乙酸盐雾100h，QB/T4371-2012抗菌性能≥99%，金黄色葡萄球菌，白色念珠菌，GB/T1741-2020防霉性能，绳壮青霉0级。 阻尼铰链：耐久性≥12万次开合无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级，灵活无噪音。 阻尼三节静音导轨：操作力耐久性试验后推力14N拉力13N,下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。 锁具（家具锁）：符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准要求，其中功能试验：下沉量、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性要求；保密度弹子锁互开率≤0.05%， 牢固度弹子锁使用寿命20000次试验无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级。 水流量：水嘴流量Q：0.05L/s≤Q≤0.125 L/s；强度性能和密封性能皆符合要求；水击性能：给水器具在关闭瞬间的峰值压力与静压之差不大于0.08MPa。 静电喷涂抗菌粉末（塑粉）：符合GB 18581-2020、HG/T 2006-2022、HG/T 3950-2007、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤1级、铅笔硬度≥3H，耐酸性[3%(质量分数)主盐酸溶液] 240h无异常，耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液】160h无异常，耐湿性-室内用，500h无异常；有害物质限量总铅、镉、汞、铬均未检出；耐菌性能指标绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。 |
| 4 | 配餐柜 |  | W*600*2800H | 15 | 米 | 1、台面、柜体、吊柜 2、不锈钢板水槽+水龙头 | 1、基材：采用1.0mm喷涂电解钢板。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，厚度≥12mm。 3、五金件：优质阻尼导轨和铰链，锁具，三合一连接件 | 1、主要材料 （1）台面采用医用复合亚克力人造石，厚度≥12mm。 （2）柜体材料采用1.0mm喷涂电解钢板：符合QB/T 3826-1999、QB/T3832-1999、GB/T 1741-2020、中性盐雾试验(NSS)连续喷雾100h以上10级、耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉皆为0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。 （3）踢脚线采用国标1.0mm厚304不锈钢。 2、结构/配置 暗藏式拉手、缓冲阻尼铰链、脚踏水龙头、亚克力挡水、水盆包含安装时所需全部五金及阀件。水龙头及台盆优选不锈钢铸造，防污防锈，陶瓷阀芯，含不锈钢进水接驳+软管+冷热水恒温调节阀，含前端优质止水角阀，带挡水板； 3、工艺/其它 （1）柜门采用隐藏式拉手，折弯一体成型，把手处双层压边工艺，无毛刺；柜门采用双层钢板设计避免卫生死角；柜门具备关门自动吸附功能，背架根据现场强弱电出线位置，预留插座开关安装(暗装)位置。 （2）地柜踢脚内缩，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，能有效防污。 检测要求 医用复合亚克力人造石：符合JC/T 908-2013-弯曲性能：实体面材的弯曲强度≥40MPa，弯曲弹性模量≥6.5GPa。GB/T 31402-2023-抗菌性能：金黄色葡萄球菌，抗菌活性值（抗菌性能值）≥2.30，抗菌率≥99%，培养44h；大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抗菌活性值（抗菌性能值）≥2.33，抗菌率≥99%，培养44h；GB/T 24128-2018-防霉性能：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉等级均0级（没有生长）。 304不锈钢：符合GB/T3280-2015力学性能：规定塑性延伸强度≥205MPa，抗拉强度≥515MPa，断后伸长率≥40%，化学成分（质量分数）碳（C）≤0.07%，硅（Si）≤0.75%，硫（S）≤0.030%，锰（Mn）≤2.0%，磷（P）≤0.045%，QB/T3826-1999中性盐雾100h，QB/T3827-1999乙酸盐雾100h，QB/T4371-2012抗菌性能≥99%，金黄色葡萄球菌，白色念珠菌，GB/T1741-2020防霉性能，绳壮青霉0级。 阻尼铰链：耐久性≥12万次开合无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级，灵活无噪音。 阻尼三节静音导轨：操作力耐久性试验后推力14N拉力13N,下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。 锁具（家具锁）：符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准要求，其中功能试验：下沉量、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性要求；保密度弹子锁互开率≤0.05%， 牢固度弹子锁使用寿命20000次试验无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级。 水流量：水嘴流量Q：0.05L/s≤Q≤0.125 L/s；强度性能和密封性能皆符合要求；水击性能：给水器具在关闭瞬间的峰值压力与静压之差不大于0.08MPa。 静电喷涂抗菌粉末（塑粉）：符合GB 18581-2020、HG/T 2006-2022、HG/T 3950-2007、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤1级、铅笔硬度≥3H，耐酸性[3%(质量分数)主盐酸溶液] 240h无异常，耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液】160h无异常，耐湿性-室内用，500h无异常；有害物质限量总铅、镉、汞、铬均未检出；耐菌性能指标绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。 |
| 5 | 治疗柜 （出样） |  | W*650*2800H | 150 | 米 | 1、台面、柜体、吊柜 2、不锈钢板水槽+水龙头 | 1、基材：采用1.0mm喷涂电解钢板。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，厚度≥12mm。 3、五金件：优质阻尼导轨和铰链，锁具，三合一连接件 | 1、主要材料 （1）台面采用医用复合亚克力人造石，厚度≥12mm。 （2）柜体材料采用1.0mm喷涂电解钢板：符合QB/T 3826-1999、QB/T3832-1999、GB/T 1741-2020、中性盐雾试验(NSS)连续喷雾100h以上10级、耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉皆为0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。 （3）踢脚线采用国标1.0mm厚304不锈钢。 2、结构/配置 暗藏式拉手、缓冲阻尼铰链、脚踏水龙头、亚克力挡水、水盆包含安装时所需全部五金及阀件。水龙头及台盆优选不锈钢铸造，防污防锈，陶瓷阀芯，含不锈钢进水接驳+软管+冷热水恒温调节阀，含前端优质止水角阀，带挡水板； 3、工艺/其它 （1）柜门采用隐藏式拉手，折弯一体成型，把手处双层压边工艺，无毛刺；柜门采用双层钢板设计避免卫生死角；柜门具备关门自动吸附功能，背架根据现场强弱电出线位置，预留插座开关安装(暗装)位置。 （2）地柜踢脚内缩，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，能有效防污。 检测要求 医用复合亚克力人造石：符合JC/T 908-2013-弯曲性能：实体面材的弯曲强度≥40MPa，弯曲弹性模量≥6.5GPa。GB/T 31402-2023-抗菌性能：金黄色葡萄球菌，抗菌活性值（抗菌性能值）≥2.30，抗菌率≥99%，培养44h；大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抗菌活性值（抗菌性能值）≥2.33，抗菌率≥99%，培养44h；GB/T 24128-2018-防霉性能：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉等级均0级（没有生长）。 304不锈钢：符合GB/T3280-2015力学性能：规定塑性延伸强度≥205MPa，抗拉强度≥515MPa，断后伸长率≥40%，化学成分（质量分数）碳（C）≤0.07%，硅（Si）≤0.75%，硫（S）≤0.030%，锰（Mn）≤2. 0%，磷（P）≤0.045%，QB/T3826-1999中性盐雾100h，QB/T3827-1999乙酸盐雾100h，QB/T4371-2012抗菌性能≥99%，金黄色葡萄球菌，白色念珠菌，GB/T1741-2020防霉性能，绳壮青霉0级。 阻尼铰链：耐久性≥12万次开合无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级，灵活无噪音。 阻尼三节静音导轨：操作力耐久性试验后推力14N拉力13N,下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。 锁具（家具锁）：符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准要求，其中功能试验：下沉量、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性要求；保密度弹子锁互开率≤0.05%， 牢固度弹子锁使用寿命20000次试验无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级。 水流量：水嘴流量Q：0.05L/s≤Q≤0.125 L/s；强度性能和密封性能皆符合要求；水击性能：给水器具在关闭瞬间的峰值压力与静压之差不大于0.08MPa。 静电喷涂抗菌粉末（塑粉）：符合GB 18581-2020、HG/T 2006-2022、HG/T 3950-2007、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤1级、铅笔硬度≥3H，耐酸性[3%(质量分数)主盐酸溶液] 240h无异常，耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液】160h无异常，耐湿性-室内用，500h无异常；有害物质限量总铅、镉、汞、铬均未检出；耐菌性能指标绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。 |
| 6 | 病房柜 |  | W*600*2800H | 350 | 米 | 1、柜体 2、门板 3、层板 | 1、基材：多层板。 2、面材：三聚氰胺饰面。 3、封边：PVC封边。 4、五金件：优质阻尼导轨和铰链，锁具，三合一连接件 | 1、面材:饰面多层板：符合GB/T 34722-2017-表面胶合强度≥1.5MPa，GB/T 9846-2015-静曲强度（顺纹、横纹）≥26MPa,弹性模量（顺纹、横纹）＞3500MPa，GB/T 39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³；GB/T 35601-2024-挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉菌性能）：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉菌等级均0级（没有生长）；QB/T 4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抑菌率均＞99%（≥99%）。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 3、阻尼铰链：符合QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 标准，耐久性≥12万次开合无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级，灵活无噪音。 4、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2454-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N,下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。 5、锁具（家具锁）：符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准要求，其中功能试验：下沉量、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性要求；保密度弹子锁互开率≤0.05%， 牢固度弹子锁使用寿命20000次试验无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级。 |
| 7 | 主任办公桌 （出样） |  | 1700*1600*750H | 25 | 张 | 1、主桌：固定钢挡板钢架主桌，台面配4个五孔插座， 2、拼色侧柜，主机位置配散热架 3、台面配毛刷线盖及底盒 | 1、基材：多层板。 2、面材：三聚氰胺饰面。 3、封边：PVC封边。 4、五金件：优质阻尼导轨和铰链，锁具，三合一连接件 | 1、面材:饰面多层板：符合GB/T 34722-2017-表面胶合强度≥1.5MPa，GB/T 9846-2015-静曲强度（顺纹、横纹）≥26MPa,弹性模量（顺纹、横纹）＞3500MPa，GB/T 39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³；GB/T 35601-2024-挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉菌性能）：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉菌等级均0级（没有生长）；QB/T 4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抑菌率均＞99%（≥99%）。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 3、钢制脚架：采用一级冷轧钢管-符合QB/T 4767-2014标准，金属喷涂层-抗盐雾100h，达到10级。 4、阻尼铰链：符合QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 标准，耐久性≥12万次开合无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级，灵活无噪音。 5、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2454-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N,下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。 6、锁具（家具锁）：符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准要求，其中功能试验：下沉量、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性要求；保密度弹子锁互开率≤0.05%， 牢固度弹子锁使用寿命20000次试验无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级。 7、工艺：台面通过斜切角的设计元素外观 |
| 8 | 护士长办公桌 |  | 1200*600*750H | 50 | 张 | 1、主桌：固定钢挡板钢架主桌，台面配4个五孔插座， 2、拼色侧柜，主机位置配散热架 3、台面配毛刷线盖及底盒 | 1、基材：多层板。 2、面材：三聚氰胺饰面。 3、封边：PVC封边。 4、五金件：优质阻尼导轨和铰链，锁具，三合一连接件 | 1、面材:饰面多层板：符合GB/T 34722-2017-表面胶合强度≥1.5MPa，GB/T 9846-2015-静曲强度（顺纹、横纹）≥26MPa,弹性模量（顺纹、横纹）＞3500MPa，GB/T 39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³；GB/T 35601-2024-挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉菌性能）：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉菌等级均0级（没有生长）；QB/T 4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抑菌率均＞99%（≥99%）。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 3、钢制脚架：采用一级冷轧钢管-符合QB/T 4767-2014标准，金属喷涂层-抗盐雾100h，达到10级。 4、阻尼铰链：符合QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 标准，耐久性≥12万次开合无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级，灵活无噪音。 5、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2454-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N,下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。 6、锁具（家具锁）：符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准要求，其中功能试验：下沉量、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性要求；保密度弹子锁互开率≤0.05%， 牢固度弹子锁使用寿命20000次试验无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级。 7、工艺：台面通过斜切角的设计元素外观 |
| 9 | 办公桌 带活动柜 |  | 1200*600*750H | 60 | 张 | 1、主桌：固定钢挡板钢架主桌，台面配4个五孔插座， 2、拼色侧柜，主机位置配散热架 3、台面配毛刷线盖及底盒 | 1、基材：多层板。 2、面材：三聚氰胺饰面。 3、封边：PVC封边。 4、五金件：优质阻尼导轨和铰链，锁具，三合一连接件 | 1、面材:饰面多层板：符合GB/T 34722-2017-表面胶合强度≥1.5MPa，GB/T 9846-2015-静曲强度（顺纹、横纹）≥26MPa,弹性模量（顺纹、横纹）＞3500MPa，GB/T 39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³；GB/T 35601-2024-挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉菌性能）：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉菌等级均0级（没有生长）；QB/T 4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抑菌率均＞99%（≥99%）。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 3、钢制脚架：采用一级冷轧钢管-符合QB/T 4767-2014标准，金属喷涂层-抗盐雾100h，达到10级。 4、阻尼铰链：符合QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 标准，耐久性≥12万次开合无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级，灵活无噪音。 5、阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2454-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N,下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。 6、锁具（家具锁）：符合QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准要求，其中功能试验：下沉量、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性要求；保密度弹子锁互开率≤0.05%， 牢固度弹子锁使用寿命20000次试验无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级。 7、工艺：台面通过斜切角的设计元素外观 |
| 10 | 办公桌 |  | 1200*600*750H | 150 | 个 | 1、台面及支撑柜 2、钢架，横梁 | 1、基材：多层板。 2、面材：三聚氰胺饰面。 3、封边：PVC封边。 4、五金件：优质阻尼导轨和铰链，锁具，三合一连接件 | 1、面材:饰面多层板：符合GB/T 34722-2017-表面胶合强度≥1.5MPa，GB/T 9846-2015-静曲强度（顺纹、横纹）≥26MPa,弹性模量（顺纹、横纹）＞3500MPa，GB/T 39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³；GB/T 35601-2024-挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉菌性能）：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉菌等级均0级（没有生长）；QB/T 4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抑菌率均＞99%（≥99%）。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 3、钢制脚架：采用一级冷轧钢管-符合QB/T 4767-2014标准，金属喷涂层-抗盐雾100h，达到10级。 4、工艺：台面通过斜切角的设计元素外观 |
| 11 | 活动柜 |  | 393W*525D*600H | 150 | 个 | 1、柜体 2、移动轮 3、五金 | 1、柜体：冷轧钢板 2、涂饰：静电喷涂粉末 3、移动轮：尼龙 4、五金：三节滑轨 | 1、全钢制活动柜，采用0.8mm一级冷轧钢板：符合GB/T 9286-2021、GB/T 3325-2024、QB/T 1951.2-2013标准，金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h内，无气泡产生；200h后，无锈剥落、起皱、变色和失光；金属喷漆(塑)涂层-附着力达到0级，柜体一体折弯成型； 2、钢柜表面涂装前处理采用硅烷化成等前处理工艺，硅烷化成处理液不含锌、镍、锰等重金属，不含磷，不含氧化还原剂； 3、钢柜表面粉体涂装，涂料采用“无溶剂涂料，涂装膜厚大于60μm； 4、柜子配三个抽屉，上抽附文具盒一个，抽屉采用三节滚珠滑轨，可完全拉出，能完全利用抽屉的有效收纳空间，抽拉5万次以上，上抽、中抽承重可达15kg，下抽承重可达20kg，有连锁装置，不能同时打开两个抽屉，保证使用安全； 5、侧边暗拉手，配置两把防撞钥匙，锁差可达600循环； 6、柜体底部为钢板全封闭结构，防虫防鼠； 7、柜子底下配活动轮，确保推动顺畅。另配平衡轮，确保抽屉拉出柜子不倾覆； |
| 12 | 办公椅 （出样） |  | 常规 | 360 | 把 | 1、椅背.椅座 2、扶手.机构.椅脚 | 1、椅背：PA背框+特网面料 2、椅座：定型绵+弹力座布 3、机构：优质气压棒 4、椅脚：340mmPA五星脚 | 1、头枕:PA料，优质西皮 2、椅背:PA背框+特网面料 3、腰靠:切割绵+升降调节 4、椅座:定型绵+弹力座布 5、底盘:连动底盘三档锁定 6、扶手:固定 扶手 7、气杆:行程65mm沉日50mm三级气杆 8、椅脚:340mmPA五星脚 9、椅轮:60/25黑色PA轮 |
| 13 | 班前椅 |  | 常规 | 50 | 把 | 1、椅背.椅座 2、扶手.机构.椅脚 | 1、椅背：PA背框+特网面料 2、椅座：定型绵+弹力座布 3、机构：优质气压棒 4、椅脚：340mmPA五星脚 | 1、椅背:PA背框+特网面料 2、腰靠:切割绵+升降调节 3、椅座:定型绵+弹力座布 4、底盘:连动底盘三档锁定 5、扶手:固定 扶手 6、气杆:行程65mm沉日50mm三级气杆 7、椅脚:340mmPA五星脚 8、椅轮:60/25黑色PA轮 |
| 14 | 会议桌 |  | 3000*1500*750H | 25 | 张 | 1、台面 2、钢架，横梁 3、台面配电力导轨 | 1、基材：多层板。 2、面材：三聚氰胺饰面。 3、封边：PVC封边。 | 1、面材:饰面多层板：符合GB/T 34722-2017-表面胶合强度≥1.5MPa，GB/T 9846-2015-静曲强度（顺纹、横纹）≥26MPa,弹性模量（顺纹、横纹）＞3500MPa，GB/T 39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³；GB/T 35601-2024-挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉菌性能）：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉菌等级均0级（没有生长）；QB/T 4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抑菌率均＞99%（≥99%）。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 3、钢制脚架：采用一级冷轧钢管-符合QB/T 4767-2014标准，金属喷涂层-抗盐雾100h，达到10级。 4、工艺：台面通过斜切角的设计元素外观 5、台面配电力导轨。 |
| 15 | 会议桌 |  | 4200*1500*750H | 2 | 张 | 1、台面 2、钢架，横梁 3、台面配电力导轨 | 1、基材：多层板。 2、面材：三聚氰胺饰面。 3、封边：PVC封边。 | 1、面材:饰面多层板：符合GB/T 34722-2017-表面胶合强度≥1.5MPa，GB/T 9846-2015-静曲强度（顺纹、横纹）≥26MPa,弹性模量（顺纹、横纹）＞3500MPa，GB/T 39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³；GB/T 35601-2024-挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉菌性能）：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉菌等级均0级（没有生长）；QB/T 4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抑菌率均＞99%（≥99%）。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 3、钢制脚架：采用一级冷轧钢管-符合QB/T 4767-2014标准，金属喷涂层-抗盐雾100h，达到10级。 4、工艺：台面通过斜切角的设计元素外观 5、台面配电力导轨。 |
| 16 | 会议椅 |  | 常规 | 250 | 把 | 1、椅背.椅座 2、扶手.机构.椅脚 | 1、椅背：PA背框+特网面料 2、椅座：定型绵+弹力座布 3、机构：优质气压棒 4、椅脚：340mmPA五星脚 | 1、简介:椅背框获得外观专利 2、椅背:PA背框+特网面料 3、腰靠:切割绵+升降调节 4、椅座:定型绵+弹力座布 5、底盘:连动底盘三档锁定 6、扶手:固定 扶手 7、气杆:行程65mm沉日50mm三级气杆 8、椅脚:340mmPA五星脚 9、椅轮:60/25黑色PA轮 |
| 17 | 谈话椅 （出样） |  | 常规 | 80 | 张 | 1、椅背.椅座.座壳 2、扶手 | 1、椅背：P采用全新聚丙稀 （PP)加玻璃纤维 2、椅座：采用翻转卡扣式设计 3、座壳为全新聚丙稀材质 （PP) | 1.椅背采用全新聚丙稀 （PP)加玻璃纤维，背部纹理加强筋设计提高背的弹性 ，左右 两边有10条树叶纹理结合的加强筋 ，中间21条天门山天梯。增加舒适度,具有透气按摩功能 。背中间宽380mm，背最宽处400mm，背中间高280mm，背最高处300mm，椅背翻边设计增加靠 背的牢固性，椅背同时具有手提挂钩功能方便单手挪动椅子 ，挂包，挂钩可承重10KG 2.椅面采用全新软性聚乙烯 （PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整 体最薄部分39mm，最厚部分66mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能 ，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计 ，使用 者座感更加舒适。座宽440cm，座深430cm，平均厚度6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计 ，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径32mm,线径3.5mm，高度35mm，内置m10与m5的螺丝同向 锁定。弹簧功能提供缓冲回弹 ，减少长时间坐着带来的不适 。替代传统海绵，并解决面 料容易脏且不易清洁的缺点 。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能 。五金的颜色可随胶背 的颜色。 |
| 18 | 餐桌 |  | 850*750H | 10 | 张 | 1、台面 2、圆盘脚 | 1、基材：多层板。 2、面材：三聚氰胺饰面。 3、封边：PVC封边。 | 1、面材:饰面多层板：符合GB/T 34722-2017-表面胶合强度≥1.5MPa，GB/T 9846-2015-静曲强度（顺纹、横纹）≥26MPa,弹性模量（顺纹、横纹）＞3500MPa，GB/T 39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³；GB/T 35601-2024-挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉菌性能）：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉菌等级均0级（没有生长）；QB/T 4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抑菌率均＞99%（≥99%）。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 3、钢制脚架：采用一级冷轧钢管-符合QB/T 4767-2014标准，金属喷涂层-抗盐雾100h，达到10级。 |
| 19 | 茶几 |  | 600*420H | 80 | 个 | 1、台面 2、钢架 | 1、台面：高密度耐火耐污天然岩板。 2、基材：多层板，桌下层板岩板盖面。 3、桌架：烤漆钢架 | 优质岩板台面倒边工艺 榉木框架 多层板甲醛释放量≤5mg/100g 贴天然40丝木皮 油漆3底+3面工艺，水性底漆及水性面漆：符合GB/T 38597-2020标准，VOC≤5g/L或未检出。 |
| 20 | 床 |  | 900*2000*1800 | 120 | 个 | 1、立柱.爬梯 | 1、立柱：型材钢管表面静电粉末喷涂。 3、爬梯：钢管表面静电粉末喷涂。 | 1.双层床的尺寸规格:2000mmx900mmx1800mm(长x宽x高)。 2.床柱立脚：现场提供一根≥1000mm长的床立柱小样佐证，需有连接卡件冲孔：选用一次轧制而成的闭口异型材，立面呈十字型，立面尺寸为70mm*70mm；管壁厚度1.2mm。 3.床头管:矩形管25mmx25mm，厚度0.7mm，竖管:圆管19mm. 4.选用一次轧制而成的闭口管材。 5.床杠:矩形管25mmx25mm，厚度0.8mm，上下床铺床杠不少于5根。 6.床板：15MM厚杉木板 7.床梯:25*25厚度0.9mm。 8.连接处卡件（提供连接卡件样品一块）：床横梁与床立柱采用包覆式卡扣连接，扣件整体规格为200mm*46mm，厚度2mm。（外形尺寸允许±偏离2mm） |
| 21 | 床垫 |  | 900*2000 | 240 | 个 | 优质椰棕 | 优质椰棕 | 1.面料：选用优质透气针织棉面料 ，透气亲肤，不易滋生细菌。基材：采用优质椰棕， 由环保纤维棉与天然椰棕 185 °高温一热压一次一体成型 ，无胶水添加，密度好，坚实度强，不易塌陷，脱糖处理，杜绝螨虫滋生 2.技术标准：GB/T 26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》 |
| 22 | 钢制文件柜 |  | 900*400*1850 | 70 | 组 | 1、柜体、门板 | 1、板基材：冷轧钢板 2、五金件：优质缓冲门铰链及导轨 | 1. 钢板厚度≥0.8mm。 2.基材：钢板需经硅烷化处理，钢板粉末附着力≤1级，硬度（擦伤）≥F，，钢板采用一级冷轧钢板 3. 功能结构：上钢框玻璃双开门，内置含两块活动层板，下钢制开门，内置一层板 4.五金配件：选配备件齐备,防折锁具（家具锁）阻尼自动回闭功能；简约钢制扣手 |
| 23 | 更衣柜 |  | 900*500*1850 | 320 | 组 | 1、柜体组成 厚度：0.8mm冷轧钢板 柜配置锁 | 基材：冷轧钢板，厚度：1.5mm冷轧钢板 | 1. 钢板厚度≥0.8mm。 2.基材：钢板需经硅烷化处理，钢板粉末附着力≤1级，硬度（擦伤）≥F，，钢板采用一级冷轧钢板 3. 功能结构：2.每门内一不可调层板，一挂衣杆，一毛巾钩，一小镜。 4.五金配件：选配备件齐备,防折锁具（家具锁）阻尼自动回闭功能；简约钢制扣手 |
| 24 | 货架 |  | 1500*600*2000H | 110 | 组 | 1、4层层板，每层承重300kg 2、配围挡 | 基材：冷轧钢板，厚度：1.5mm冷轧钢板 | 采用1.5mm厚一级冷轧钢板，横梁采用2.0mm厚一级冷轧钢板采用符合国标要求的，有刻印商标的优质五金配件选用优质冷轧钢板，硅烷化处理，静电喷塑而成。产品应符合办公家具相关标准.立柱2.0MM；横梁1.5MM；挡板1.0MM；每层承重300kg |
| 25 | 晾衣架 |  | 常规 | 22 | 个 | 1.钢管+脚轮 | 基材：钢管 | 1.基材：钢管需经硅烷化处理，符合QB/T 4767-2014标准，金属喷涂层-抗盐雾100h，达到10级。 |
| 26 | 洽谈桌 |  | 850*750H | 30 | 张 | 1、台面 2、圆盘脚 | 1、基材：多层板。 2、面材：三聚氰胺饰面。 3、封边：PVC封边。 | 1、面材:饰面多层板：符合GB/T 34722-2017-表面胶合强度≥1.5MPa，GB/T 9846-2015-静曲强度（顺纹、横纹）≥26MPa,弹性模量（顺纹、横纹）＞3500MPa，GB/T 39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³；GB/T 35601-2024-挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉菌性能）：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉菌等级均0级（没有生长）；QB/T 4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抑菌率均＞99%（≥99%）。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 3、钢制脚架：采用一级冷轧钢管-符合QB/T 4767-2014标准，金属喷涂层-抗盐雾100h，达到10级。 |
| 27 | 沙发 |  | 双人位 | 50 | 个 | 1、框架：实木框架 2、面料：优质皮革 3、脚架：钢制沙发脚 | 1、框架：实木框架 2、面料：优质皮革 3、脚架：钢制沙发脚 4、坐垫：多异氰酸酯与多元醇共聚物切割成型 | 1、皮革：符合GB/T 16799-2018、GB/T 22808-2008、QB/T 2709-2005、QB/T 2710-2018标准，其中摩擦色牢度≥4级， 耐折牢度（50000次)无裂纹， 撕裂力≥80N，伸长率≥60%，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）≤30mg/kg，可萃取重金属未检出，五氯苯酚（PCP）C类未检出。 2、木质框架：沙发框架采用多层木板成型； 3、坐垫：内部泡绵为多异氰酸酯与多元醇共聚物切割成型； 4、沙发脚：钢制沙发脚； |
| 28 | 沙发 |  | 单人位 | 100 | 个 | 1、框架：实木框架 2、面料：优质皮革 3、脚架：钢制沙发脚 | 1、框架：实木框架 2、面料：优质皮革 3、脚架：钢制沙发脚 4、坐垫：多异氰酸酯与多元醇共聚物切割成型 | 1、皮革：符合GB/T 16799-2018、GB/T 22808-2008、QB/T 2709-2005、QB/T 2710-2018标准，其中摩擦色牢度≥4级， 耐折牢度（50000次)无裂纹， 撕裂力≥80N，伸长率≥60%，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）≤30mg/kg，可萃取重金属未检出，五氯苯酚（PCP）C类未检出。 2、木质框架：沙发框架采用多层木板成型； 3、坐垫：内部泡绵为多异氰酸酯与多元醇共聚物切割成型； 4、沙发脚：钢制沙发脚； |
| 29 | 谈话椅 |  | 常规 | 10 | 张 | 1、椅背，椅座 2、椅脚框架 | 1、背+座：一体注塑成型.PP。 2、椅架：电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫。 | 1、电镀钢架一体成型PP椅座，可拆装方便运输； 2.电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫。 |
| 30 | 用餐椅 |  | 常规 | 100 | 张 | 1、椅背，椅座 2、椅脚框架 | 1、背+座：一体注塑成型.PP。 2、椅架：电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫。 | 1、电镀钢架一体成型PP椅座，可拆装方便运输； 2.电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫。 |
| 31 | 显示器挡条 |  | W*350*50H | 700 | 米 | 挡条 | 1、基材：多层板。 2、面材：三聚氰胺饰面。 3、封边：PVC封边。 | 1、面材:饰面多层板：符合GB/T 34722-2017-表面胶合强度≥1.5MPa，GB/T 9846-2015-静曲强度（顺纹、横纹）≥26MPa,弹性模量（顺纹、横纹）＞3500MPa，GB/T 39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³；GB/T 35601-2024-挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉菌性能）：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉菌等级均0级（没有生长）；QB/T 4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抑菌率均＞99%（≥99%）。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 |
| 32 | 鞋柜 |  | 1800*500*600 | 40 | 组 | 柜体 | 1、基材：多层板。 2、面材：三聚氰胺饰面。 3、封边：PVC封边。 | 1、面材:饰面多层板：符合GB/T 34722-2017-表面胶合强度≥1.5MPa，GB/T 9846-2015-静曲强度（顺纹、横纹）≥26MPa,弹性模量（顺纹、横纹）＞3500MPa，GB/T 39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³；GB/T 35601-2024-挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉菌性能）：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉菌等级均0级（没有生长）；QB/T 4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抑菌率均＞99%（≥99%）。 2、封边：阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。 3、上带软包。 |
| 33 | 休闲沙发 |  | 3000*950 | 5 | 组 | 1、框架：实木框架 2、面料：优质绒布 3、脚架：钢制沙发脚 | 1、框架：实木框架 2、面料：优质绒布 3、脚架：钢制沙发脚 4、海绵：高回弹密度海绵 | 1、面材：优质绒布面料：符合GB8624-2012标准，其中燃烧性能等级B1级：氧指数 OI≥32.0%; 损毁长度≤150 mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 2、海绵：使用优质高回弹密度海绵：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 ，75%压缩永久变形<7%，泡沫塑料-回弹性≥60%；甲醛释放量未检出，TVOC≤0.05mg/m²h ，回弹率>60%，密度≥kg/m³；抗引燃性（无续燃、阴燃现象，阻燃Ⅰ级）。 3、框架：采用落叶松实木框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理，E0级饰面多层板 4、脚架：钢制沙发脚； |
| 34 | 休闲沙发椅 |  | 630*700*740H | 4 | 张 | 1、框架：实木框架 2、面料：优质绒布 3、脚架：钢制沙发脚 | 1、框架：实木框架 2、面料：优质绒布 3、脚架：钢制沙发脚 4、海绵：高回弹密度海绵 | 1、面材：优质绒布面料：符合GB8624-2012标准，其中燃烧性能等级B1级：氧指数 OI≥32.0%; 损毁长度≤150 mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 2、海绵：使用优质高回弹密度海绵：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 ，75%压缩永久变形<7%，泡沫塑料-回弹性≥60%；甲醛释放量未检出，TVOC≤0.05mg/m²h ，回弹率>60%，密度≥kg/m³；抗引燃性（无续燃、阴燃现象，阻燃Ⅰ级）。 3、框架：采用落叶松实木框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理，E0级饰面多层板 4、脚架：钢制沙发脚； |
| 35 | 休闲桌 |  | 1200*600*750H | 10 | 张 | 1、台面 2、脚架 | 1、台面：白蜡木 2、脚架：实木脚架 | 1、基材：选用白蜡木原木，无卷翘、变形、开裂，经杀菌、烘干、防腐、防蛀等处理，纹理清晰自然，色泽一致，美观大方，无结疤，无瑕疵，结构牢固，无晃动现象。 2、水性漆：采用环保水性底、面漆涂饰：符合GB/T 38597-2020标准，VOC≤5g/L或未检出。五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强。 3、结构：全部采用榫卯结构工艺。 |
| 36 | 长条沙发 |  | W*650*850H | 20 | 米 | 1、框架：实木框架 2、面料：优质绒布 3、脚架：钢制沙发脚 | 1、框架：实木框架 2、面料：优质绒布 3、脚架：钢制沙发脚 4、海绵：高回弹密度海绵 | 1、面材：优质绒布面料：符合GB8624-2012标准，其中燃烧性能等级B1级：氧指数 OI≥32.0%; 损毁长度≤150 mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 2、海绵：使用优质高回弹密度海绵：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 ，75%压缩永久变形<7%，泡沫塑料-回弹性≥60%；甲醛释放量未检出，TVOC≤0.05mg/m²h ，回弹率>60%，密度≥kg/m³；抗引燃性（无续燃、阴燃现象，阻燃Ⅰ级）。 3、框架：采用落叶松实木框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理，E0级饰面多层板 4、脚架：钢制沙发脚； |
| 37 | 候诊椅 |  | 4人位 | 30 | 人位 | 椅架、扶手、座背椅板 | 座背椅板：采用钢架焊接钢板和100%聚氨脂PU模具内一次注塑成型 扶手：采用优质聚氨酯PU材料一体注塑成色成型。 椅脚：采用优质冷轧钢材料剪压焊接成型 横梁：采用高强度40*80的优质方管，厚度不低于1.8mm | 1、 扶手：采用优质聚氨酯PU材料一体注塑成色成型，四周封闭设计，PU扶手面宽50mm，厚度20mm，长度370mm，整个扶手高280mm，与横档相连立面宽度达50mm，里面厚度达40mm，扶手离地面高度620mm，整体设计手扶舒适，美观耐用。扶手前端配置PP塑料杯架，杯架直径达95mm，环壁厚度4mm，含挂钩设计，更贴合便民使用。 2、 椅脚：采用优质冷轧钢材料剪压焊接成型，厚度达2.0mm，脚面最宽处达50mm，最窄处达35mm，立面高度与横档相链接处不低于70mm，承重稳固，调节脚垫为优质PP脚垫，脚垫底部蜂巢式设计,直径达75mm，增强承重力与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。 3、座背PU椅面材质：采用钢架焊接钢板和100%聚氨脂PU模具内一次注塑成型，椅座宽520mm，座背板PU组装连体板设计制作,坐感舒适，久坐不变形。PU内忖材质为高强度钢架，四周主骨架由20*10*2.0mm方管焊接，座面用3条20*4.0mm承重实心扁铁焊接加固成型，拼接冷轧钢冲孔板，厚度达1.5mm，座PU两侧与横档链接的支架达4.0mm厚度，外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，美观耐磨耐用。 3、 承重横梁：采用高强度40*80的优质方管，厚度不低于1.8mm，具有超强的承重能力和稳定性，表面做静电喷粉喷涂处理。采用“卡”式结构，不需要在横梁上预埋螺母，表面无孔位，卡扣件为钢制压型铸件，宽度≥35mm，长度≥100mm，立面压型高度≥60mm，座椅支架及椅腿可在上面任一位置安装，表面与椅腿及支架完全咬合。备注：整个座位安装设计要求无螺丝外露，安全美观。 |
| 38 | 洽谈椅 |  | 常规 | 100 | 张 | 1、椅背.椅座.座壳 2、扶手 | 1、椅背：P采用全新聚丙稀 （PP)加玻璃纤维 2、椅座：采用翻转卡扣式设计 3、座壳为全新聚丙稀材质 （PP) | 1.椅背采用全新聚丙稀 （PP)加玻璃纤维，背部纹理加强筋设计提高背的弹性 ，左右 两边有10条树叶纹理结合的加强筋 ，中间21条天门山天梯。增加舒适度,具有透气按摩功能 。背中间宽380mm，背最宽处400mm，背中间高280mm，背最高处300mm，椅背翻边设计增加靠 背的牢固性，椅背同时具有手提挂钩功能方便单手挪动椅子 ，挂包，挂钩可承重10KG 2.椅面采用全新软性聚乙烯 （PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分39mm，最厚部分66mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能 ，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计 ，使用者座感更加舒适。座宽440cm，座深430cm，平均厚度6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计 ，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径32mm,线径3.5mm，高度35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹 ，减少长时间坐着带来的不适 。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点 。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能 。五金的颜色可随胶背的颜色。 |

注：

1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。

3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。

四、材料要求

本项目采用的材料需符合以下要求：

- 饰面多层板：符合GB/T 34722-2017-表面胶合强度≥1.5MPa，GB/T 9846-2015-静曲强度（顺纹、横纹）≥26MPa,弹性模量（顺纹、横纹）＞3500MPa，GB/T 39600-2021-甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³；GB/T 35601-2024-挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；JC/T 2039-2010-抗菌防霉性能（防霉菌性能）：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉菌等级均0级（没有生长）；QB/T 4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抑菌率均＞99%（≥99%）。

- 医用复合亚克力人造石：符合JC/T 908-2013-弯曲性能：实体面材的弯曲强度≥40MPa，弯曲弹性模量≥6.5GPa。GB/T 31402-2023-抗菌性能：金黄色葡萄球菌，抗菌活性值（抗菌性能值）≥2.30，抗菌率≥99%，培养44h；大肠埃希氏菌（大肠杆菌），抗菌活性值（抗菌性能值）≥2.33，抗菌率≥99%，培养44h；GB/T 24128-2018-防霉性能：黑曲霉、球毛壳（球毛壳霉）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，防霉等级均0级（没有生长）。

- 304不锈钢：符合GB/T3280-2015、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020:力学性能:规定塑性延伸强度>205MPa，抗拉强度>515MPa，断后伸长率>40%，化学成分(质量分数)碳(C)≤0.07%，硅(Si)≤0.75%，(S)≤0.030%，锰(Mn)≤2.0%，磷(P)≤0.045%，乙酸盐雾试验(ASS)、100h.中性盐雾试验(NSS)、100h；抗菌性能:金黄色葡萄球菌，白色念珠菌，抑菌率>99%；耐霉菌性(防霉性能):绳状青霉、耐霉菌等级0级。

- 电解钢板：符合QB/T 3826-1999、QB/T3832-1999、GB/T 1741-2020、中性盐雾试验(NSS)连续喷雾100h以上10级、耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉皆为0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。

- 冷轧钢（钢板）：符合GB/T 9286-2021、GB/T 3325-2024、QB/T 1951.2-2013标准，金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀200h内，无气泡产生；200h后，无锈剥落、起皱、变色和失光；金属喷漆(塑)涂层-附着力达到0级。

- 钢管：符合QB/T 4767-2014标准，金属喷涂层-抗盐雾100h，达到10级。

- 静电喷涂抗菌粉末（塑粉）：符合GB 18581-2020、HG/T 2006-2022、HG/T 3950-2007、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤1级、铅笔硬度≥3H，耐酸性[3%(质量分数)主盐酸溶液] 240h无异常，耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液】160h无异常，耐湿性-室内用，500h无异常；有害物质限量总铅、镉、汞、铬均未检出；耐菌性能指标绳状青霉、宛氏拟青霉、桔青霉、黑曲霉、大毛霉、黄曲霉、链格孢、赭绿青霉8项防霉菌等级均达到0级；表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌7项指标抑菌率均≥99.9%。

- 阻尼铰链：符合QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999 标准，耐久性≥12万次开合无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级，灵活无噪音。

- 阻尼三节静音导轨：符合QB/T 2454-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准，其中操作力耐久性试验后推力14N拉力13N,下沉量≤0.8，耐久性10万次无损、耐腐蚀中性盐雾试验18h无锈点，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级，人造气氛腐蚀（铜加速乙酸盐雾）300h以上试验10级。

- 家具锁：QB/T1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999标准要求，其中功能试验：下沉量、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性要求；保	密度弹子锁互开率≤0.05%， 牢固度弹子锁使用寿命20000次试验无损，金属涂层耐腐蚀性等级中性盐雾600h以上试验10级、乙酸盐雾600h以上试验10级。

- 高回弹海绵：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011 ，75%压缩永久变形<7%，泡沫塑料-回弹性≥60%；甲醛释放量未检出，TVOC≤0.05mg/m²h ，回弹率>60%，密度≥kg/m³；抗引燃性（无续燃、阴燃现象，阻燃Ⅰ级）。

- 面料：符合GB8624-2012标准，其中燃烧性能等级B1级：氧指数 OI≥32.0%; 损毁长度≤150 mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。

- 皮革：符合GB/T 16799-2018、GB/T 22808-2008、QB/T 2709-2005、QB/T 2710-2018标准，其中摩擦色牢度≥4级， 耐折牢度（50000次)无裂纹， 撕裂力≥80N，伸长率≥60%，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）≤30mg/kg，可萃取重金属未检出，五氯苯酚（PCP）C类未检出。

- 封边条（ABS）：符合QB/T 4463、GB/T 37866标准，阻燃性达到V-0级，灰分符合要求。

- 水性底漆/色漆：符合GB/T 38597-2020标准，VOC≤5g/L或未检出。

备注：1、上述原材料要求如与“三、采购清单及技术参数要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

2、针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。

3、检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的生产厂家或原材料生产厂家一致。报告签发时间不早于2024年1月1日。

4、投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果，未提供承诺函及相应检测报告者不得分。

五、颜色要求

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 纹路：木皮保留天然纹路感。 颜色：胡桃木色。 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白、木纹 |
| 椅子、沙发 | 颜色：白色、黑色 |

- 样品要求

| 序号 | 样品名称 | 样品要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公椅 | 详见“三、采购清单及技术要求序号12/办公椅”，1把 |
| 2 | 主任办公桌 | 详见“三、采购清单及技术要求序号7/主任办公桌”，1张 |
| 3 | 谈话椅 （核心产品） | 详见“三、采购清单及技术要求序号17/谈话椅”，1张 |
| 4 | 治疗柜 | 详见“三、采购清单及技术要求序号5/治疗柜”，1段（下柜为垃圾桶），1000W*650*2800H |

说明：1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

2.允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

3.投标实样送达地点：上海市松江区新松江路650号第一人民医院，联系人：夏老师，联系电话：021-37797006。所有实样均应注明投标人名称，并在投标截止前2天送达并完成现场搭样。

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后 45 个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 货物安装完毕后、正式验收前，若招标人需要，中标人应完成以下要求，并在投标文件中提供承诺函： 1.投标人应无条件将招标人指定的中标产品送至国家级检测中心进行检测，检测费用由供应商承担，送检产品数量限定在总产品的1%，超出部分由招标人承担。 2.投标人应无条件组织具有资质的检测部门上门，对招标人指定的放置产品的房间进行空气质量检测，检测费用由供应商承担，检测房间数量限定在10间房间，超出部分由招标人承担。送检的产品需另补，另补的家具费用也需要在投标总价中包含。检测合格后完成验收；反之检测不合格，采购人有权拒收产品，因此将导致的项目工期延误责任、损失由投标人全部承担，并根据合同条款要求赔偿采购人。 |

八、其他要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期应当至少不低于10年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |
| 项目团队 | - 应配备项目负责人，项目负责人应具备优秀的沟通协调能力、丰富的项目经验。 - 生产管理团队及现场安装团队专业配置齐全，资格资历丰富。 |