招标清单中所有产品涉及到以下原材料的，均执行下述要求:

1、前床厅护栏主材：符合GB/T3325现行标准中耐老化性能测试符合标准，PE塑料符合GB28481《塑料家具中有害物质限量》现行标准中邻苯二甲酸脂有害物质含量检测符合标准。（需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）

2、电解钢板：符合QB/T3826现行标准中金属喷塑涂层经100H中性盐雾测试不小于9级，抗菌性符合GB/1741标准对表面耐霉菌性能测定（菌种包含黑曲霉、黄曲霉）不大于0级。（需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）

3、塑粉：符合HG/T 2006 热固性粉末涂料现行标准，四种可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）的有害物质限量检测数据为未检出，金属喷塑涂层的附着力不大于1级。（需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）

4、ABS无缝防水封边条:符合 QB/T 4463《家具用封边条技术要求》甲醛释放量≤1.5mg/L，耐磨性和耐开裂性均为合格(需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）

5、封边条：符合 QB/T 4463《家具用封边条技术要求》中（氯乙烯单体≤5mg/kg，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)≤90mg/kg、铬(Cr)60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)的总量≤0.1%；不含多溴联苯(PBB)及多溴联苯醚(PBDE)）(需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）

6、环保封边胶：依据 GB18583《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤100g/L(需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）。

7、阻尼三节静音导轨（三节导轨需符合QB/T2454家具五金抽屉导轨中过载要求、猛关、猛开、拉出安全性及耐腐蚀要求。）(需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）。

8、阻尼铰链（门铰链需符合 QB/T 2189家具五金杯状暗铰链中过载要求、水平静载荷、耐久性、及耐腐蚀要求。）(需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）

9、海绵：优质高密度成型泡棉，需符合GB/T6343中表观密度≥45kg/m³(需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）。

10、三聚氰胺饰面刨花板：符合GB/T39600人造板及其制品甲醛释放量分级：甲醛释放量≤0.025mg/m3的要求。(需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）

注：

1. 第三方质检机构出具的质检报告，须含有 CMA 认证（如国家家具质量监督检验中心、国家家具及室内环境质量监督检验中心等）。报告签发时间不早于2021年06月01日。
2. 《0313-学生寝室家具配套用具采购项目需求清单》中原材料标准如与上述原材料标准不一致，以此清单为准。