钢制家具采购需求标准

第一部分采购需求

一、基本内容

1、项目背景：上海交通大学医学院附属瑞金医院北部院区二期购置钢制家具一批

二、需执行的国家相关标准、行业标准或者其他标准、规范(采购人根据采购需求选择执行相关标准)

|  | 分类 | 标准名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家标准 | 家具实体 | □GB/T3325-2017 □GB/T35607-2017 | 金属家具通用技术条件 绿色产品评价—家具 |
|  | 材料 | □GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 □GB 16799-2018 家具用皮革 □GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 |  |

|  | 性能 | □GB/T 10357.4-2023 家具力学性能试验（柜类稳定性） □GB/T 10357.5-2023 家具力学性能试验（柜类强度和耐久性） |
| --- | --- | --- |
|  | 有害物质 | □GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 □GB/T16129-1995 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法 □GB/50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准 □GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具 □GB/ 55016-2021 建筑环境通用规范 |
| 行业标准 |  | □QB/T 2189-2013（2017）家具五金杯状暗铰链 □QB/T 2280-2016（2017）办公家具 办公椅 □QB/T 1097 钢制文件柜 □QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 □QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》 |

注：上述标准的修订最新版适用于本需求标准。如有未特别注明需执行的国家相关标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

三、采购需求

| 序号 | 品目 | 基本分类 | 参考图样 | 规格参数 | 需求数量 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物柜 | 柜类 |  | 900*400*1800 | 80 | 柜体、门板 | 1）柜体：冷轧钢板表面静电粉末喷涂。 2）门板：冷轧钢板表面静电粉末喷涂。 | 1、金属外观要求：焊接处均无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、无咬边、飞溅及焊接处表面波纹均匀。冲压件无脱层、无裂缝。涂层均无漏喷、锈蚀、脱色等掉色现象。涂层光滑均匀、色泽一致、均无流挂、各打、皱皮、飞漆等缺陷。电镀层表面均无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。需符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。 2、采用一级冷轧板。 3、柜类稳定性：所有开门、推拉门构件和翻门关闭，所有储存空间部件空载均无倾翻。所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载，所有储存部件加载均无倾翻。顶板和地板持续加载试：所有部件、链接件无断裂损坏。活动部件（门、抽屉等）开关灵活无损坏，顶板及地板最大挠度为0.21%。开门垂直加载试验：10次试验载荷30kg，五金件无松动。需符合GB/T10357.4-2023家具力学性能测试 第4部分：柜类稳定性。 4、金属喷漆（塑）涂层理化：硬度≥H。冲击强度：冲击高度400mm,均无剥落、裂纹、走稳。耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。表面经酸洗、磷化后静电喷塑，抗腐蚀。附着力：1级。需符合GB/T10357.5-2023家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性。 5、铰链：采用优质品牌铰链。需符合QB/T2189-2013（2017）家具五金杯状暗铰链检测依据，耐腐蚀要求18h,1.5mm以下锈点不应超过20/d㎡(其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 7、工艺：钢板厚度：裸板0.7mm，喷涂后0.8mm，上对开门内含一块活动层板，下三个抽屉，含锁。 8、涂装：钢制部件表面采用粉末涂装（喷塑）。 9、可选颜色10种以上。 |
| 2 | 档案柜 | 柜类 |  | 900*400*1800 | 18 | 柜体、门板 | 1）柜体：冷轧钢板表面静电粉末喷涂。 2）门板：冷轧钢板表面静电粉末喷涂。 | 1、金属外观要求：焊接处均无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、无咬边、飞溅及焊接处表面波纹均匀。冲压件无脱层、无裂缝。涂层均无漏喷、锈蚀、脱色等掉色现象。涂层光滑均匀、色泽一致、均无流挂、各打、皱皮、飞漆等缺陷。电镀层表面均无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。需符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。 2、采用一级冷轧板。 3、柜类稳定性：所有开门、推拉门构件和翻门关闭，所有储存空间部件空载均无倾翻。所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载，所有储存部件加载均无倾翻。顶板和地板持续加载试：所有部件、链接件无断裂损坏。活动部件（门、抽屉等）开关灵活无损坏，顶板及地板最大挠度为0.21%。开门垂直加载试验：10次试验载荷30kg，五金件无松动。需符合GB/T10357.4-2023家具力学性能测试 第4部分：柜类稳定性。 4、金属喷漆（塑）涂层理化：硬度≥H。冲击强度：冲击高度400mm,均无剥落、裂纹、走稳。耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。表面经酸洗、磷化后静电喷塑，抗腐蚀。附着力：1级。需符合GB/T10357.5-2023家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性。 5、铰链：采用优质品牌铰链。需符合QB/T2189-2013（2017）家具五金 杯状暗铰链检测依据，耐腐蚀要求18h,1.5mm以下锈点不应超过20/d㎡(其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 7、工艺：钢板厚度：裸板0.7mm，喷涂后0.8mm，上对开门内含一块活动层板，中间两个抽屉，下对开门内含一块层板，含锁。 8、涂装：钢制部件表面采用粉末涂装（喷塑）。 9、可选颜色10种以上。 |
| 3 | 医用更衣柜 | 柜类 |  | 316*500*1850 | 128 | 柜体、门板 | 1）柜体：冷轧钢板表面静电粉末喷涂。 2）门板：冷轧钢板表面静电粉末喷涂。 | - 金属外观要求：焊接处均无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、无咬边、飞溅及焊接处表面波纹均匀。冲压件无脱层、无裂缝。涂层均无漏喷、锈蚀、脱色等掉色现象。涂层光滑均匀、色泽一致、均无流挂、各打、皱皮、飞漆等缺陷。电镀层表面均无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。 - 采用一级冷轧板。 3、柜类稳定性：所有开门、推拉门构件和翻门关闭，所有储存空间部件空载均无倾翻。所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载，所有储存部件加载均无倾翻。顶板和地板持续加载试：所有部件、链接件无断裂损坏。活动部件开关灵活无损坏，顶板及地板最大挠度为0.21%。开门垂直加载试验：10次试验载荷30kg，五金件无松动。 4、金属喷漆（塑）涂层理化：硬度≥H。冲击强度：冲击高度400mm,均无剥落、裂纹、走稳。耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。表面经酸洗、磷化后静电喷塑，抗腐蚀。附着力：1级。需符合GB/T10357.5-2023家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性。 5、铰链：采用优质品牌铰链。需符合QB/T2189-2013（2017）家具五金 杯状暗铰链检测依据，耐腐蚀要求18h,1.5mm以下锈点不应超过20/d㎡(其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³。总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³。需符合GB/T35607-2017 绿色产品评价家具。 7、工艺：钢板厚度：裸板0.7mm，喷涂后0.8mm。钢制单开门（花纹色），上下钢制门内含挂衣杆，含二块层板。柜门：内含梳妆镜一枚。长条拉手，带锁。 8、涂装：钢制部件表面采用粉末涂装（喷塑）。 9、可选颜色10种以上。 |
| 4 | 医用更衣柜（核心产品） | 柜类 |  | 900*500*1850 | 125 | 柜体、门板 | 1）柜体：冷轧钢板表面静电粉末喷涂。 2）门板：冷轧钢板表面静电粉末喷涂。 | 1、金属外观要求：焊接处均无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、无咬边、飞溅及焊接处表面波纹均匀。冲压件无脱层、无裂缝。涂层均无漏喷、锈蚀、脱色等掉色现象。涂层光滑均匀、色泽一致、均无流挂、各打、皱皮、飞漆等缺陷。电镀层表面均无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。 2、采用一级冷轧板。 - 柜类稳定性：所有开门、推拉门构件和翻门关闭，所有储存空间部件空载均无倾翻。所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载，所有储存部件加载均无倾翻。顶板和地板持续加载试：所有部件、链接件无断裂损坏。活动部件开关灵活无损坏，顶板及地板最大挠度为0.21%。开门垂直加载试验：10次试验载荷30kg，五金件无松动。 4、金属喷漆（塑）涂层理化：硬度≥H。冲击强度：冲击高度400mm,均无剥落、裂纹、走稳。耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。表面经酸洗、磷化后静电喷塑，抗腐蚀。附着力：1级。需符合GB/T10357.5-2023家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性。 5、铰链：采用优质品牌铰链。需符合QB/T2189-2013（2017）家具五金 杯状暗铰链检测依据，耐腐蚀要求18h,1.5mm以下锈点不应超过20/d㎡(其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³。总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³。需符合GB/T35607-2017 绿色产品评价家具。 7、工艺：钢制单开门（花纹色），上下钢制门内含挂衣杆，含二块层板。柜门：内含梳妆镜一枚。长条拉手，带锁。 8、涂装：钢制部件表面采用粉末涂装（喷塑）。 10.需提供符合参数要求的检测报告，报告中带样品实物照片。 11、可选颜色10种以上。 |
| 5 | 医用更衣柜 | 柜类 |  | 607*500*1850 | 14 | 柜体、门板 | 1）柜体：冷轧钢板表面静电粉末喷涂。 2）门板：冷轧钢板表面静电粉末喷涂。 | 1、金属外观要求：焊接处均无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、无咬边、飞溅及焊接处表面波纹均匀。冲压件无脱层、无裂缝。涂层均无漏喷、锈蚀、脱色等掉色现象。涂层光滑均匀、色泽一致、均无流挂、各打、皱皮、飞漆等缺陷。电镀层表面均无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。 2、采用一级冷轧板。 - 柜类稳定性：所有开门、推拉门构件和翻门关闭，所有储存空间部件空载均无倾翻。所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载，所有储存部件加载均无倾翻。顶板和地板持续加载试：所有部件、链接件无断裂损坏。活动部件开关灵活无损坏，顶板及地板最大挠度为0.21%。开门垂直加载试验：10次试验载荷30kg，五金件无松动。 4、金属喷漆（塑）涂层理化：硬度≥H。冲击强度：冲击高度400mm,均无剥落、裂纹、走稳。耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。表面经酸洗、磷化后静电喷塑，抗腐蚀。附着力：1级。需符合GB/T10357.5-2023家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性。 5、铰链：采用优质品牌铰链。需符合QB/T2189-2013（2017）家具五金 杯状暗铰链检测依据，耐腐蚀要求18h,1.5mm以下锈点不应超过20/d㎡(其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³。总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³。需符合GB/T35607-2017 绿色产品评价家具。 7、工艺：钢板厚度：裸板0.7，喷涂后0.8。钢制单开门（花纹色），上下钢制门内含挂衣杆，含二块层板。柜门：内含梳妆镜一枚。长条拉手，带锁。 8、涂装：钢制部件表面采用粉末涂装（喷塑）。 9、可选颜色10种以上。 |
| 6 | 候诊椅 |  |  | 1760*630*820 | 362 |  | - 座背椅板：采用钢架焊接钢板和100%聚氨脂PU模具内一次注塑成型。 - 扶手：采用优质铝合金压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理。 3）椅腿：采用优质铝合金铸件整体一次性压铸成型，表面采用耐磨的静电喷涂饰面处理。4）横梁：采用端面直径80mm六角形冷轧钢管，厚度2.0mm，表面采用耐磨的静电喷涂饰面处理。 | 1、需符合GB/T3325-2017 。 2、单人位可承重≥300kg。所有构件表面均 容易进行清洗，并且能耐受普通清洁剂。 3、金属外观要求：焊接处均无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、无咬边、飞溅及焊接处表面波纹均匀。冲压件无脱层、无裂缝。涂层均无漏喷、锈蚀、脱色等掉色现象。涂层光滑均匀、色泽一致、均无流挂、各打、皱皮、飞漆等缺陷。电镀层表面均无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致。 3、塑料件外观：均无裂纹、明显变形、明显缩孔、起泡、杂质、伤痕。外表用塑料件表面光洁无划痕、无污渍、无明显色差。 4、结构安全：与人体接触面均无毛刺、刃口、棱角。固定部位的结合牢固无松动、均无少件、透钉、漏钉。 5、金属喷漆（塑）涂层理化：硬度≥H。冲击强度：冲击高度400mm,均无剥落、裂纹、走稳。耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。表面经酸洗、磷化后静电喷塑，抗腐蚀。附着力：1级。 6、椅凳类稳定性：椅子前倾翻、后倾翻均无倾翻。扶手椅测向倾翻无倾翻。 7、椅凳类耐强度：座面加载力：2000N，椅背加载力：700N，加载此处10次，加载时间≥S，扶手侧向静载加载力：900N，加载次数10次，加载时间：≥S，所有零部件无断裂或割裂，五金连接件无松动，零部件无明显位移变化。 8、椅凳类强度：扶手垂直向下静静载荷加载力：1000N，加载次数：10次，加载时间：≥S。椅腿前向静载荷加载力：760N，加载次数：10次，加载时间：≥S，座面平衡载荷1800N，椅腿侧向静载荷：760N，加载次数：10次，加载时间：≥S，座面平衡载荷1800N，座面冲击：25kg，冲击高度：300mm，冲击次数：10次，椅背和扶手冲击：6.5kg，冲击高度：620mm，冲击角度：68°，冲击次数：10次，所有零部件无断裂或割裂，五金连接件无松动，零部件无明显位移变化。 9、椅凳类耐久性：座面加载力：950N，椅背加载力：330N，加载次数：200000次，扶手加载角度：10°，加载次数：200000次，所有零部件无断裂或割裂，所有零部件无影响使用功能的磨损或变形，五金连接件无松动，零部件无明显位移变化。 10、可溶性重金属：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg。 11、横梁：抗拉强度：438，固定塑性延伸强度：339，断后伸长率：38.5，原材料符合GB/T 228.1-2021。 12、铝合金：布氏硬度：平均值为105，原材料符合GB/T 231.1-2018。拉伸强度：325，规定塑性延伸强度：273，断后伸长率：19.5，原材料符合GB/T 228.1-2021。 13、PU座板：邻苯二甲酸二丁酯≤0.1％，邻苯二甲酸丁基苄酯≤0.1％，邻苯二甲酸-2-乙基己基酯≤0.1％，邻苯二甲酸二正辛酯≤0.1％，邻苯二甲酸二异壬酯≤0.1％，邻苯二甲酸二异癸酯≤0.1％，可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，苯并【a】芘≤1.0mg/kg，16种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg，多溴联苯≤1000mg/kg，多溴二苯醚≤1000mg/kg，原材料符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》 14、可选颜色10种以上。 |
| 7 | 货架 | 货架 |  | 1500*500*2000 | 10 | 立柱、层板 | 1）立柱：304不锈钢。 2）层板：304不锈钢板 | 1、符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。 2、采用一级冷轧板。 3、材料：钢板为≥1.0mm电解板。 4、涂装：钢制部件表面采用粉末涂装（喷塑）。 5、基材前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理；漆膜硬度：2H以上；附着力：2级以上。 6、冲击强度：冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹 7、耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。表面经酸洗、磷化后静电喷塑，抗腐蚀。 8、四层隔板，加重层板。 9、配定制拉蓝3个 9、可选颜色10种以上。 |
| 8 | 货架 | 货架 |  | 2000*500*2000 | 35 | 立柱、层板 | 1）立柱：304不锈钢。 2）层板：304不锈钢板 | 1、符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。 2、采用一级冷轧板。 3、材料：钢板为≥1.0mm电解板。 4、涂装：钢制部件表面采用粉末涂装（喷塑）。 5、基材前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理；漆膜硬度：2H以上；附着力：2级以上。 6、冲击强度：冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹 7、耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。表面经酸洗、磷化后静电喷塑，抗腐蚀。 8、四层隔板，加重层板。 9、配定制拉蓝3个 9、可选颜色10种以上。 |
| 9 | 文件柜 | 柜类 |  | 900*400*1850 | 77 | 柜体、门板 | 1）柜体：冷轧钢板表面静电粉末喷涂。 2）门板：冷轧钢板表面静电粉末喷涂。 | 1、金属外观要求：焊接处均无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、无咬边、飞溅及焊接处表面波纹均匀。冲压件无脱层、无裂缝。涂层均无漏喷、锈蚀、脱色等掉色现象。涂层光滑均匀、色泽一致、均无流挂、各打、皱皮、飞漆等缺陷。电镀层表面均无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。需符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。 2、采用一级冷轧板。 3、柜类稳定性：所有开门、推拉门构件和翻门关闭，所有储存空间部件空载均无倾翻。所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载，所有储存部件加载均无倾翻。顶板和地板持续加载试：所有部件、链接件无断裂损坏。活动部件（门等）开关灵活无损坏，顶板及地板最大挠度为0.21%。开门垂直加载试验：10次试验载荷30kg，五金件无松动。需符合GB/T10357.4-2023家具力学性能测试 第4部分：柜类稳定性。 4、金属喷漆（塑）涂层理化：硬度≥H。冲击强度：冲击高度400mm,均无剥落、裂纹、走稳。耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。表面经酸洗、磷化后静电喷塑，抗腐蚀。附着力：1级。需符合GB/T10357.5-2023家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性。 5、铰链：采用优质品牌铰链。需符合QB/T2189-2013（2017）家具五金 杯状暗铰链检测依据，耐腐蚀要求18h,1.5mm以下锈点不应超过20/d㎡(其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 6、工艺：钢板厚度：裸板0.7，喷涂后0.8。钢制上玻璃对开门内含一块层板，下对开门内含一块层板，带锁。 7、涂装：钢制部件表面采用粉末涂装（喷塑）。 8、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³。总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³。需符合GB/T35607-2017 绿色产品评价家具。 9、可选颜色10种以上。 |
| 10 | 置物架 | 货架 |  | 900*500*1200 | 6 | 立柱、层板 | 1）立柱：304不锈钢。 2）层板：304不锈钢板 | 1、采用304不锈钢。 2、冲击强度：冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹。 3、五金： 一体折弯。 4、耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。表面经酸洗、磷化后静电喷塑，抗腐蚀。 5、配定制拉蓝3个 |
| 11 | 资料柜 | 柜类 |  | 900*400*1800 | 56 | 柜体、门板 | 1）柜体：防火表面静电粉末喷涂。 2）层板：镀锌钢板表面静电粉末喷涂。 | 1、金属外观要求：焊接处均无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、无咬边、飞溅及焊接处表面波纹均匀。冲压件无脱层、无裂缝。涂层均无漏喷、锈蚀、脱色等掉色现象。涂层光滑均匀、色泽一致、均无流挂、各打、皱皮、飞漆等缺陷。电镀层表面均无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。需符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。 2、采用一级冷轧板。 3、柜类稳定性：所有开门、推拉门构件和翻门关闭，所有储存空间部件空载均无倾翻。所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载，所有储存部件加载均无倾翻。顶板和地板持续加载试：所有部件、链接件无断裂损坏。活动部件（门等）开关灵活无损坏，顶板及地板最大挠度为0.21%。开门垂直加载试验：10次试验载荷30kg，五金件无松动。需符合GB/T10357.4-2023家具力学性能测试 第4部分：柜类稳定性。 4、金属喷漆（塑）涂层理化：硬度≥H。冲击强度：冲击高度400mm,均无剥落、裂纹、走稳。耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。表面经酸洗、磷化后静电喷塑，抗腐蚀。附着力：1级。需符合GB/T10357.5-2023家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性。 5、铰链：采用优质品牌铰链。需符合QB/T2189-2013（2017）家具五金 杯状暗铰链检测依据，耐腐蚀要求18h,1.5mm以下锈点不应超过20/d㎡(其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 6、工艺：钢板厚度：裸板0.7mm，喷涂后0.8mm。钢制玻璃对开门，内含四块层板，带锁。 7、涂装：钢制部件表面采用粉末涂装（喷塑）。 8、可选颜色10种以上。 |
| 12 | 组合橱柜 | 柜类 |  | 900*400*1800 | 29 | 柜体、层板 | 1）柜体：防火表面静电粉末喷涂。 2）层板：镀锌钢板表面静电粉末喷涂。 | 1、金属外观要求：焊接处均无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、无咬边、飞溅及焊接处表面波纹均匀。冲压件无脱层、无裂缝。涂层均无漏喷、锈蚀、脱色等掉色现象。涂层光滑均匀、色泽一致、均无流挂、各打、皱皮、飞漆等缺陷。电镀层表面均无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。需符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。 2、采用一级冷轧板。 3、柜类稳定性：所有开门、推拉门构件和翻门关闭，所有储存空间部件空载均无倾翻。所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载，所有储存部件加载均无倾翻。顶板和地板持续加载试：所有部件、链接件无断裂损坏。活动部件（门、抽屉等）开关灵活无损坏，顶板及地板最大挠度为0.21%。开门垂直加载试验：10次试验载荷30kg，五金件无松动。需符合GB/T10357.4-2023家具力学性能测试 第4部分：柜类稳定性。 4、金属喷漆（塑）涂层理化：硬度≥H。冲击强度：冲击高度400mm,均无剥落、裂纹、走稳。耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。表面经酸洗、磷化后静电喷塑，抗腐蚀。附着力：1级。需符合GB/T10357.5-2023家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性。 5、铰链：采用优质品牌铰链。需符合QB/T2189-2013（2017）家具五金 杯状暗铰链检测依据；耐腐蚀要求18h,1.5mm以下锈点不应超过20/d㎡(其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡（距离边缘棱角2mm以内的不计）。 6、工艺：钢板厚度：裸板0.7mm，喷涂后0.8mm。 7、涂装：钢制部件表面采用粉末涂装（喷塑）。 8、可选颜色10种以上。 |

四、常用材料要求

1 粉末：依据GB 30981-2020 工业防护涂料中有害物质限量，重金属含量：铅含量≤1000、镉含量≤100、六价铬含量≤1000、汞含量≤1000。依据HG/T 2006-2022 热固性和热塑性粉末涂料，外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛余物全部通过要求。涂抹外观正常。附着力（干附着力）：≤1、铅笔硬度：≥H、耐冲击性（正向冲击）：通过、杯突试验：≥4、弯曲试验：≥4、光泽单位值：商定、耐磨性：50、耐沸水性：无异常。

2 PU座背板：依据GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，邻苯二甲酸二丁酯≤0.1％，邻苯二甲酸丁基苄酯≤0.1％，邻苯二甲酸-2-乙基己基酯≤0.1％，邻苯二甲酸二正辛酯≤0.1％，邻苯二甲酸二异壬酯≤0.1％，邻苯二甲酸二异癸酯≤0.1％，可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，苯并【a】芘≤1.0mg/kg，16种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg，多溴联苯≤1000mg/kg，多溴二苯醚≤1000mg/kg。

3 横梁：依据GB/T 228.1-2021,矩形截面式样抗拉强度≥400mpa、规定塑性延伸强度≥300mpa、断后生长率≥25%。

4 铝合金：依据GB/T 231.1-2018,HBW10/1000平均值≥100。依据GB/T 228.1-2021,矩形截面式样抗拉强度≥300mpa、规定塑性延伸强度≥270mpa、断后生长率≥15%。

5 铰链：依据QB/T 2189-2013(2017)进行耐腐蚀要求测试，要求18h,1.5mm以下锈点不应超过20/d㎡(其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡（距离边缘棱角2mm以内的不计）。

供应商应当提供技术支持材料以证明。证明材料是指主要原辅材料和成品的检测报告，由投标人或投标产品生产厂家或原材料生产厂家出具的合格检测报告均予以认可，检测报告必需有经“CMA”标识的检测机构出具的，报告签发时间不早于2023年1月1日。针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可。如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称。

五、颜色要求

家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色需待采购人明确后方可下单制作。请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 钢制 | 橡木纹色、白色、蓝色、灰色、不锈钢本色 |

六、样品要求

本项目需要供应商提供样品，详细样品名称、规格、数量要求见下表。中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

| 分类 | 样品要求 | 大小尺寸(单位mm) |
| --- | --- | --- |
| 成品 | 招标需求中第4项 | 900*500*1850mm(长*宽*高） |
|  | 招标需求中第6项 | 1760*630*820mm(长*宽*高） |

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后30个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 钢制家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收签字。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求 | 正式验收前，采购人随机抽取钢制家具一件，由中标供应商委托第三方（含CMA认证）进行质量和环保相关检测，检测内容为：《四、常用材料要求》中标注相应家具的技术参数，检验不合格不予验收。以上检测费用需包含在投标总价中。 |

八、服务要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 钢制家具免费保修期应当至少不低于15年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由家具供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供办公家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供办公家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |
| 环保要求 | 所投产品中有具有环境标志产品认证的产品 |
| 企业综合实力 | 制造厂商通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001 认证），环境管理体系认证（GB/T24001 认证） |