第八届中国国际进口博览会志愿者服装项目

招标需求

一、项目概况

本项目为第八届中国国际进口博览会志愿者服装项目。

服务内容：为确保进博会志愿者服装统一，提升对外服务形象，购置一批志愿者服装。

服务要求：投标人根据采购人需求，按照规定时间、规定数量生产制作进博会志愿者服装、完成配送及售后服务。

采购预算说明：本项目采购预算为228万元。

二、采购内容

中国国际进口博览会志愿者服装3800套，其中男装西装798件、男裤798条、男衬衫798件；女装西装1482件、女裤1482条、女裙1482条、女衬衫1482件；男女卫衣1520件、男女运动裤1520条、男女夹克1520件，帽子1520顶。具体服装制作标准包括面料、技术等见附件。

三、交付期限

服装交付时间不晚于2025年10月15日。

四、样品要求

投标人需制作并提供样品，样品要求如下：

男士：提供西装、男裤、衬衫各1件；女士：提供西装、女裤、女裙、衬衫各1件，卫衣（男）、运动裤（男）、夹克（男）各1件、帽子1顶。

（二）样衣尺寸：男：XL（180/96A），女：L（160/84A）。

（三）样衣要求有包装箱并单独密封，包装箱及样衣外贴有项目名称、项目编号、投标人全称。

（四）投标人的样品由采购人进行留样封存，并作为履约验收的参考，在项目交付期限结束后退还。

（五）本项目核心产品：夹克

五、生产及供货

（一）★生产的服装需与采购人提供的进博会服装制作标准一致，并经采购人确认后方可生产。

（二）供货的产品需配备产品标识标签，包括但不限于主要面料、尺寸、洗涤要求等。

（三）投标人提供的所有产品质量均需符合国家、行业有关标准。

六、人员要求

（一）投标人须为本项目组建稳定的、专业的、独立的项目团队，专门负责本项目服务实施工作。项目实施团队成员在项目完成前不得随意更换，如因特殊原因人员退出或更换，需要征得采购人同意。

（二）项目对接团队不少于5人，其中项目负责人1人，需具有五年以上相关经验；项目团队中需包含专业的服装设计人员不少于1名。

七、包装要求

（一）供货时每套服装需按套装进行包装。

（二）每件产品用透明塑料袋进行独立包装。

（三）每一个包装箱外张贴详细装箱单，箱内附一份详细装箱单、货物质量合格证书。

（四）产品按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

八、验收要求

投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的产品。根据货物的技术规格要求和质量标准，采购人对货物进行5%抽检。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照需求方的要求采取补足、更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

九、物流要求

按采购人的指定要求配送到上海市范围内43个高校地点。配送地点和货物数量采购人在合同签订提供。

十、质量保证

（一）投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证其货物在正确使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。质保期为货物最终交付验收后12个月，在质保期内投标人提供“三包”服务。

（二）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以以书面形式向投标人提出补救措施或索赔。

（三）投标人在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由投标人承担，采购人根据合同规定对投标人行使的其他权利不受影响。

十一、知识产权

采购人对进博会志愿者服装设计享有合法的权利，投标人在其产品和服务上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；保证其商品和服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

附件：中国国际进口博览会志愿者服装制作标准

中国国际进口博览会志愿者服务保障组

2025年7月15日

附件

中国国际进口博览会志愿者服装制作标准

目录

一、夹克	9

1、范围	9

2、规范性引用文件	9

3、要求	10

3.1夹克样式图	10

3.2号型及规格尺寸	11

3.3 颜色	13

3.4 材料规格及用途	13

3.5 敷衬工艺	14

3.6缝制	14

二、卫衣	17

1、范围	17

2、规范性引用文件	17

3、要求	18

3.1卫衣样式图	18

3.2号型及规格尺寸	19

3.3 颜色	21

3.4 材料规格及用途	21

3.5缝制	21

三、运动裤	23

1、范围	23

2、规范性引用文件	23

3、要求	24

3.1运动裤样式图	24

3.2号型及规格尺寸	24

3.3 颜色	27

3.4 材料规格及用途	27

3.5 敷衬工艺	27

3.6缝制	27

四、男西服	30

1、范围	30

2、规范性引用文件	30

3、要求	31

3.1男西服样式图	31

3.2号型及规格尺寸	32

3.3 颜色	33

3.4 材料规格及用途	33

3.5 敷衬、归拔	34

3.6缝制	35

五、男西裤	38

1、范围	38

2、规范性引用文件	38

3、要求	39

3.1男西裤样式图	39

3.2号型及规格尺寸	40

3.3 颜色	41

3.4 材料规格及用途	41

3.5 敷衬、归拔	41

3.6缝制	42

六、男衬衫	45

1、范围	45

2、规范性引用文件	45

3、要求	46

3.1男衬衫样式图	46

3.2号型及规格尺寸	47

3.3 颜色	49

3.4 材料规格及用途	49

3.5 敷衬工艺	50

3.6缝制	51

七、女西服	54

1、范围	54

2、规范性引用文件	54

3、要求	55

3.1女西服样式图	55

3.2号型及规格尺寸	56

3.3 颜色	57

3.4 材料规格及用途	57

3.5 敷衬、归拔	58

3.6缝制	59

八、女西裤	62

1、范围	62

2、规范性引用文件	62

3、要求	63

3.1女西裤样式图	63

3.2号型及规格尺寸	64

3.3 颜色	65

3.4 材料规格及用途	65

3.6 敷衬、归拔	65

3.7缝制	66

九、女裙	69

1、范围	69

2、规范性引用文件	69

3、要求	70

3.1女裙样式图	70

3.2号型及规格尺寸	70

3.3 颜色	71

3.4 材料规格及用途	71

3.5缝制	72

十、女衬衫	73

1、范围	73

2、规范性引用文件	73

3、要求	74

3.1女衬衫样式图	74

3.2号型及规格尺寸	75

3.3 颜色	77

3.4 材料规格及用途	77

3.5 敷衬工艺	77

3.6缝制	78

十一、帽子	78

1、范围	78

2、要求	78

2.1帽子样式图	79

2.2材料规格级用途	79

一、夹克

1、范围

本标准规定了夹克设计标准的要求及标签。

本标准适用于夹克设计标准的定做和验收。

2、规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过本标准的引用而构成本标准的条文。无论是否注明日期，其最新版本适用于本标准。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 250-2008 评定变色用灰色样卡

GB/T 251-2008 评定沾色用灰色样卡

GB/T 1335.2-2008 服装号型 女

GB/T 1335.1-2008 服装号型 男

GB/T 15557-2008 服装术语

GB 18401-2010 国家纺织品基本安全技术规范

GB/T 3920-2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 4802.1-2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法

GB/T 3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能

第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB/T 8685-2008 纺织品 维护标签规范 符号法

GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量的标识

GB/T 5711-2015 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度

FZ/T 20019-2006 毛机织物缝口脱开程度试验方法

GB/T 26382-2011 精梳毛织品

FZ/T 24004-2021 精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品

FZ/T 80002-2016 服装标志、包装、运输和贮存

FZ/T 80007.1-2006 使用黏合衬服装剥离强力测试方法

FZ-T 80007.2-2006 使用黏合衬服装耐水洗测试方法

FZ/T 80007.3-2006 使用黏合衬服装耐干洗测试方法

FZ/T 80004-2014 服装成品出厂检验规则

3、要求

3.1夹克样式图

图1 夹克样式图

图2 夹克内部展开图、领帽图

3.2号型及规格尺寸

3.2.1按GB/T1335.1、GB/T1335.2标准中5.4系列执行，通用部位规格尺寸极限偏差按表1规定：

表1夹克成品规格尺寸、极限偏差 单位：厘米

编号	部位名称	极限偏差（±）
1	后衣长	1.0
2	胸围	2.0
3	腰围	2.0
4	摆围	2.0
5	肩宽	0.5
6	袖长	1.0
7	袖口	0.3

3.2.2成品的规格尺寸测量位置如图3所示，图中所注数字为表1中各测量部号。

图3 夹克测量图

3.2.3号型规格尺寸表

表2女夹克规格表 单位：厘米

号型	155/80A	160/84A	160/88A	160/92A	165/96A	165/100A	165/104A	170/108A	170/112A	170/116A	175/120A
规格	59/94A	61/98A	61/102A	61/106A	63/110A	63/114A	63/118A	65/122A	65/126A	65/130A	67/134A
后衣长	65	67	67	67	69	69	69	71	71	71	73
胸围	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142
下摆	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138
肩宽	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
袖肥	37.6	38.8	40	41.2	42.4	43.6	44.8	46	47.2	48.4	49.6
袖长	55.5	57	57	57	58.5	58.5	58.5	60	60	60	61.5
袖口	25.8	26.4	27	27.6	28.2	28.8	29.4	30	30.6	31.2	31.8

表3 男夹克规格表 单位：厘米

号型	165/84A	170/88A	170/92A	170/96A	175/92A	175/96A	175/100A	175/104A	180/96A	180/100A	180/104A	185/108A	185/112A	185/116A
规格	70/110A	72/114A	72/118A	72/122A	74/118A	74/122A	74/126A	74/130A	76/122A	76/126A	76/130A	78/134A	78/138A	78/142A
后衣长	70	72	72	72	74	74	74	74	76	76	76	78	78	78
胸围	110	114	118	122	118	122	126	130	122	126	130	134	138	142
下摆	108	112	116	120	116	120	124	128	120	124	128	132	136	140
肩宽	47.6	48.8	50	51.2	50	51.2	52.4	53.6	51.2	52.4	53.6	54.8	56	57.2
袖肥	44.6	45.8	47	48.2	47	48.2	49.4	50.6	48.2	49.4	50.6	51.8	53	54.2
袖长	58.5	60	60	60	61.5	61.5	61.5	61.5	63	63	63	64.5	64.5	64.5
袖口	26	26.6	27.2	27.8	28.4	29	29.6	30.2	29	29.6	30.2	30.8	31.4	32

3.3 颜色

3.3.1面料颜色

主面料为白色11-4800TPX

3.3.2 拉链颜色

前中拉链为黑色19-4203TPX，下袋拉链为黑色，领子拉链为白色11-4800TPX

3.3.3 衬料颜色

黏合衬为白色11-4800TPX

3.4 材料规格及用途

材料规格及用途表

表2 材料规格及用途 厘米

材料

名称	规格	执行标准	用途
主面料	100%聚酯纤维（薄膜除外）150D*21S（薄膜除外）

175g/㎡（薄膜除外）	——	领子、帽子、底筒贴、前片、侧片、腋下水坎、后片、袖子、袖搭耳、袖口内贴、下摆贴、挂面、后领贴
里料1	100%锦纶	——	前里、后里
里料2	100%聚酯纤维	——	袖里
印花	——	——	前片、后片、帽子、袖搭耳

3.5 敷衬工艺

3.6缝制

3.6.1 针距

各种缝纫针距应符合表5规定。

表5 针距

项 目	针 距	质 量 要 求
平缝	明线	12～13针/3cm	缝纫线路顺直，首尾回针，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜
暗线	11～12针/3cm

3.6.2 缝制工艺

各部位缝制缝份及工艺要求按表6。

表6 缝制工艺 单位：厘米

部位	工序名称	缝头	缝制形式及

缝线道数	缝线

距边	缝制工艺要求
帽子

合帽面帽中缝	缝位1.0	暗线一道	—	不压线，倒缝
合帽里帽中缝	缝位1.0	暗线一道	—	不压线，倒缝
合帽檐贴	缝位1.0	暗线一道	—	倒缝
合帽面帽里	缝位1.0	暗线一道	—
帽前中压线	--	--	--	沿着帽檐贴边压线一道0.1
领子	领面开单支线拉链	--	--	0.1	支线宽1.2，垫布运发后剪三角翻出，下垫支线和拉链，扣压0.1，再驳接内贴
固定帽子	--	钉线一道	--	临时固定到领面上
固定领面垫布	--	钉线一道	--	临时固定到领面上
合领面领里	缝位0.6	暗线一道	--	--
下袋	开露齿拉链袋	--	--	0.1	拉链宽1.2，垫布运发后剪三角翻出，下垫拉链和拉链帽，扣压0.1，再驳接袋布
面组装	固定腋下水坎	--	钉线一道	--	水坎对折，临时固定到小片上
合前侧缝	缝位1.0	暗线一道	—	不压线，倒缝
合后侧缝	缝位1.0	暗线一道	—	不压线，倒缝
合肩缝	缝位1.0	暗线一道	—	不压线，倒缝
折烫下摆内贴上口	缝位1.0	--	--
下摆内贴打叽眼	--	--	--	按位打叽眼4粒
合下摆内贴下口	缝位1.0	暗线一道	暗明线0.1
袖

子	钉魔术贴勾面	--	明线一道	0.15	袖搭耳面上按位车魔术贴勾面
合袖搭耳	缝位1.0	暗线一道	0.15
固定袖搭耳	--	钉线一道	--	临时固定到袖片上
钉魔术贴毛面	--	明线一道	0.15	袖片上按位车魔术贴毛面
钉袖章	--	明线一道	0.15	右袖上钉袖章
合左袖底缝（开隐形拉链袋）	缝位1.0	暗线一道	—	按刀眼留口车隐形拉链，驳接袋布，袋口上下端打横套结，袖底缝不压线，倒缝
合右袖底缝	缝位1.0	暗线一道	—	不压线，倒缝
合袖口内贴	缝位1.0	暗线一道	暗明线0.1
合袖侧缝	缝位1.0	暗线一道	—	不压线，倒缝
袖口压线	--	明线一道	2.5
绱袖	缝位1.0	暗线一道	--	不压线，倒缝
组装	绱领面	缝位0.6	暗线一道	--	居中放领挂，分缝
绱领里	缝位0.6	暗线一道	--	只绱挂面领圈处
合底筒	缝位1.0	暗线一道	0.15	压防卡线一道0.6宽
绱前中拉链	缝位1.0	暗线一道	0.15	领圈一起压线
内里	钉商标	--	明线一道	0.1	上下左右居中后领贴
折烫后领贴	缝位1.0	--	--
贴后领贴	--	明线一道	0.1
折烫里袋贴	缝位1.0	--	--
贴里袋贴	--	明线一道	0.1
开里袋	--	--	--	支线宽1.0，绱支线和袋垫布，剪三角翻出，驳接袋布，袋端打套结
合前里侧缝	缝位1.0	暗线一道	—	不压线，倒缝（左里侧缝按位夹洗水唛）
合后里侧缝	缝位1.0	暗线一道	—	不压线，倒缝
合里肩缝	缝位1.0	暗线一道	—	不压线，倒缝
合袖里侧缝	缝位1.0	暗线一道	—	不压线，倒缝
合袖里底缝	缝位1.0	暗线一道	—	不压线，倒缝
绱里袖	缝位1.0	暗线一道	--	不压线，倒缝
组装	套里布	缝位1.0	暗线一道	--	挂面处压线0.1
分烫领圈缝	--	--	--
封领	--	钉线一道	--	固定面里领圈缝
套袖口	缝位1.0	暗线一道	--
下摆穿橡筋	--	--	--	穿橡筋，夹绳制
拉下脚	--	明线一道	2.5

二、卫衣

1、范围

本标准规定了卫衣设计标准的要求及标签。

本标准适用于卫衣设计标准的定做和验收。

2、规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过本标准的引用而构成本标准的条文。无论是否注明日期，其最新版本适用于本标准。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 250-2008 纺织品 色牢度试验

GB/T 1335.2-2008 服装号型女子

GB/T 1335.1-2008 服装号型男子

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 23327-2009 机织热熔粘合机

GB/T 31904-2015 非织造粘合衬

GB/T 6836-2018 缝纫线

FZ/T73020-2019 针织休闲服

3、要求

3.1卫衣样式图

图1 卫衣样式图

图2 卫衣内部展开图

3.2号型及规格尺寸

3.2.1按GB/T1335.2、GB/T1335.1标准中5.4系列执行，通用部位规格尺寸极限偏差按表1规定：

表1卫衣成品规格尺寸、极限偏差 单位：厘米

编号	部位名称	极限偏差（±）
1	胸 围	2.0
2	腰围	2.0
3	摆 围	2.0
4	后衣长	1.0
5	长袖长	1.0
6	肩 宽	1.0
7	领子螺纹长×宽	长0.5
8	袖头螺纹长×宽	长0.5
9	下摆罗纹长×宽	长1.0

3.2.2成品的规格尺寸测量位置如图3所示，图中所注数字为表1中各测量部号。

图3 卫衣测量图

3.2.3号型规格尺寸表

表2女卫衣规格表 单位：厘米

号型	155/80A	160/84A	160/88A	160/92A	165/96A	165/100A	165/104A	170/108A	170/112A	170/116A	175/120A
规格	59/94 A	61/98 A	61/102A	61/106A	63/110A	63/114A	63/118A	65/122A	65/126A	65/130A	67/134A
后衣长	59	61	61	61	63	63	63	65	65	65	67
胸围	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
下摆	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126
肩宽	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
袖肥	37.6	38.8	40	41.2	42.4	43.6	44.8	46	47.2	48.4	49.6
袖长	57.5	59	59	59	60.5	60.5	60.5	62	62	62	63.5
袖头	17.8	18.4	19	19.6	20.2	20.8	21.4	22	22.6	23.2	23.8

表3男卫衣规格表 单位：厘米

号型	165/84A	170/88A	170/92A	170/96A	175/92A	175/96A	175/100A	175/104A	180/96A	180/100A	180/104A	185/108A	185/112A	185/116A	165/84A
规格	64/102A	66/106A	66/110A	66/114A	68/110A	68/114A	68/118A	68/122A	70/114A	70/118A	70/122A	72/126A	72/130A	72/134A	64/102A
后衣长	64	66	66	66	68	68	68	68	70	70	70	72	72	72	64
胸围	102	106	110	114	110	114	118	122	114	118	122	126	130	134	102
下摆	94	98	102	106	102	106	110	114	106	110	114	118	122	126	94
肩宽	45.6	46.8	48	49.2	48	49.2	50.4	51.6	49.2	50.4	51.6	52.8	54	55.2	45.6
袖肥	41.6	42.8	44	45.2	44	45.2	46.4	47.6	45.2	46.4	47.6	48.8	50	51.2	41.6
袖长	59.5	61	61	61	62.5	62.5	62.5	62.5	64	64	64	65.5	65.5	65.5	59.5
袖头	18.6	19.2	19.8	20.4	21	21.6	22.2	22.8	21.6	22.2	22.8	23.4	24	24.6	18.6

3.3 颜色

3.3.1面料颜色

主面料为白色11-4800TPX

辅面料为白色11-4800TPX螺纹

3.4 材料规格及用途

材料规格及用途表

表2 材料规格及用途 厘米

材料

名称	规格	执行标准	用途
主面料	87.9%棉 12.1%聚酯纤维

32SJC+75D+10SC

310g/㎡	—	前片、后片、袖片
螺纹	97.6%棉 2.4%氨纶	—	领子、袖口、下摆
印花	—	—	前片

3.5缝制

3.5.1 针距

各种缝纫针距应符合表5规定。

表5 针距

项 目	针 距	质 量 要 求
平缝	明线	12～13针/3cm	缝纫线路顺直，首尾回针，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜
暗线	12～13针/3cm
包缝	四线锁边线	10针/3cm	距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜

3.5.2 缝制工艺

各部位缝制缝份及工艺要求按表6。

表6 缝制工艺 单位：厘米

部位	工序名称	缝头	缝制形式及

缝线道数	缝线

距边	缝制工艺要求

组装	缝合前复肩	0.6	四线锁边一道	0.6	缝位宽窄一致，不允许跳针，平服
领子螺纹拼接	0.8	暗缝一道	--	缝位宽窄一致
绱领子螺纹	0.6	四线锁边一道	0.6	缝位宽窄一致，不允许跳针，平服
压后领圈	--	明线一道	0.8	反面织带两边止口0.1明线
商标	--	明线一道	0.1	缝织带时，后领圈居中夹商标和尺码
绱袖	0.6	四线锁边一道	--	绱袖平服，不允许跳针
合腰、袖缝	0.6	四线锁边一道	--	左侧夹洗水唛，平服，不允许跳针
袖口罗纹拼接	0.8	暗缝一道	--	缝位宽窄一致
绱袖口罗纹	0.6	四线锁边一道	0.6	缝位宽窄一致，不允许跳针，平服
下摆罗纹拼接	0.8	暗缝一道	--	缝位宽窄一致
绱下摆罗纹	0.6	四线锁边一道	0.6	缝位宽窄一致，不允许跳针，平服

三、运动裤

1、范围

本标准规定了运动裤标准的要求及标签。

本标准适用于运动裤设计标准的定做和验收。

2、规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过本标准的引用而构成本标准的条文。无论是否注明日期，其最新版本适用于本标准。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 250-2008 纺织品 色牢度试验

GB/T 251-2008 纺织品 色牢度试验

GB/T 1335.2 服装号型女子

GB/T 1335.1 服装号型男子

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 23327-2009 机织热熔粘合机

GB/T 31904-2015 非织造粘合衬

GB/T 6836-2018 缝纫线

FZ/T73020-2019 针织休闲服

3、要求

3.1运动裤样式图

图1 运动裤样式图

图2 运动裤内外细节图

3.2号型及规格尺寸

3.2.1按GB/T1335.2、GB/T1335.1标准中5.2系列执行，通用部位规格尺寸极限偏差按表1规定：

表1运动裤成品规格尺寸、极限偏差 单位：厘米

编号	部位名称	极限偏差（±）
1	裤 长	1.0
2	腰 围	1.0
3	腰 宽	0.5
4	臀 围	1.0
5	腿 围	1.0
6	中 裆	0.6
7	脚口围	0.4
8	脚口宽	0.3

3.2.2成品的规格尺寸测量位置如图3所示，图中所注数字为表1中各测量部号。

图3 运动裤测量图

3.2.3号型规格尺寸表

表2女运动裤规格表 单位：厘米

号型	155/60A	160/64A	160/68A	160/72A	165/76A	165/80A	165/84A	170/88A	170/92A	170/96A	170/100A
规格	94/60A	97/64A	97/68A	97/72A	100/76A	100/80A	100/84A	103/88A	103/92A	103/96A	107/100A
裤长	94	97	97	97	100	100	100	103	103	103	107
腰围	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100
腰围 拉量	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
臀围	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
净臀围	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118
直裆	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5	32	32.5	33
腿围	53.2	55.6	58	60.4	62.8	65.2	67.6	70	72.4	74.8	77.2
中裆	39.8	41.4	43	44.6	46.2	47.8	49.4	51	52.6	54.2	55.8
脚口	19.4	20.2	21	21.8	22.6	23.4	24.2	25	25.8	26.6	27.4
表3男运动裤规格表 单位：厘米

号型	165/68A	170/72A	170/76A	175/80A	175/84A	175/88A	180/92A	180/96A	185/100A	185/104A
规格	97/58A	100/62A	100/66A	103/70A	103/74A	103/78A	103/82A	103/86A	109/90A	109/94A
裤长	97	100	100	103	103	103	106	106	109	109
腰围	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94
腰围拉量	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
臀围	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
净臀围	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118
直裆	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5	32	32.5	33
腿围	56.4	58.8	61.2	63.6	66	68.4	70.8	73.2	75.6	78
中裆	42.2	43.8	45.4	47	48.6	50.2	51.8	53.4	55	56.6
脚口	23	23	23	24	24	24	25	25	25	26

3.3 颜色

3.3.1面料颜色

面料、螺纹、袋布为藏青色19-3921TPX

3.3.2 腰绳颜色

腰绳为藏青色19-3921TPX，每件颜色应一致

3.3.3 衬料颜色

粘合衬为黑色19-4203TPX

3.4 材料规格及用途

材料规格及用途表

表2 材料规格及用途 厘米

材料名称	规格	执行标准	用途
面料	70.3%棉29.7%聚酯纤维

32SJC+100D+32SJ80C20T

310g/㎡	—	整件裁片

（除腰头、脚口、袋布外）
螺纹	97.6%棉 2.4氨纶	—	腰头、脚口
印花	--	—	前片

3.5 敷衬工艺

敷衬要求应符合表4

表4 敷衬工艺

部位名称	敷衬要求	图示
袋支边	按图示敷衬

（有纺粘合衬）

3.6缝制

3.6.1 针距

各种缝纫针距应符合表5规定。

表5 针距

项 目	针 距	质 量 要 求
平缝	明线	12～13针/3cm	缝纫线路顺直，首尾回针，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜
暗线	12～13针/3cm
包缝	四线锁边线	10针/3cm	距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜
--	链式线	12-13针/3cm	距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜
锁眼	平头眼	不低于36针/眼	反面毛纱清剪

3.6.2 缝制工艺

各部位缝制缝份及工艺要求按表6。

表6 缝制工艺 单位：厘米

部位	工序名称	缝头	缝制形式及

缝线道数	缝线

距边	缝制工艺要求
裤腰	合缝裤腰	1.0	暗线一道，分缝	--	缝线顺直，无拉开变形现象
腰压线	--	链式线二道	等分	间距一致，缉线顺直平服
前

后

前	开单支线袋	0.7	明线一道	--	缝线顺直，无拉开变形现象
绱袋布	0.6	暗线一道	--	袋口缝线顺直，无拉开变形现象
袋口压线	--	明线一道	0.1	袋口缉线顺直、平服，无拉开现象，无接线、无浮线、无跳线
合袋布	0.6	四线锁边一道	--	无起褶，锁边到位
组

装

绱腰头	0.6	四线锁边一道	--	缝线顺直，无拉开变形现象
绱脚口	0.6	四线锁边一道	--	缝线顺直，无拉开变形现象
合前后档	0.6	四线锁边一道	--	缝线顺直，无拉开变形现象
--	--	--	后居中商标，距边0.5尺码唛
合内外缝	0.6	四线锁边一道	--	缝线顺直，无拉开变形现象
--	--	--	右外侧夹洗水唛
套结	袋口套结	--	套结机	结长1.5	“一”字型，袋口上下两端压线位
后腰套结	--	套结机	结长0.6	“一”字型，腰后中链式线位

3.6.3 锁眼

锁眼要求应符合表7规定。

表7 锁眼工艺 单位：厘米

部位名称	锁眼尺寸	要求
前腰头	1.5	前腰面2个竖眼，间距6.0。 【平头】眼型

四、男西服

1、范围

本标准规定了男西服设计标准的要求及标签。

本标准适用于男西服设计标准的定做和验收。

2、规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过本标准的引用而构成本标准的条文。无论是否注明日期，其最新版本适用于本标准。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250 评定变色用灰色样卡

GB 251 评定沾色用灰色样卡

GB/T 1335.1 服装号型男子

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 22842 里子绸

GB/T 23327 机织热熔粘合衬

GB/T 31904 非织造粘合衬

GB/T 6836 缝纫线

GB/T 2664 男西服、大衣

3、要求

3.1男西服样式图

图1 男西服样式图

图2 男西服夹里展开图

3.2号型及规格尺寸

3.2.1按GB/T1335.1标准中5.2系列执行（180/96A），通用部位规格尺寸极限偏差按表1规定：

表1男西服成品规格尺寸、极限偏差 单位：厘米

编号	部位名称	成品尺寸	极限偏差（+/-）
1	前衣长	74	1.0
2	胸围	110	2.0
3	腰围	100	2.0
4	肩宽	46.6	0.6
5	袖长	62	0.7
6	驳嘴宽	3.2	0.1
7	领嘴宽	2.8	0.1
8	领后宽	3.3	0.1
9	后衩长	18	0.1
10	袋盖长	17	0.1
11	假袋长	4.5	0.1
12	袋盖宽（不含支线）	5	0.1

3.2.2成品的规格尺寸测量位置如图3所示，图中所注数字为表1中各测量部号。

图3 男西服测量图

3.2.3号型规格尺寸表

表2男西服规格表 单位：厘米

号型	规格	前衣长	后衣长	胸围	腰围	肩宽	袖长
165/80A	70/94A	70	66	94	84	41.8	59
170/84A	72/98A	72	68	98	88	43	60.5
170/88A	72/102A	72	68	102	92	44.2	60.5
170/92A	72/106A	72	68	106	96	45.4	60.5
175/96A	74/110A	74	70	110	100	46.6	62
175/100A	74/114A	74	70	114	104	47.8	62
175/104A	74/118A	74	70	118	108	49	62
180/108A	76/122A	76	72	122	112	50.2	63.5
180/112A	76/126A	76	72	126	116	51.4	63.5
180/116A	76/130A	76	72	130	120	52.6	63.5
185/120A	78/134A	78	74	134	124	53.8	65

3.3 颜色

3.3.1 面料颜色

面料颜色为红白竖条纹，红色18-1658TPX、白色11-4800TPX

3.3.2 里布颜色

里布颜色为深灰18-4016TPX

3.3.3 纽扣颜色

纽扣颜色为红色18-1658TPX

3.3.4 粘合衬颜色

粘合衬颜色为白色11-4800TPX

3.4 材料规格及用途

材料规格及用途应符合表3规定。

表3 材料规格及用途 单位：厘米

材料名称	规格	用途
面料	成分：64%聚酯纤维34%黏胶纤维2%氨纶

纱支：40/2*40/2+40D

克重：300-320g/m	前身、后身、领面、袖片、挂面、袋盖、支线
夹里	100%聚酯纤维	西服夹里、袋盖里
钮扣	Φ2.0cm	前门襟扣、备用扣
Φ1.5cm	袖开衩扣、备用扣
垫肩	成型垫肩	肩部
商标	涤纶	后里
洗唛	尼龙加涂层	左夹里摆缝腰节处

3.5 敷衬、归拔

敷衬、归拔要求应符合表4规定。

表4 敷衬、归拔工艺

部位名称	敷衬、归拔要求	图示
领子	按图示敷衬

（有纺粘合衬）
袋盖	按图示敷衬

（有纺粘合衬）
前身	按图示敷衬

（有纺粘合衬）
后身、小片面、挂面	按图示敷衬

（无纺粘合衬）
袖面、支线	按图示敷衬

（无纺粘合衬）
3.6缝制

3.6.1 针距

各种缝纫针距应符合表5规定。

表5 针距

项 目	针 距	质 量 要 求
平缝	明线	12～14针/3cm	缝纫线路顺直，首尾回针，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜
暗线	11～13针/3cm
缲缝	6针/5cm	表面透针不得超过0.1cm
锁眼	2.0cm圆头眼	36针/眼	圆眼结不少于21针，扣眼根部采用28针套结机打结，结长齐眼宽，反面毛纱清剪
2.5cm圆头眼	48针/眼	圆眼结不少于21针，扣眼根部采用28 针套结机打结，结长齐眼宽，反面毛纱清剪
钉扣	四眼扣	8根线/眼	锁扣眼应美观、规整、牢固、不歪斜
绕扣	12圈	规整、牢固、不歪斜
3.6.2 缝制工艺

各部位缝制缝份及工艺要求按表6。

表6 缝制工艺 单位：厘米

部位	工序

名称	缝头	缝制形式及

缝线道数	明线

距边	要求
前

后

身

面	合前腋下缝	0.8	暗线一道	—	劈缝
缝前省	0.6	暗线一道	—	劈缝
袋盖面里勾缝	—	暗线一道	—	切缝宽0.6，圆角处0.3
合背中缝	1.5	暗线一道	—	劈缝
前肩缉线宽	—	明线一道	0.6
前袖窿牵带	—	明线一道	0.6	上：横牵带宽1.5；下：直牵条宽0.3
后袖窿牵带	—	明线一道	0.6	直牵带宽1.5
后领圈牵条	—	明线一道	0.6	横弧牵带，宽2.0
合侧缝	1.0	暗线一道	—	劈缝
钩、门襟止口	0.6	暗线一道	—	面吐止口0.1
合肩缝	0.8	暗线一道	—	劈缝，后身肩缝余量吃进
绱领	1.0	暗线一道	—	劈缝
前

后

身

里	挂面与里子结合	1.0	暗线一道	—	挂面与里子，缝头向里子倒，里子均匀吃进
里袋	—	—	—	双支线一字袋，袋唇0.5+0.5，袋牙夹衬：开袋衬/一层
里三角袋盖	—	—	—	1个，居中右里袋上嵌线，夹扣袢
套结式样	—	—	—	“D”型套结，结长齐上、下袋牙
合里背中缝	1.5	暗线一道

环缝一道	—	倒缝，腰节以上褶量1.5，里留余量0.2～0.3（双量）
合里肩缝	1.0	暗线一道

环缝一道	—	倒缝，里留余量0.2～0.3（双量）
合腋下、里侧缝	1.0	暗线一道

环缝一道	—	倒缝，里留余量0.2～0.3（双量）
下摆面里结合	1.0	暗缝一道

定缝一道	—	下摆面里、各缝定缝一道，里留余量0.7～1.0（双量）
领子	合缝领面、里	0.6	暗缝一道	0.1
袖子	合袖面内、外缝	0.8	暗线一道	—	劈缝
合袖里内、外缝	1.0	暗线一道

环缝一道	—	缝头向大袖倒，袖里内缝留空约15.0
合缝袖口面里	1.0	暗线一道	—
袖口缲缝	0.8	缲边一道	—	缝头缲住袖口衬
袖面里定线	—	定缝一道	—	袖外缝面里中部各6.0定缝，里留余量0.7～1.0（双量）
绱袖	绱袖缝	0.8	暗线一道	—
袖山垫布缝	0.7	暗线一道	—	垫布居中肩缝，假劈缝
绱袖棉条	0.7	暗线一道	—
捋胸
临缝一道	—	前胸前肩捋平
垫肩切缝	0.7	暗线一道	—	袖山松线
绱袖里	0.7	暗线一道	—	袖山、腋下夹里定缝
袖里封口	0.1	明线一道	0.1	起止回针两道
标识	商标	—	明线各一道	0.15	居中领圈下2.0
洗唛	—	暗线一道	—	位于左夹里摆缝腰节处

3.6.3 锁钉

锁钉要求应符合表7规定。

表7 锁钉工艺 单位：厘米

部位

名称	扣眼

尺寸	扣子

大小	要求
锁眼	钉扣
门襟	2.5	2.0	门襟距边1.5横锁圆头眼3个	与眼对正，距里襟边1.5钉扣3粒；【×】缝型；绕脚型
里袋	/	1.5	/	与扣袢对正，钉扣1粒；【×】缝型
袖口	2.0	1.5	第三眼距袖口4.0，距边1.4横锁平头眼2×3个，眼距1.5	与眼对正，钉扣2×3粒；【×】缝型

五、男西裤

1、范围

本标准规定了男西裤设计标准的要求及标签。

本标准适用于男西裤设计标准的定做和验收。

2、规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过本标准的引用而构成本标准的条文。无论是否注明日期，其最新版本适用于本标准。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250 评定变色用灰色样卡

GB 251 评定沾色用灰色样卡

GB/T 1335.1 服装号型男子

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 22842 里子绸

GB/T 23327 机织热熔粘合衬

GB/T 31904 非织造粘合衬

GB/T 6836 缝纫线

QB/T 2173 尼龙拉链

GB/T 2666 西裤

3、要求

3.1男西裤样式图

图1 男西裤样式图

图2 男西裤内外图

3.2号型及规格尺寸

3.2.1按GB/T1335.1标准中5.2系列执行（180/84A），通用部位规格尺寸极限偏差按表1规定：

表1男裤成品规格尺寸、极限偏差 单位：厘米

编号	部位名称	成品尺寸	极限偏差（+ -）
1	裤长	104	1.0
2	腰围	90	1.0
3	臀围	108	1.0
4	脚口	39	0.3
5	腰宽	4.0	0.2
6	侧袋口大	15.5	0.2
7	袋口宽	3.5	0.2
8	后袋大	13.5	0.2
9	直裆	28	0.2

3.2.2成品的规格尺寸测量位置如图3所示，图中所注数字为表1中各测量部号。

图3 男西裤测量图

3.2.3号型规格尺寸表

表2男裤规格表 单位：厘米

号型	165/74A	170/76A	170/78A	175/80A	175/82A	180/84A	180/86A	180/88A	185/90A	185/92A
规格	95/80A	98/82A	98/84A	101/86A	101/88A	104/90A	104/92A	104/94A	107/96A	107/98A
裤长	95	98	98	101	101	104	104	104	107	107
腰围	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
臀围	99	100.8	102.6	104.4	106.2	108	109.8	111.6	113.4	115.2

3.3 颜色

3.3.1 面料颜色

面料颜色为深灰18-4016TPX

3.3.2 里布颜色

里布颜色为深灰18-4016TPX

3.3.3 纽扣颜色

纽扣颜色为深灰18-4016TPX

3.3.4 粘合衬颜色

粘合衬颜色为白色11-4800TPX

3.4 材料规格及用途

材料规格及用途表

表2 材料规格及用途 单位：厘米

材料名称	规格	用途
面料	成分：100%聚酯纤维

克重：212g/㎡	前后身裤片、腰面、门襟、里襟、开线、裤袋口贴边、垫布、裤带袢
水洗标	尼龙加涂层	夹裤腰缝
商标	涤纶	裤腰里

3.5 敷衬、归拔

敷衬、归拔要求应符合表4规定。

表4 敷衬、归拔工艺

部位名称	敷衬、归拔要求	图示
里襟、门襟、支线	按图示敷衬

（无纺粘合衬）
腰面	按图示敷衬

（树脂粘合衬）

3.6缝制

3.6.1 针距

各种缝纫针距应符合表5规定。

表5 针距

项 目	针 距	质 量 要 求
平缝	明线	12～14针/3cm	缝纫线路顺直，首尾回针，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜
暗线	11～13针/3cm
缲边线	10～11针/5cm	缲边平顺，裤片正面不露针眼
套结	42针/结	宽度0.1 cm～0.15cm
锁眼	2.0cm圆头眼	36针/眼	圆眼结不少于21 针，扣眼根部采用28针套结机打结，结长齐眼宽，反面毛纱清剪
钉扣	四眼扣	8根线/眼	锁扣眼应美观、规整、牢固、不歪斜
绕扣	12圈	规整、牢固、不歪斜

3.6.2 缝制工艺

各部位缝制缝份及工艺要求按表6。

表6 缝制工艺 单位：厘米

部位	工序

名称	缝头	缝制形式及

缝线道数	明线

距边	要求
前

后

片

及

袋

口

部

位	前、后袋垫布、袋口垫布	--	明线一道	--	三线包缝；距锁边线明线0.3一道
绱前袋布	0.6	暗线一道	--	袋口缝线顺直，无拉开变形现象。
袋口压线	--	明线一道	0.6	袋口缉线顺直、平服，无拉开现象，无接线、无浮线、无跳线，袋口大小偏差≤0.3cm。
袋口套结	-	套结机	--	“一”字型，结长齐袋口压线，上端距腰缝2.0，下距小袋口0.2
合缝袋布	--	暗缝一道

明线一道	0.6	无起褶
前/后片	--	三线包缝	--	面、里无起褶
开后袋	--	-	--	取中剪开，两端留三角，袋牙折烫，三角向两侧倒
后袋包缝	--	明线一道	0.6	折缝一周
后袋套结	--	套结机	--	“I”型，结长齐上/下袋牙
缝合里襟	0.6	暗线一道	--	圆角处修剪缝位留0.3
门里襟锁边	--	三线包缝	0.1	面、里无起褶
绱门襟	0.8	暗线一道	--	坐势0.15，距边压线0.1一道
绱门襟拉链	--	明线二道	0.1+

0.5	链牙距门襟边1.0，下止距小裆结上端≤1.0，上止距腰边1.0
绱里襟拉链	0.8	夹拉链

暗线一道	--	里襟比门襟长出1.0cm,翻至正面,将里襟不掀开,顺拉链边平缝一道宽0.7
裤

腰	腰里包边	--	包缝一道	0.1	宽0.5，包缝一道，缉线宽0.1
缝钉商标	--	明线一道	0.1	居中后腰，两端0.1明线一道起落处二道回针
钉洗水唛	--	明线一道	0.5	居中前腰里，辑线宽0.5
前

/

后

组

装	缝内、外缝	1.0	暗线一道	--	链式缝，侧袋处后片吃0.2，起止处回针一道
合缝档缝	1.0	双针双链机	--	缝位由腰口2.5顺至门襟定位点
里襟缝压线	--	明线一道	0.1	线迹顺直，不得接线
门襟装饰线	--	明线一道	3.5	线迹顺直，不得接线
绱裤腰	1.0	暗线一道	--	离衬0.1暗线一道，绱腰时，放入串带袢，侧缝分缝，起止回针两道
缝平头	--	暗线一道	--	离衬0.1暗线一道，修剪缝位留0.8
固定松紧带	1.0	暗线一道

明线一道	0.1	套进腰面/腰里，将松紧带定透腰里
压腰	--	漏落缝一道	--	腰里见明线一道
松紧带辑线	--	明线一道	2.0	居中腰宽缝透腰里
脚口折边	--
--	折边宽3.0，缝头对齐侧缝
缲缝裤脚	--	缲边机	--	暗线缲缝一道
套

结	锁眼套结	--	套结机	--	腰头锁眼钉套结封口一道，“∣”字套结
门襟套结	--	套结机	--	顺门襟边缘至门襟装饰线处钉套结“一”字结，结长0.8
裆底套结	--	套结机	--	十字裆底钉“一”字套结，结长0.8
串带袢套结	--	套结机	--	折缝0.5钉“一”字套结，结长0.8

3.6.3 锁钉

锁钉要求应符合表7规定。

表7 锁钉工艺 单位：厘米

部位名称	要求
锁眼	门襟腰头	横眼1只，眼长2.0，居中腰头宽，距平头1.5；眼型：【圆头】型
里襟	横眼1只，眼长2.0，眼位距尖头1.5；眼型：【圆头】型
钉扣	腰头	24L×1粒，与眼中相对，缝型：【×】绕脚型

六、男衬衫

1、范围

本标准规定了男衬衫设计标准的要求及标签。

本标准适用于男衬衫设计标准的定做和验收。

2、规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过本标准的引用而构成本标准的条文。无论是否注明日期，其最新版本适用于本标准。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 250-2008 评定变色用灰色样卡

GB/T 251-2008 评定沾色用灰色样卡

GB/T 1335.1-2008 服装号型男子

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 23327-2009 机织热熔粘合机

GB/T 31904-2015 非织造粘合衬

GB/T 6836-2018 缝纫线

GB/T 2660-2017 衬衫

3、要求

3.1男衬衫样式图

图1 男衬衫样式图

图2 男衬衫内部展开图

3.2号型及规格尺寸

3.2.1按GB/T1335.1标准中5.4系列执行（175/96A），通用部位规格尺寸极限偏差按表1规定：

表1男衬衫成品规格尺寸、极限偏差 单位：厘米

编号	部位名称	成品尺寸	极限偏差（±）
1	领 长	43.0	0.6
2	后衣长	75	1.0
3	袖长	63.0	1.0
4	胸 围	108	1.0
5	肩 宽	48.0	0.5
6	腰 围	100	1.0
7	摆 围	108	1.0
8	袖头宽	7.0（含分割条）	--
8-1	袖头分割条宽	0.7	--
9	袖头长	25.5	--
10	大袖衩高	13.0	--
10-1	大袖衩宽	2.2	--
11	袖衩条	1.2	--
12	上领中宽	4.3（含分割条）	0.1
12-1	上领分割条宽	0.7	0.1
13	上领边宽	5.3（含分割条）	0.1
14	底领后中宽	3.0	--
15	门襟宽	3.0	0.1
16	里襟宽	2.5	0.1
17	叠门	3.0	--

3.2.2成品的规格尺寸测量位置如图3所示，图中所注数字为表1中各测量部号。

图3 男衬衫测量图

3.2.3号型规格尺寸表

表2男衬衫规格表 单位：厘米

号型	160/80A
(37)	165/84A
(38)	170/88A
(39)	170/92A
(40)	175/92A
(40)	175/96A
(41)	180/96A
(41)	180/100A
(42)	180/104A
(43)	185/108A
(44)	185/112A
(45)	185/116A
(46)
规格	37	38	39	40	40	41	41	42	43	44	45	46
前衣长	70	72	74	74	76	76	78	78	78	80	80	80
后衣长	69	71	73	73	75	75	77	77	77	79	79	79
胸围	92	96	100	104	104	108	108	112	116	120	124	128
腰围	84	88	92	96	96	100	100	104	108	112	116	120
摆围	92	96	100	104	104	108	108	112	116	120	124	128
肩宽	43.2	44.4	45.6	46.8	46.8	48	48	49.2	50.4	51.6	52.8	54
袖长	58.5	60	61.5	61.5	63	63	64.5	64.5	66	66	66	66
领围	39	40	41	42	42	43	43	44	45	46	47	48

3.3 颜色

3.3.1面料颜色

主面料为白色11-4800TPX，辅撞料为红色18-1658TPX。

3.3.2 纽扣颜色

主纽扣为白色11-4800TPX，辅纽扣为红色18-1658TPX，每件颜色应一致。

3.3.3 衬料颜色

粘合衬为白色11-4800TPX。

3.4 材料规格及用途

材料规格及用途表

表2 材料规格及用途 厘米

材料

名称	规格	执行标准	用途
主面料	80S/2*80S/2

100%棉

143g/m²	—	整件裁片（除上领分割条、袖头分割条）
辅撞料	100%棉	—	上领分割条、袖头分割条

3.5 敷衬工艺

敷衬要求应符合表4

表4 敷衬工艺

部位名称	敷衬要求	图示
上领面	按图示敷衬

（有纺粘合衬）
底领面

底领里	按图示敷衬

（有纺粘合衬）
袖头面	按图示敷衬

（有纺粘合衬）
门贴襟	按图示敷衬

（有纺粘合衬）
里襟	按图示敷衬

（有纺粘合衬）

3.6缝制

3.6.1 针距

各种缝纫针距应符合表5规定。

表5 针距

项 目	针 距	质 量 要 求
平缝	明线	16～17针/3cm	缝纫线路顺直，首尾回针，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜
暗线	14～15针/3cm
包缝	链式线	16针/3cm	距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜
锁眼	平头眼	不低于36针/眼	反面毛纱清剪
钉扣	四眼扣	不低于8根线/眼	锁扣眼应美观、规整、牢固、不歪斜
绕扣	10圈	规整、牢固、不歪斜

3.6.2 缝制工艺

各部位缝制缝份及工艺要求按表6。

表6 缝制工艺 单位：厘米

部位	工序名称	缝头	缝制形式及

缝线道数	缝线

距边	缝制工艺要求
领

子	上领面画领	--	--	--	按样板画领
缝合上领面	0.5	暗线一道	--	缝位宽窄一致
上领切缝	0.5	暗线一道	--	缝位宽窄一致
上领装饰线	--	暗明线一道

两端留空4.0	0.1	缝位宽窄一致，无浮线、无跳线、无接线、无过线
上领下口切缝	0.6	--	--	缝位宽窄一致
上领下口定线	0.3	暗线一道	--	缝位宽窄一致
底领面衬固定缝	--	明线一道	0.6	缝位宽窄一致，面布无虚空
底领面下口切缝	0.6	--	--	缝位宽窄一致
夹底领	0.5	暗线一道	--	缝位宽窄一致
前

后

身	门襟折边	2.5+3.1+3.1+2.5	--	0.1	折边宽窄一致，要平服
门襟压线	--	明线一道	3.0	缝位宽窄一致，面布无虚空
里襟折边	1.0+2.6	折边一道	--	宽窄均匀，误差0.1
里襟压线	--	明线一道	2.5	缝位宽窄一致，平服
后腰省	--	暗线一道	--	孔距省尖点1.0不起窝，按孔位收腰省，后省量倒后中
袖

子	大袖衩	--	明线一道	0.1	距尖角封口3.0，线路整齐、牢固
袖衩条	--	明线一道	0.1	缝位顺直
缝合袖头面	0.5	暗线一道	--	缝位宽窄一致
袖头中缝	--	明线一道	1.0	缝位宽窄一致，要平服
袖头切缝	--	暗线一道	0.5	缝位宽窄一致
袖头装饰线	--	暗明线一道	0.1	缝位宽窄一致，无浮线、无跳线、无接线、无过线
组

装

前

缝合前复肩	1.0	明暗线各一道	0.1	缝位宽窄一致，要平服
绱袖	袖圈0.5

袖山1.3	反面二道	--	法式绱袖，不允许跳针，吃势均匀
袖窿压线	—	明线一道	0.6	缝位宽窄一致，要平服
绱领	--	暗缝一道	0.6	缝位宽窄一致
缉下领	--	明线一道	0.1	缝位宽窄一致，平服
商标	--	--	--	位于复司里居中
合腰、袖缝	前片1.4

后片0.8	明线二道	0.1+0.5	双针双链机，正面后片包前片，明线压在后片上
绱袖头	--	明线一道	0.1	袖口打活褶1只，反面止口0.1-0.2
卷下摆	0.5+0.5	明线一道	0.4	缝位宽窄一致，不允许跳针，平服
防缩条部位	为防止洗后抗皱的效果，在肩缝、袖窿、复司下口、腰袖缝、袖头、大小袖衩加入防缩条，用专用定型机整理定型。

3.6.3 锁钉

锁钉要求应符合表7规定。

表7 锁钉工艺 单位：厘米

部位

名称	扣眼

尺寸	要求
锁眼：【平头】眼型	钉扣：【X】缝型
领口	--	四合扣面，以叠门线为中，扣中心距净领口1.5	四合扣底，以叠门线为中，与眼中相对，绕脚型
底领	1.7	横眼1只，眼位以领头宽等分，前端距止口边1.1	18L×1粒，以叠门线为中，与眼中相对，绕脚型
门襟	1.7	直眼6只，眼位以叠门线为中，眼距：首粒距领口边5.0，中间眼距等分7.1，末扣距摆边14.0	18L×6粒，以叠门线为中，与眼中相对，绕脚型
袖头	1.7	横眼2×1只，眼位以袖头宽等分，前端距边0.8	18L，2×2粒，前端距边1.0，两扣间距2.5，绕脚型
袖衩	1.4	竖眼2×1只，眼位以袖衩宽为中，开衩长等分	14L，2×1粒，与眼中相对，绕脚型
注：每件衬衫钉18L×1粒备用扣，位于里襟反面末扣距下3.0处

七、女西服

1、范围

本标准规定了女西服设计标准的要求及标签。

本标准适用于女西服设计标准的定做和验收。

2、规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过本标准的引用而构成本标准的条文。无论是否注明日期，其最新版本适用于本标准。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250 评定变色用灰色样卡

GB 251 评定沾色用灰色样卡

GB/T 1335.2 服装号型女子

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 22842 里子绸

GB/T 23327 机织热熔粘合衬

GB/T 31904 非织造粘合衬

GB/T 6836 缝纫线

GB/T 2665 女西服、大衣

3、要求

3.1女西服样式图

图1 女西服样式图

图2 女西服夹里展开图

3.2号型及规格尺寸

3.2.1按GB/T1335.2标准中5.2系列执行（160/84A），通用部位规格尺寸极限偏差按表1规定：

表1女西服成品规格尺寸、极限偏差 单位：厘米

编号	部位名称	成品尺寸	极限偏差（+/-）
1	前衣长	62	1.0
2	胸围	92	2.0
3	腰围	80	2.0
4	肩宽	39	0.6
5	袖长	57.5	0.7
6	豁口下长	4	0.1
7	豁口上长	4	0.1
8	立领嘴宽	3	0.1
9	领后宽	3	0.1
10	袋盖长	13	0.1
11	假袋长	4.5	0.1
12	袋盖宽	5	0.1

3.2.2成品的规格尺寸测量位置如图3所示，图中所注数字为表1中各测量部号。

图3 女西服测量图

3.2.3号型规格尺寸表

表2女西服规格表 单位：厘米

号型	规格	前衣长	后衣长	胸围	腰围	肩宽	袖长
155/80A	60/88A	60	56	88	78	38	56
160/84A	62/92A	62	58	92	80	39	57.5
160/88A	62/96A	62	58	96	84	40	57.5
160/92A	62/100A	62	58	100	88	41	57.5
165/96A	64/104A	64	60	104	92	42	59
165/100A	64/108A	64	60	108	96	43	59
165/104A	64/112A	64	60	112	100	44	59
170/108A	66/116A	66	62	116	104	45	60.5
170/112A	66/120A	66	62	120	108	46	60.5
170/116A	66/124A	66	62	124	112	47	60.5
175/120A	68/128A	68	62	128	116	48	62

3.3 颜色

3.3.1 面料颜色

面料颜色为红白竖条纹，红色18-1658TPX、白色11-4800TPX

3.3.2 里布颜色

里布颜色为深灰18-4016TPX

3.3.3 纽扣颜色

纽扣颜色为红色18-1658TPX

3.3.4 粘合衬颜色

粘合衬颜色为白色11-4800TPX

3.4 材料规格及用途

材料规格及用途应符合表3规定。

表3 材料规格及用途 单位：厘米

材料名称	规格	用途
面料	成分：64%聚酯纤维34%黏胶纤维2%氨纶

纱支：40/2*40/2+40D

克重：300—320g/m	前身、后身、领面、袖片、挂面、袋盖、支线
夹里	100%聚酯纤维	西服夹里、袋盖里
钮扣	Φ2.0cm	前门襟扣、备用扣
Φ1.5cm	袖开衩扣、备用扣
垫肩	成型垫肩	肩部
商标	涤纶	后里
洗唛	尼龙加涂层	左夹里摆缝腰节处

3.5 敷衬、归拔

敷衬、归拔要求应符合表4规定。

表4 敷衬、归拔工艺

部位名称	敷衬、归拔要求	图示
领子	按图示敷衬

（有纺粘合衬）
袋盖	按图示敷衬

（有纺粘合衬）
前身	按图示敷衬

（有纺粘合衬）
后身、小片面	按图示敷衬

（无纺粘合衬）
挂面、袖面	按图示敷衬

（无纺粘合衬）
3.6缝制

3.6.1 针距

各种缝纫针距应符合表5规定。

表5 针距

项 目	针 距	质 量 要 求
平缝	明线	12～14针/3cm	缝纫线路顺直，首尾回针，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜
暗线	11～13针/3cm
缲缝	6针/5cm	表面透针不得超过0.1cm
锁眼	2.0cm圆头眼	36针/眼	圆眼结不少于21针，扣眼根部采用28针套结机打结，结长齐眼宽，反面毛纱清剪
2.5cm圆头眼	48针/眼	圆眼结不少于21针，扣眼根部采用28 针套结机打结，结长齐眼宽，反面毛纱清剪
钉扣	四眼扣	8根线/眼	锁扣眼应美观、规整、牢固、不歪斜
绕扣	12圈	规整、牢固、不歪斜
3.6.2 缝制工艺

各部位缝制缝份及工艺要求按表6。

表6 缝制工艺 单位：厘米

部位	工序

名称	缝头	缝制形式及

缝线道数	明线

距边	要求
前

后

身

面	合前刀背缝	0.8	暗线一道	—	劈缝
袋盖面里勾缝	—	暗线一道	—	切缝宽0.6，圆角处0.3
合背中缝	1.5	暗线一道	—	劈缝
合后刀背缝	0.8	暗线一道	—	劈缝
前肩缉线宽	—	明线一道	0.6
前袖窿牵带	—	明线一道	0.6	上：横牵带宽1.5；下：直牵条宽0.3
后袖窿牵带	—	明线一道	0.6	上：直牵带宽1.5，下：直牵条宽0.3
后袖笼牵条	—	明线一道	0.6	横弧牵带，宽2.0
合侧缝	1.0	暗线一道	—	劈缝
钩、门襟止口	0.6	暗线一道	—	面吐止口0.1
合肩缝	0.8	暗线一道	—	劈缝，后身肩缝余量吃进
绱领	1.0	暗线一道	—	劈缝
前

后

身

里	收前刀背	1.0	暗线一道

环缝一道	—	省缝份向摆缝倒，
挂面与里子结合	1.0	暗线一道	—	挂面与里子，缝头向里子倒，里子均匀吃进
合里背中缝	1.5	暗线一道

环缝一道	—	倒缝，腰节以上褶量1.5，里留余量0.2～0.3（双量）
合里肩缝	1.0	暗线一道

环缝一道	—	倒缝，里留余量0.2～0.3（双量）
合里侧缝	1.0	暗线一道

环缝一道	—	倒缝，里留余量0.2～0.3（双量）
下摆面里结合	1.0	暗缝一道

定缝一道	—	下摆面里、各缝定缝一道，里留余量0.7～1.0（双量）
领子	合缝领面、里	0.6	暗缝一道	0.1
袖子	合袖面内、外缝	0.8	暗线一道	—	劈缝
合袖里内、外缝	1.0	暗线一道

环缝一道	—	缝头向大袖倒，袖里内缝留空约15.0
合缝袖口面里	1.0	暗线一道	—
袖口缲缝	0.8	缲边一道	—	缝头缲住袖口衬
袖面里定线	—	定缝一道	—	袖外缝面里中部各6.0定缝，里留余量0.7～1.0（双量）
绱袖	绱袖缝	0.8	暗线一道	—
袖山垫布缝	0.7	暗线一道	—	垫布居中肩缝，假劈缝
绱袖棉条	0.7	暗线一道	—
捋胸
临缝一道	—	前胸前肩捋平
垫肩切缝	0.7	暗线一道	—	袖山松线
绱袖里	0.7	暗线一道	—	袖衫、腋下夹里定缝
袖里封口	0.1	明线一道	0.1	起止回针两道
标识	商标	—	明线各一道	0.15	居中领圈下2.0
洗唛	—	暗线一道	—	位于左夹里摆缝腰节处
3.6.3 锁钉

锁钉要求应符合表7规定。

表7 锁钉工艺 单位：厘米

部位

名称	扣眼

尺寸	扣子

大小	要求
锁眼	钉扣
门襟	2.5	2.0	门襟距边1.5横锁圆头眼2个	与眼对正，距里襟边1.5钉扣2粒；【×】缝型；绕脚型
袖口	2.0	1.5	第三眼距袖口4.0，距边1.4横锁平头眼2×3个，眼距1.5	与眼对正，钉扣2×3粒；【×】缝型

八、女西裤

1、范围

本标准规定了女西裤设计标准的要求及标签。

本标准适用于女西裤设计标准的定做和验收。

2、规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过本标准的引用而构成本标准的条文。无论是否注明日期，其最新版本适用于本标准。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250 评定变色用灰色样卡

GB 251 评定沾色用灰色样卡

GB/T 1335.2 服装号型女子

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 22842 里子绸

GB/T 23327 机织热熔粘合衬

GB/T 31904 非织造粘合衬

GB/T 6836 缝纫线

QB/T 2173 尼龙拉链

GB/T 2666 西裤

3、要求

3.1女西裤样式图

图1 女西裤样式图

图2 女西裤内外图

3.2号型及规格尺寸

3.2.1按GB/T1335.2标准中5.2系列执行（170/74A），通用部位规格尺寸极限偏差按表1规定：

表1女裤成品规格尺寸、极限偏差 单位：厘米

编号	部位名称	成品尺寸	极限偏差（+ -）
1	裤长	99	1.0
2	腰围	76	1.0
3	臀围	99	1.0
4	脚口	40	0.3
5	腰宽	4.0	0.2
6	侧袋口大	14.0	0.2
7	袋口宽	3.5	0.2
8	后袋大	12.5	0.2
9	直裆	28	0.2

3.2.2成品的规格尺寸测量位置如图3所示，图中所注数字为表1中各测量部号。

图3 女西裤测量图

3.2.3号型规格尺寸表

表2女裤规格表 单位：厘米

号型	160/66A	160/68A	165/70A	165/72A	170/74A	170/76A	170/78A	175/80A	175/82A
规格	92/68A	93/70A	96/72A	96/74A	99/76A	99/78A	99/80A	102/82A	102/84A
裤长	93	93	96	96	99	99	99	102	102
腰围	68	70	72	74	76	78	80	82	84
臀围	91	93	95	97	99	101	103	105	107

3.3 颜色

3.3.1 面料颜色

面料颜色为深灰18-4016TPX

3.3.2 里布颜色

里布颜色为深灰18-4016TPX

3.3.3 纽扣颜色

纽扣颜色为深灰18-4016TPX

3.3.4 粘合衬颜色

粘合衬颜色为白色11-4800TPX

3.4 材料规格及用途

材料规格及用途应符合表3规定。

表3 材料规格及用途 单位：厘米

材料名称	规格	用途
面料	成分：100%聚酯纤维

克重：212g/㎡	前后身裤片、腰面、门襟、里襟、开线、裤袋口贴边、垫布、裤带袢
水洗标	尼龙加涂层	夹裤腰缝
商标	涤纶	裤腰里

3.6 敷衬、归拔

敷衬、归拔要求应符合表4规定。

表4 敷衬、归拔工艺

部位名称	敷衬、归拔要求	图示
里襟、门襟、支线	按图示敷衬

（无纺粘合衬）
腰面	按图示敷衬

（树脂粘合衬）
3.7缝制

3.7.1 针距

各种缝纫针距应符合表5规定。

表5 针距

项 目	针 距	质 量 要 求
平缝	明线	12～14针/3cm	缝纫线路顺直，首尾回针，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜
暗线	11～13针/3cm
缲边线	10～11针/5cm	缲边平顺，裤片正面不露针眼
套结	42针/结	宽度0.1 cm～0.15cm
锁眼	2.0cm圆头眼	36针/眼	圆眼结不少于21 针，扣眼根部采用28针套结机打结，结长齐眼宽，反面毛纱清剪
钉扣	四眼扣	8根线/眼	锁扣眼应美观、规整、牢固、不歪斜
绕扣	12圈	规整、牢固、不歪斜
3.7.2 缝制工艺

各部位缝制缝份及工艺要求按表6。

表6 缝制工艺 单位：厘米

部位	工序

名称	缝头	缝制形式及

缝线道数	明线

距边	要求
前

后

片

及

袋

口

部

位	前、后袋垫布、袋口垫布	--	明线一道	--	三线包缝；距锁边线明线0.3一道
绱前袋布	0.6	暗线一道	--	袋口缝线顺直，无拉开变形现象。
袋口压线	--	明线一道	0.6	袋口缉线顺直、平服，无拉开现象，无接线、无浮线、无跳线，袋口大小偏差≤0.3cm。
袋口套结	-	套结机	--	“一”字型，结长齐袋口压线，上端距腰缝2.0，下距小袋口0.2
合缝袋布	--	暗缝一道

明线一道	0.6	无起褶
前/后片	--	三线包缝	--	面、里无起褶
后省	--	暗线一道	--	左右对称，大小一致、缉线顺直平服
开后袋	--	-	--	取中剪开，两端留三角，袋牙折烫，三角向两侧倒
后袋包缝	--	明线一道	0.6	折缝一周
后袋套结	--	套结机	--	“I”型，结长齐上/下袋牙
缝合里襟	0.6	暗线一道	--	对折，下端缝位0.6
门里襟锁边	--	三线包缝	0.1	面、里无起褶
绱门襟	0.8	暗线一道	--	坐势0.15，距边压线0.1一道
绱门襟拉链	--	明线二道	0.1+

0.5	链牙距门襟边1.0，下止距小裆结上端≤1.0，上止距腰边1.0
绱里襟拉链	0.8	夹拉链

暗线一道	--	里襟比门襟长出1.0cm,翻至正面,将里襟不掀开,顺拉链边平缝一道宽0.7
裤

腰	腰里包边	--	包缝一道	0.1	宽0.5，包缝一道，缉线宽0.1
缝钉商标	--	明线一道	0.1	居中后腰，两端0.1明线一道起落处二道回针
钉洗水唛	--	明线一道	0.5	居中前腰里，辑线宽0.5
前

/

后

组

装	缝内、外缝	1.0	暗线一道	--	链式缝，侧袋处后片吃0.2，起止处回针一道
合缝档缝	1.0	双针双链机	--	缝位由腰口2.5顺至门襟定位点
里襟缝压线	--	明线一道	0.1	线迹顺直，不得接线
门襟装饰线	--	明线一道	3.5	线迹顺直，不得接线
绱裤腰	1.0	暗线一道	--	离衬0.1暗线一道，绱腰时，放入串带袢，侧缝分缝，起止回针两道
缝平头	--	暗线一道	--	离衬0.1暗线一道，修剪缝位留0.8
固定松紧带	1.0	暗线一道

明线一道	0.1	套进腰面/腰里，将松紧带定透腰里
压腰	--	漏落缝一道	--	腰里见明线一道
松紧带辑线	--	明线一道	2.0	居中腰宽缝透腰里
脚口折边	--
--	折边宽3.0，缝头对齐侧缝
缲缝裤脚	--	缲边机	--	暗线缲缝一道
套

结	锁眼套结	--	套结机	--	腰头锁眼钉套结封口一道，“∣”字套结
门襟套结	--	套结机	--	顺门襟边缘至门襟装饰线处钉套结“一”字结，结长0.8
裆底套结	--	套结机	--	十字裆底钉“一”字套结，结长0.8
串带袢套结	--	套结机	--	折缝0.5钉“一”字套结，结长0.8
3.7.3 锁钉

锁钉要求应符合表7规定。

表7 锁钉工艺 单位：厘米

部位名称	要求
锁眼	门襟腰头	横眼1只，眼长2.0，居中腰头宽，距平头1.5；眼型：【圆头】型
钉扣	腰头	24L×2粒，与眼中相对，缝型：【×】绕脚型

九、女裙

1、范围

本标准规定了女裙设计标准的要求及标签。

本标准适用于女裙设计标准的定做和验收

2、规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过本标准的引用而构成本标准的条文。无论是否注明日期，其最新版本适用于本标准。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250 评定变色用灰色样卡

GB 251 评定沾色用灰色样卡

GB/T 1335.2 服装号型女子

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 22842 里子绸

GB/T 23327 机织热熔粘合机

GB/T 6836 缝纫线

FZ/T 81004 连衣裙、裙套

3、要求

3.1女裙样式图

图1 女裙样式图

图2 女裙内部图

3.2号型及规格尺寸

3.2.1按GB/T1335.2标准中5.2系列执行（170/74A），通用部位规格尺寸极限偏差按表1规定：

表1女裙成品规格尺寸、极限偏差 单位：厘米

编号	部位名称	成品尺寸	极限偏差（+ -）
1	裙侧长	58	1.0
2	腰围	76	1.0
3	臀围	99	1.0
4	腰宽	3.5	0.2
3.2.2成品的规格尺寸测量位置如图3所示，图中所注数字为表1中各测量部号。

图3 女裙测量图

3.2.3号型规格尺寸表

表2女裙规格表 单位：厘米

号型	160/66A	160/68A	165/70A	165/72A	170/74A	170/76A	170/78A	175/80A	175/82A
规格	54/68A	54/70A	56/72A	56/74A	58/76A	58/78A	58/80A	60/82A	60/84A
裙长	54	54	56	56	58	58	58	60	60
腰围	68	70	72	74	76	78	80	82	84
臀围	91	93	95	97	99	101	103	105	107

3.3 颜色

3.3.1面料颜色

主面料为白色11-4800TPX

3.3.2 里布颜色

里布为白色11-4800TPX

3.3.3 衬料颜色

粘合衬为白色11-4800TPX

3.4 材料规格及用途

材料规格及用途应符合表3规定。

表3 材料规格及用途 单位：厘米

材料名称	规格	用途
面料	成份：78%聚酯纤维18%黏胶纤维4%氨纶

纱支：（32/1+40D)*(118D+40D)

克重：215g/㎡	前身、后身、腰
夹里	100%聚酯纤维	裙里
商标	涤纶	后腰里
水洗标	尼龙加涂层	右侧裙里

3.5缝制

3.5.1 针距

各种缝纫针距应符合表4规定。

表4 针距

项 目	针 距	质 量 要 求
平缝	明线	12～14针/3cm	缝纫线路顺直，首尾回针，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜
暗线	11～13针/3cm
3.5.2 缝制工艺

各部位缝制缝份及工艺要求按表5。

表5 缝制工艺 单位：厘米

部位	工序

名称	缝头	缝制形式及

缝线道数	明线

距边	要求
腰	接腰	1.0	暗线一道	--	劈缝
烫腰	—	—	—	按腰宽折烫
绱松紧带
漏落缝一道
松紧带与前腰缝漏落缝一道，压透腰里
前后

身面里	合侧缝	1.5	暗线一道

三线环缝	—	劈缝，无起褶
合里侧缝	0.7	五线环缝	—	缝份向后中倒缝
绱裙腰	1.0	暗线一道

三线环缝	--	暗线一道，向下倒缝
标识	商标	—	明线各一道	0.15	右后腰里
洗唛	—	暗线一道	—	右后腰里

十、女衬衫

1、范围

本标准规定了女衬衫设计标准的要求及标签。

本标准适用于女衬衫设计标准的定做和验收。

2、规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过本标准的引用而构成本标准的条文。无论是否注明日期，其最新版本适用于本标准。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 250-2008 评定变色用灰色样卡

GB/T 251-2008 评定沾色用灰色样卡

GB/T 1335.2-2008 服装号型女子

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 23327-2009 机织热熔粘合机

GB/T 31904-2015 非织造粘合衬

GB/T 6836-2018 缝纫线

GB/T 2660-2017 衬衫

3、要求

3.1女衬衫样式图

图1 女衬衫样式图

图2 女衬衫内部展开图

3.2号型及规格尺寸

3.2.1按GB/T1335.2标准中5.4系列执行（160/84A），通用部位规格尺寸极限偏差按表1规定：

表1女衬衫成品规格尺寸、极限偏差 单位：厘米

编号	部位名称	成品尺寸	极限偏差（±）
1	领 长	36	0.6
2	后衣长	59	1.0
3	长袖长	58.5	1.5
4	胸 围	91	1.0
5	肩 宽	38.5	1.0
6	腰 围	82	1.0
7	摆 围	93	1.0
8-1	袖头总宽	5.0	--
8-2	袖头分割条宽	0.7	--
9	袖头长	21.5	--
10-1	大袖衩高	12	--
10-2	大袖衩宽	2.0	--
10-3	袖衩条	0.8	--
11-1	上领中总宽	4.3	0.1
11-2	上领中分割条宽	0.7	0.1
12	上领边宽	小圆角

含角5.6（切圆角0.5）	0.1
13	底领后中宽	3.0	--
14	叠门	3.0	0.1
15	门襟宽	3.0	0.1
16	里襟宽	2.5	--
3.2.2成品的规格尺寸测量位置如图3所示，图中所注数字为表1中各测量部号。

图3 女衬衫测量图

3.2.3号型规格尺寸表

表2女衬衫规格表 单位：厘米

号型	155/80A
(35)	160/84A
(36)	160/88A
(37)	160/92A
(38)	165/96A
(39)	165/100A
(40)	165/104A
(41)	170/108A
(42)	170/112A
(43)	170/116A
(44)	175/120A
(45)
规格	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
前衣长	60	62	62	62	64	64	64	66	66	66	68
后衣长	57	59	59	59	61	61	61	63	63	63	65
胸围	87	91	95	99	103	107	111	115	119	123	127
腰围	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118
摆围	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129
肩宽	37.5	38.5	39.5	40.5	41.5	42.5	43.5	44.5	45.5	46.5	47.5
袖长	57	58.5	58.5	58.5	60	60	60	61.5	61.5	61.5	63
领围	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

3.3 颜色

3.3.1面料颜色

主面料为白色11-4800TPX，辅撞料为红色18-1658TPX。

3.3.2 钮扣颜色

主钮扣为白色11-4800TPX，辅纽扣为红色18-1658TPX，每件颜色应一致。

3.3.3 衬料颜色

粘合衬为白色11-4800TPX。

3.4 材料规格及用途

材料规格及用途表

表2 材料规格及用途 厘米

材料

名称	规格	执行标准	用途
主面料	80S/2*80S/2

100%棉

143g/m²	—	整件裁片（除上领分割条、袖头分割条）
辅撞料	100%棉	—	上领分割条、袖头分割条

3.5 敷衬工艺

敷衬要求应符合表4

表4 敷衬工艺

部位名称	敷衬要求	图示
上领面	按图示敷衬

（有纺粘合衬）
底领面

底领里	按图示敷衬

（有纺粘合衬）
袖头面	按图示敷衬

（有纺粘合衬）
门贴襟	按图示敷衬

（有纺粘合衬）
里襟	按图示敷衬

（有纺粘合衬）

3.6缝制

3.6.1 针距

各种缝纫针距应符合表5规定。

表5 针距

项 目	针 距	质 量 要 求
平缝	明线	16～17针/3cm	缝纫线路顺直，首尾回针，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜
暗线	14～15针/3cm
包缝	链式线	16针/3cm	距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜
锁眼	平头眼	不低于36针/眼	反面毛纱清剪
钉扣	四眼扣	不低于8根线/眼	锁扣眼应美观、规整、牢固、不歪斜
绕扣	10圈	规整、牢固、不歪斜

3.6.2 缝制工艺

各部位缝制缝份及工艺要求按表6。

表6 缝制工艺 单位：厘米

部位	工序名称	缝头	缝制形式及

缝线道数	缝线

距边	缝制工艺要求
领

子	上领面画领	--	--	--	小圆角按样板画领角
缝合上领面	0.5	暗线一道	--	缝位宽窄一致
上领切缝	0.5	暗线一道	--	缝位宽窄一致
上领装饰线	--	暗明线一道

两端留空4.0	0.1	缝位宽窄一致，无浮线、无跳线、无接线、无过线
上领下口切缝	0.6	--	--	缝位宽窄一致
上领下口定线	0.3	暗线一道	--	缝位宽窄一致
底领面衬固定缝	--	明线一道	0.6	缝位宽窄一致，面布无虚空
底领面下口切缝	0.6	--	--	缝位宽窄一致
夹底领	0.5	暗线一道	--	缝位宽窄一致
前

后

身	门襟折边	2.5+3.1+3.1+2.5	--	0.1	折边宽窄一致，要平服
门襟压线	--	明线一道	3.0	缝位宽窄一致，面布无虚空
里襟折边	1.0+2.6	折边一道	--	宽窄均匀，误差0.1
里襟压线	--	明线一道	2.5	缝位宽窄一致，平服
胸省

前后腰省	--	暗线一道	--	孔距省尖点1.0不起窝，按孔位或刀眼收胸省、收腰省，胸省量倒下，前省量倒前中、后省量倒后中
袖

子	大袖衩	--	明线一道	0.1	距尖角封口3.0，线路整齐、牢固
袖衩条	--	明线一道	0.1	缝位顺直
缝合袖头面	0.5	暗线一道	--	缝位宽窄一致
袖头中缝	--	明线一道	1.0	缝位宽窄一致，要平服
袖头切缝	--	暗线一道	0.5	缝位宽窄一致
袖头装饰线	--	暗明线一道	0.1	缝位宽窄一致，无浮线、无跳线、无接线、无过线
组

装

前

缝合前复肩	1.0	明暗线各一道	0.1	缝位宽窄一致，要平服
绱袖	袖圈0.5

袖山1.3	反面二道	--	法式绱袖，不允许跳针，吃势均匀
袖窿压线	—	明线一道	0.6	缝位宽窄一致，要平服
绱领	--	暗缝一道	0.6	缝位宽窄一致
缉下领	--	明线一道	0.1	缝位宽窄一致，平服
商标	--	--	--	位于后领圈居中
合腰、袖缝	前片1.4

后片0.8	明线二道	0.1+0.5	双针双链机，正面后片包前片，明线压在后片上
绱袖头	--	明线一道	0.1	袖口打活褶1只，反面止口0.1-0.2
卷下摆	0.5+0.5	明线一道	0.4	缝位宽窄一致，不允许跳针，平服
防缩条部位	为防止洗后抗皱的效果，在肩缝、袖窿、复司下口、腰袖缝、袖头、大小袖衩加入防缩条，用专用定型机整理定型。

3.6.3 锁钉

锁钉要求应符合表7规定。

表7 锁钉工艺 单位：厘米

部位

名称	扣眼

尺寸	要求
锁眼：【平头】眼型	钉扣：【X】缝型
领口	--	四合扣面，以叠门线为中，扣中心距净领口1.5	四合扣底，以叠门线为中，与眼中相对，绕脚型
底领	1.7	横眼1只，眼位以领头宽等分，前端距止口边1.1	18L×1粒，以叠门线为中，与眼中相对，绕脚型
门襟	1.7	直眼6只，眼位以叠门线为中，眼距：首粒距领口边5.0，中间眼距等分7.1，末扣距摆边14.0	18L×6粒，以叠门线为中，与眼中相对，绕脚型
袖头	1.7	横眼2×1只，眼位以袖头宽等分，前端距边0.8	18L，2×2粒，前端距边1.0，两扣间距2.5，绕脚型
袖衩	1.4	竖眼2×1只，眼位以袖衩宽为中，开衩长等分	14L，2×1粒，与眼中相对，绕脚型
注：每件衬衫钉18L×1粒备用扣，位于里襟反面末扣距下3.0处

十一、帽子

1、范围

本标准规定了帽子设计标准的要求及标签。

本标准适用于帽子设计标准的定做和验收。

2、要求

2.1帽子样式图

2.2 材料规格及用途

材料规格及用途表

表1 材料规格及用途 厘米

材料

名称	规格	执行标准	用途
面料	100%纯棉鸭舌帽

—	-