包2：后勤公共及会议厅家具采购需求

一、项目（包件）内容

后勤公共及会议厅家具。

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》；

GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》；

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》；

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》。

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准

三、采购清单及技术参数要求

注：详见下页文......

采购清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 基本分类 | 参考样式 | 参考规格 (长×宽×高)mm | 数量 | 基本 组成 | 基本材质 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐桌 | 桌类 |  | W1500*D700*H750 （尺寸偏差±5mm） | 8 | 由桌面、桌脚构成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、 饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性油漆 4、桌脚：不锈钢 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：木皮 材料厚度：0.6mm 标准依据：GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》。 技术指标：含水率达到9.0-9.9%，甲醛释放量≤0.1mg/L，材色花纹具有装饰效果，无死节、孔洞、夹皮、树脂道。无半活节，无死节、虫洞、孔洞，无夹皮，无树脂道、树胶道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 配件： 材料名称：不锈钢 标准依据：GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法。 技术指标：金属件无裂缝、叠缝，外漏管口端面封闭，乙酸盐雾试验600h检测后，镀(涂层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，各种管材或异型管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.5mm。 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 2 | 餐桌 | 桌类 |  | W2100*D700*H750 （尺寸偏差±5mm） | 9 | 由桌面、桌脚构成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、 饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性油漆 4、桌脚：不锈钢 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：木皮 材料厚度：0.6mm 标准依据：GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》。 技术指标：含水率达到9.0-9.9%，甲醛释放量≤0.1mg/L，材色花纹具有装饰效果，无死节、孔洞、夹皮、树脂道。无半活节，无死节、虫洞、孔洞，无夹皮，无树脂道、树胶道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 配件： 材料名称：不锈钢 标准依据：GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法。 技术指标：金属件无裂缝、叠缝，外漏管口端面封闭，乙酸盐雾试验600h检测后，镀(涂层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，各种管材或异型管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.5mm。 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 3 | 圆形餐桌 | 桌类 |  | R900*H750 （尺寸偏差±5mm） | 25 | 由桌面、桌脚构成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、 饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性油漆 4、桌脚：不锈钢 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：木皮 材料厚度：0.6mm 标准依据：GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》。 技术指标：含水率达到9.0-9.9%，甲醛释放量≤0.1mg/L，材色花纹具有装饰效果，无死节、孔洞、夹皮、树脂道。无半活节，无死节、虫洞、孔洞，无夹皮，无树脂道、树胶道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 配件： 材料名称：不锈钢 标准依据：GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法。 技术指标：金属件无裂缝、叠缝，外漏管口端面封闭，乙酸盐雾试验600h检测后，镀(涂层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，各种管材或异型管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.5mm 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 4 | 休闲桌 | 桌类 |  | W2000*D1000*H750 （尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面、桌脚构成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、 饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性油漆 4、桌脚：铝合金 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：木皮 材料厚度：0.6mm 标准依据：GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》。 技术指标：含水率达到9.0-9.9%，甲醛释放量≤0.1mg/L，材色花纹具有装饰效果，无死节、孔洞、夹皮、树脂道。无半活节，无死节、虫洞、孔洞，无夹皮，无树脂道、树胶道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 配件： 材料名称：铝合金 标准依据：‌GB/T 3325-2024‌《金属家具通用技术条件》、‌GB/T 10125-2021‌《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、‌QB/T 3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、‌QB/T 3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、‌QB/T 3828-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜加速乙酸盐雾试验（CASS）法》 技术指标：外观冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，铜加速乙酸盐雾24h，乙酸盐雾试验1200h，等级10级，无锈点，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，等级10级，无锈点。 |  |
| 5 | 弧形办公桌 | 桌类 |  | W8000*D800*H1050 （尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面、桌脚构成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、饰面：天然实木皮 3、封边：环保油漆封边 4、涂料：环保水性油漆 5、桌脚：304不锈钢 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：木皮 材料厚度：0.6mm 标准依据：GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》。 技术指标：含水率达到9.0-9.9%，甲醛释放量≤0.1mg/L，材色花纹具有装饰效果，无死节、孔洞、夹皮、树脂道。无半活节，无死节、虫洞、孔洞，无夹皮，无树脂道、树胶道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 配件： 材料名称：不锈钢 标准依据：GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法。 技术指标：金属件无裂缝、叠缝，外漏管口端面封闭，乙酸盐雾试验600h检测后，镀(涂层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，各种管材或异型管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.5mm。 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 6 | 餐边柜 | 柜类 |  | W3000*D2000*H750 （尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面和餐柜组成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性油漆 4、五金配件：优质五金配件。 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：木皮 材料厚度： 标准依据：GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》。 技术指标：含水率达到9.0-9.9%，甲醛释放量≤0.1mg/L，材色花纹具有装饰效果，无死节、孔洞、夹皮、树脂道。无半活节，无死节、虫洞、孔洞，无夹皮，无树脂道、树胶道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 配件： 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 材料名称：滑轨 标准依据：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点。乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验经过650个小时检测后无锈点，达到10级标准。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 |  |
| 7 | 圆桌 | 桌类 |  | R600*H750 （尺寸偏差±5mm） | 6 | 由桌面、桌脚构成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性油漆 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：木皮 材料厚度：0.6mm 标准依据：GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》。 技术指标：含水率达到9.0-9.9%，甲醛释放量≤0.1mg/L，材色花纹具有装饰效果，无死节、孔洞、夹皮、树脂道。无半活节，无死节、虫洞、孔洞，无夹皮，无树脂道、树胶道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 |  |
| 8 | 等候椅 | 椅类 |  | W1200*D660*H820 （尺寸偏差±5mm） | 34 | 由椅座、椅背、椅架、连接部件等构成 | 1. 椅座与椅背：PU聚氨酯棉发。 2. 椅脚：铝合金压铸成型。 3. 扶手：PU聚氨酯棉发泡成型 4. 横梁：五边形不锈钢 | 基材 材料名称：高密度PU聚氨酯棉发泡成型（座面、座背、扶手）。 内置结构：内部嵌入高强度钢架结构，承重≥150kg 配件： 材料名称：铝合金（椅脚） 标准依据：‌GB/T 3325-2024‌《金属家具通用技术条件》、‌GB/T 10125-2021‌《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、‌QB/T 3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、‌QB/T 3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、‌QB/T 3828-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜加速乙酸盐雾试验（CASS）法》 技术指标：外观冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，铜加速乙酸盐雾24h，乙酸盐雾试验1200h，等级10级，无锈点，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，等级10级，无锈点。 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 9 | 等候椅 | 椅类 |  | W1800*D660*H820 （尺寸偏差±5mm） | 348 | 由椅座、椅背、椅架、连接部件等构成 | 1. 椅座与椅背：PU聚氨酯棉发。 2. 椅脚：铝合金压铸成型。 3. 扶手：PU聚氨酯棉发泡成型 4. 横梁：五边形钢管 | 基材 材料名称：高密度PU聚氨酯棉发泡成型（座面、座背、扶手）。 内置结构：内部嵌入高强度钢架结构，承重≥150kg 配件： 材料名称：铝合金（椅脚） 标准依据：‌GB/T 3325-2024‌《金属家具通用技术条件》、‌GB/T 10125-2021‌《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、‌QB/T 3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、‌QB/T 3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、‌QB/T 3828-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜加速乙酸盐雾试验（CASS）法》 技术指标：外观冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，铜加速乙酸盐雾24h，乙酸盐雾试验1200h，等级10级，无锈点，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，等级10级，无锈点。 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 10 | 等候椅 | 椅类 |  | W2400*D660*H820 （尺寸偏差±5mm） | 276 | 由椅座、椅背、椅架、连接部件等构成 | 1. 椅座与椅背：PU聚氨酯棉发。 2. 椅脚：铝合金压铸成型。 3. 扶手：PU聚氨酯棉发泡成型 4. 横梁：五边形钢管 | 基材 材料名称：高密度PU聚氨酯棉发泡成型（座面、座背、扶手）。 内置结构：内部嵌入高强度钢架结构，承重≥150kg 配件： 材料名称：铝合金（椅脚） 标准依据：‌GB/T 3325-2024‌《金属家具通用技术条件》、‌GB/T 10125-2021‌《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、‌QB/T 3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、‌QB/T 3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、‌QB/T 3828-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜加速乙酸盐雾试验（CASS）法》 技术指标：外观冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，铜加速乙酸盐雾24h，乙酸盐雾试验1200h，等级10级，无锈点，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，等级10级，无锈点。 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 11 | 等候椅 | 椅类 |  | W2380*D620*H450 （尺寸偏差±5mm） | 8 | 由木架、泡棉、牛皮部件等构成 | 1. 框架工艺：硬木框架。 2. 面料工艺：头层牛皮覆面 3. 填充工艺：高密度高回弹海绵填充。 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 面材： 材料名称：牛皮 材料厚度：≥1.4mm。 标准依据：GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：耐折牢度50000次，无裂纹，耐磨性无明显损伤、剥落，摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5，涂层粘着牢度≥16.8N/10mm，撕裂力≥45.8N，pH≥5.85，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 |  |
| 12 | 休息椅 | 椅类 |  | W645*D705*H830 （尺寸偏差±5mm） | 119 | 由椅座、椅背、椅架、连接部件等构成 | 1. 框架工艺：硬木框架、多层板 2. 面料工艺：头层牛皮覆面。 3. 填充工艺：高密度高回弹海绵。 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 面材： 材料名称：牛皮 材料厚度：≥1.4mm。 标准依据：GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：耐折牢度50000次，无裂纹，耐磨性无明显损伤、剥落，摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5，涂层粘着牢度≥16.8N/10mm，撕裂力≥45.8N，pH≥5.85，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 分层设计：填充采用多层复合结构，底层为高密度支撑海绵，中层为高回弹海绵，表层为超柔软海绵，确保坐感舒适且不易塌陷。 |  |
| 13 | 休闲沙发 | 沙发类 |  | W680*D770*H870 （尺寸偏差±5mm） | 4 | 由沙发座、沙发背、沙发脚架、连接部件等构成 | 1. 框架工艺：硬木框架、多层板 2. 面料工艺：头层牛皮覆面 3. 填充工艺：高密度高回弹海绵填充 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：牛皮 材料厚度：≥1.4mm。 标准依据：GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：耐折牢度50000次，无裂纹，耐磨性无明显损伤、剥落，摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5，涂层粘着牢度≥16.8N/10mm，撕裂力≥45.8N，pH≥5.85，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：钢管（沙发脚） 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 14 | 休闲沙发 | 沙发类 |  | W770*D930*H1100 （尺寸偏差±5mm） | 12 | 由沙发座、沙发背、沙发脚架、连接部件等构成 | 1. 框架工艺：硬木框架、多层板 2. 面料工艺：头层牛皮覆面 3. 填充工艺：高密度高回弹海绵填充 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：牛皮 材料厚度：≥1.4mm。 标准依据：GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：耐折牢度50000次，无裂纹，耐磨性无明显损伤、剥落，摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5，涂层粘着牢度≥16.8N/10mm，撕裂力≥45.8N，pH≥5.85，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：钢管（沙发脚） 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 15 | 休闲椅 | 椅类 |  | W615*D570*H810 （尺寸偏差±5mm） | 20 | 由椅座、椅背、椅架、连接部件等构成 | 1. 框架工艺：硬木框架、多层板 2. 面料工艺：头层牛皮覆面 3. 填充工艺：高密度高回弹海绵填充 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：牛皮 材料厚度：≥1.4mm。 标准依据：GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：耐折牢度50000次，无裂纹，耐磨性无明显损伤、剥落，摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5，涂层粘着牢度≥16.8N/10mm，撕裂力≥45.8N，pH≥5.85，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：钢管（沙发脚） 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 16 | 休闲沙发 | 沙发类 |  | W590*D650*H7905 （尺寸偏差±5mm） | 5 | 由椅座、椅背、椅架、连接部件等构成 | 1. 框架工艺：硬木框架、多层板 2. 面料工艺：头层牛皮覆面 3. 填充工艺：高密度高回弹海绵填充 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：牛皮 材料厚度：≥1.4mm。 标准依据：GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：耐折牢度50000次，无裂纹，耐磨性无明显损伤、剥落，摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5，涂层粘着牢度≥16.8N/10mm，撕裂力≥45.8N，pH≥5.85，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：钢管（沙发脚） 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 17 | 高脚椅 | 椅类 |  | W480*D465*H930 （尺寸偏差±5mm） | 20 | 由椅座、椅背、椅架、连接部件等构成 | 1. 框架工艺：硬木框架、多层板 2. 面料工艺：头层牛皮覆面 3. 填充工艺：高密度高回弹海绵填充 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：牛皮 材料厚度：≥1.4mm。 标准依据：GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：耐折牢度50000次，无裂纹，耐磨性无明显损伤、剥落，摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5，涂层粘着牢度≥16.8N/10mm，撕裂力≥45.8N，pH≥5.85，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：钢管（沙发脚） 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 18 | 异形沙发 | 沙发类 |  | W853*D878*H850 （尺寸偏差±5mm） | 10 | 由沙发座、沙发背、沙发脚架、连接部件等构成 | 1. 框架工艺：硬木框架、多层板 2. 面料工艺：头层牛皮覆面 3. 填充工艺：高密度高回弹海绵填充 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：牛皮 材料厚度：≥1.4mm。 标准依据：GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：耐折牢度50000次，无裂纹，耐磨性无明显损伤、剥落，摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5，涂层粘着牢度≥16.8N/10mm，撕裂力≥45.8N，pH≥5.85，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：钢管（沙发脚） 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 19 | 休闲沙发 | 沙发类 |  | W830*D820*H990 （尺寸偏差±5mm） | 4 | 由沙发座、沙发背、沙发脚架、连接部件等构成 | 1. 框架工艺：硬木框架、多层板 2. 面料工艺：头层牛皮覆面 3. 填充工艺：高密度高回弹海绵填充 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：牛皮 材料厚度：≥1.4mm。 标准依据：GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：耐折牢度50000次，无裂纹，耐磨性无明显损伤、剥落，摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5，涂层粘着牢度≥16.8N/10mm，撕裂力≥45.8N，pH≥5.85，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：钢管（沙发脚） 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 20 | 弧形沙发 | 沙发类 |  | W2800*D845*H850 （尺寸偏差±5mm） | 2 | 由沙发座、沙发背、沙发脚架、连接部件等构成 | 1. 框架工艺：硬木框架、多层板 2. 面料工艺：头层牛皮覆面 3. 填充工艺：高密度高回弹海绵填充 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：牛皮 材料厚度：≥1.4mm。 标准依据：GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：耐折牢度50000次，无裂纹，耐磨性无明显损伤、剥落，摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5，涂层粘着牢度≥16.8N/10mm，撕裂力≥45.8N，pH≥5.85，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：钢管（沙发脚） 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 21 | 交流桌 | 桌类 |  | W3000*D2000*H750 （尺寸偏差±5mm） | 4 | 由桌面、桌脚构成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性油漆 4、桌脚：不锈钢管 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：木皮 材料厚度：0.6mm 标准依据：GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》。 技术指标：含水率达到9.0-9.9%，甲醛释放量≤0.1mg/L，材色花纹具有装饰效果，无死节、孔洞、夹皮、树脂道。无半活节，无死节、虫洞、孔洞，无夹皮，无树脂道、树胶道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 22 | 服务台 | 桌类 | 、 | W4770/2200*D800*H750/1050 （尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面和三抽柜、连接五金、滑轨组成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性油漆 4、五金配件：优质五金配件 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：防火板 标准依据：GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》 技术指标：厚度≥0.7mm，耐磨性能达到4级，甲醛释放量≤0.1mg/L 配件： 材料名称：滑轨 标准依据：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点。乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验经过650个小时检测后无锈点，达到10级标准。 材料名称：拉手 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 |  |
| 23 | 展示台 | 桌类 |  | W6000*D800*H750/1050 （尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面和三抽柜、连接五金、滑轨组成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性油漆 4、五金配件：优质五金配件 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：防火板 标准依据：GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》 技术指标：厚度≥0.7mm，耐磨性能达到4级，甲醛释放量≤0.1mg/L 配件： 材料名称：滑轨 标准依据：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点。乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验经过650个小时检测后无锈点，达到10级标准。 材料名称：拉手 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 |  |
| 24 | 双面货架（含水槽水龙头） | 柜类 |  | W7590*D1050*H2800 （尺寸偏差±5mm） | 1 | 由货架、矮柜、高柜、吊柜、洗手池、装饰墙等组成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、 饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性油漆 4、矮柜含304不锈钢水槽，水龙头。 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：防火板 标准依据：GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》 技术指标：厚度≥0.7mm，耐磨性能达到4级，甲醛释放量≤0.1mg/L 配件： 材料名称：滑轨 标准依据：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点。乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验经过650个小时检测后无锈点，达到10级标准。 材料名称：拉手 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 |  |
| 25 | 转角台 | 桌类 |  | W4695/W7024/W3170*D800*H750/1050 （尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面和三抽柜、连接五金、滑轨组成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性油漆 4、五金配件：优质五金配件 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：防火板 标准依据：GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》 技术指标：厚度≥0.7mm，耐磨性能达到4级，甲醛释放量≤0.1mg/L 配件： 材料名称：滑轨 标准依据：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点。乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验经过650个小时检测后无锈点，达到10级标准。 材料名称：拉手 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 |  |
| 26 | 椭圆桌 | 桌类 |  | W900*D600*H450 （尺寸偏差±5mm） | 3 | 由桌面、桌脚构成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性油漆 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：木皮 材料厚度：0.6mm 标准依据：GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》。 技术指标：含水率达到9.0-9.9%，甲醛释放量≤0.1mg/L，材色花纹具有装饰效果，无死节、孔洞、夹皮、树脂道。无半活节，无死节、虫洞、孔洞，无夹皮，无树脂道、树胶道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 |  |
| 27 | 椭圆桌 | 桌类 |  | W1200*D850*H450 （尺寸偏差±5mm） | 6 | 由桌面、桌脚构成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性油漆 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：木皮 材料厚度：0.6mm 标准依据：GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》。 技术指标：含水率达到9.0-9.9%，甲醛释放量≤0.1mg/L，材色花纹具有装饰效果，无死节、孔洞、夹皮、树脂道。无半活节，无死节、虫洞、孔洞，无夹皮，无树脂道、树胶道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 |  |
| 28 | 办公桌 | 桌类 |  | 主台W1800*D800*H750副台W1600*D400*H750（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面、桌架、副台等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：品牌五金 3. 脚架工艺：铝合金 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 材料名称：滑轨 标准依据：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点。乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验经过650个小时检测后无锈点，达到10级标准。 材料名称：拉手 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：桌腿采用钢制钢脚，壁厚1.2mm，正面上部61*42mm扇形，下部管径31*31mm正方形。整体成扇形锥状，高725mm 标准依据：‌GB/T 3325-2024‌《金属家具通用技术条件》、‌GB/T 10125-2021‌《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、‌QB/T 3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、‌QB/T 3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、‌QB/T 3828-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜加速乙酸盐雾试验（CASS）法》 技术指标：外观冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，铜加速乙酸盐雾24h，乙酸盐雾试验1200h，等级10级，无锈点，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，等级10级，无锈点。 |  |
| 29 | 条桌 | 桌类 |  | W1400*D700*H750（尺寸偏差±5mm） | 8 | 由桌面、桌架等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：品牌五金 3. 脚架工艺：铝合金 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：桌腿采用钢制钢脚，壁厚1.2mm，正面上部61*42mm扇形，下部管径31*31mm正方形。整体成扇形锥状，高725mm 标准依据：‌GB/T 3325-2024‌《金属家具通用技术条件》、‌GB/T 10125-2021‌《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、‌QB/T 3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、‌QB/T 3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、‌QB/T 3828-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜加速乙酸盐雾试验（CASS）法》 技术指标：外观冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，铜加速乙酸盐雾24h，乙酸盐雾试验1200h，等级10级，无锈点，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，等级10级，无锈点。 |  |
| 30 | 办公桌 | 桌类 |  | W1400*D700*H750（尺寸偏差±5mm） | 87 | 由桌面、桌架、推柜等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：品牌五金 3. 脚架工艺：铝合金 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：滑轨 标准依据：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点。乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验经过650个小时检测后无锈点，达到10级标准。 材料名称：拉手 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：桌腿采用钢制钢脚，壁厚1.2mm，正面上部61*42mm扇形，下部管径31*31mm正方形。整体成扇形锥状，高725mm 标准依据：‌GB/T 3325-2024‌《金属家具通用技术条件》、‌GB/T 10125-2021‌《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、‌QB/T 3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、‌QB/T 3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、‌QB/T 3828-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜加速乙酸盐雾试验（CASS）法》 技术指标：外观冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，铜加速乙酸盐雾24h，乙酸盐雾试验1200h，等级10级，无锈点，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，等级10级，无锈点。 |  |
| 31 | 办公桌 | 桌类 |  | W2000*D800*H750（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面、桌架等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：品牌五金 3. 脚架工艺：铝合金 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：桌腿采用钢制钢脚，壁厚1.2mm，正面上部61*42mm扇形，下部管径31*31mm正方形。整体成扇形锥状，高725mm 标准依据：‌GB/T 3325-2024‌《金属家具通用技术条件》、‌GB/T 10125-2021‌《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、‌QB/T 3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、‌QB/T 3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、‌QB/T 3828-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜加速乙酸盐雾试验（CASS）法》 技术指标：外观冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，铜加速乙酸盐雾24h，乙酸盐雾试验1200h，等级10级，无锈点，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，等级10级，无锈点。 |  |
| 32 | 办公桌 | 桌类 |  | W1200*D600*H750（尺寸偏差±5mm） | 20 | 由桌面、桌架等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：品牌五金 3. 脚架工艺：铝合金 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：桌腿采用钢制钢脚，壁厚1.2mm，正面上部61*42mm扇形，下部管径31*31mm正方形。整体成扇形锥状，高725mm 标准依据：‌GB/T 3325-2024‌《金属家具通用技术条件》、‌GB/T 10125-2021‌《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、‌QB/T 3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、‌QB/T 3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、‌QB/T 3828-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜加速乙酸盐雾试验（CASS）法》 技术指标：外观冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，铜加速乙酸盐雾24h，乙酸盐雾试验1200h，等级10级，无锈点，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，等级10级，无锈点。 |  |
| 33 | 办公桌 | 桌类 |  | W1600*D600*H750（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面、桌架等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：品牌五金 3. 脚架工艺：铝合金 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：桌腿采用钢制钢脚，壁厚1.2mm，正面上部61*42mm扇形，下部管径31*31mm正方形。整体成扇形锥状，高725mm 标准依据：‌GB/T 3325-2024‌《金属家具通用技术条件》、‌GB/T 10125-2021‌《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、‌QB/T 3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、‌QB/T 3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、‌QB/T 3828-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜加速乙酸盐雾试验（CASS）法》 技术指标：外观冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，铜加速乙酸盐雾24h，乙酸盐雾试验1200h，等级10级，无锈点，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，等级10级，无锈点。 |  |
| 34 | 休息桌 | 桌类 |  | W1800*D1200*H750（尺寸偏差±5mm） | 4 | 由桌面、桌架等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：品牌五金 3. 脚架工艺：钢制方管 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 35 | 休息桌 | 桌类 |  | W2000*D800*H750（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面、桌架等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：品牌五金 3. 脚架工艺：钢制方管 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 36 | 休息桌 | 桌类 |  | W1400*D700*H750（尺寸偏差±5mm） | 5 | 由桌面、桌架等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：品牌五金 3. 脚架工艺：钢制方管 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 37 | 休息桌 | 桌类 |  | W1200*D500*H750（尺寸偏差±5mm） | 8 | 由桌面、桌架等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：品牌五金 3. 脚架工艺：钢制方管 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 38 | 办公桌 | 桌类 |  | W1200*D600*H750（尺寸偏差±5mm） | 21 | 由桌面、桌架等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 |  |
| 39 | 会议桌 | 桌类 |  | W2400*D1200*H750（尺寸偏差±5mm） | 4 | 由桌面、桌架等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：品牌五金 3. 脚架工艺：钢制方管 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 40 | 洽谈桌 | 桌类 |  | W800*D800*H750（尺寸偏差±5mm） | 4 | 由桌面、桌架等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：品牌五金 3. 脚架工艺：不锈钢 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 41 | 洽谈桌 | 桌类 |  | W800*D800*H750（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面、桌架等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：品牌五金 3. 脚架工艺：不锈钢 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 42 | 办公椅 | 椅类 |  | W730*D710*H1090 （尺寸偏差±5mm） | 128 | 由椅座、椅背、扶手、底盘、气压棒、五星脚、脚轮等组成 | 1. 背框与网布：采用黑色全新料加纤背框，优质品牌加厚优质网布。 2. 扶手：黑色全新料加纤材质 3. 座包：高弹性透气弹力布，优质环保型高密度定型棉 4. 底盘：原位锁定底盘 5. 气杆：三级气杆 6. 脚架：黑色尼龙材质 7. 脚轮：备60mm尼龙+PU静音脚轮 | 面材： 材料名称：面料 标准依据：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》;GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》。 技术指标：甲醛含量≤0.1mg/L，染色牢度耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍达到A类，耐干摩擦、耐唾液打到A类，富马酸二甲酯含量≤0.05mg/kg。 材料名称：网布 标准依据：GB 18401-2010-《国家纺织产品基本安全技术规范》。 技术指标：甲醛含量≤0.1mg/L，PH值5.5~6.0之间，染色定度达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：气压棒 材料等级：三级 标准依据：GB/T 29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 技术指标：抗压强度10万次力特性不变 配件： 材料名称：转移底盘 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 技术指标：冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩飞漆皱皮，乙酸盐雾试验650h无锈点，检测等级达到10级，铜盐加速乙酸盐雾试验100h无锈点，实验等级达到10级。 配件： 材料名称：五星脚 标准依据：QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》 技术指标：外观无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁，无划不痕，无污渍，无明显色差，底座静载荷7560N,1min,2次底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变。 |  |
| 43 | 办公椅 | 椅类 |  | W650*D595*H1050（尺寸偏差±5mm） | 21 | 由椅座、椅背、扶手、底盘、气压棒、五星脚、脚轮等组成 | 1. 背框与网布：采用黑色全新料加纤背框，优质品牌加厚优质网布。 2. 扶手：黑色全新料加纤材质 3. 座包：高弹性透气弹力布，优质环保型高密度定型棉 4. 底盘：原位锁定底盘 5. 气杆：四级气杆 6. 脚架：黑色尼龙材质 7. 脚轮：备60mm尼龙+PU静音脚轮 | 面材： 材料名称：面料 标准依据：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》;GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》。 技术指标：甲醛含量≤0.1mg/L，染色牢度耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍达到A类，耐干摩擦、耐唾液打到A类，富马酸二甲酯含量≤0.05mg/kg。 材料名称：网布 标准依据：GB 18401-2010-《国家纺织产品基本安全技术规范》。 技术指标：甲醛含量≤0.1mg/L，PH值5.5~6.0之间，染色定度达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：气压棒 材料等级：三级 标准依据：GB/T 29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 技术指标：抗压强度10万次力特性不变 配件： 材料名称：转移底盘 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 技术指标：冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩飞漆皱皮，乙酸盐雾试验650h无锈点，检测等级达到10级，铜盐加速乙酸盐雾试验100h无锈点，实验等级达到10级。 配件： 材料名称：五星脚 标准依据：QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》 技术指标：外观无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁，无划不痕，无污渍，无明显色差，底座静载荷7560N,1min,2次底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变。 |  |
| 44 | 高脚椅 | 椅类 |  | W410*D400*H1150（尺寸偏差±5mm） | 12 | 由椅座、椅背、椅架等组成 | 1、座板：采用环保PP材料 2、椅架：实心钢架脚 | 基材： 采用环保PP材料，一次注塑成型，防污易打理。 配件： 材料名称：钢管(椅架） 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 45 | 办公椅 | 椅类 |  | W500*D500*H800. 尺寸偏差±5mm） | 41 | 由椅座、椅背、椅架等组成 | 1、座板：采用环保PP材料 2、椅架：实心钢架脚 | 基材： 采用环保PP材料，一次注塑成型，防污易打理。 配件： 材料名称：钢管(椅架） 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 46 | 等候椅 | 椅类 |  | W1800*D660*H820（尺寸偏差±5mm） | 22 | 由椅座、椅背、椅架等组成 | 1. 椅座与椅背：PU聚氨酯棉发泡成型。 2. 椅脚：铝合金压铸成型 3. 扶手：高密度PU聚氨酯棉发泡成型 4. 横梁：不锈钢 | 基材 材料名称：高密度PU聚氨酯棉发泡成型（座面、座背、扶手）。 内置结构：内部嵌入高强度钢架结构，承重≥150kg 配件： 材料名称：铝合金（椅脚） 标准依据：‌GB/T 3325-2024‌《金属家具通用技术条件》、‌GB/T 10125-2021‌《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、‌QB/T 3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、‌QB/T 3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、‌QB/T 3828-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜加速乙酸盐雾试验（CASS）法》 技术指标：外观冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，铜加速乙酸盐雾24h，乙酸盐雾试验1200h，等级10级，无锈点，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，等级10级，无锈点。 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 47 | 资料柜 | 柜类 |  | W1800*D500*H2000（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由柜体、五金等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：优质品牌五金 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：滑轨 标准依据：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点。乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验经过650个小时检测后无锈点，达到10级标准。 材料名称：拉手 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 |  |
| 48 | 更衣柜 | 柜类 |  | W900*D500*H2000（尺寸偏差±5mm） | 2 | 由柜体、五金等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：优质品牌五金 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：拉手 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 |  |
| 49 | 更衣柜 | 柜类 |  | W900*D500*H2000（尺寸偏差±5mm） | 2 | 由柜体、五金等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：优质品牌五金 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：拉手 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 |  |
| 50 | 茶几 | 几类 |  | W600*D450*H650（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由几面、几架等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：优质品牌五金 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：拉手 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 |  |
| 51 | 茶水柜 | 柜类 |  | W1500*D600*H850/W1500*D300*H600（尺寸偏差±5mm） | 2 | 由柜体、五金等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：优质品牌五金 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：拉手 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 |  |
| 52 | 储物柜 | 柜类 |  | W1000*D500*H2200（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由柜体、五金等组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板 2. 五金配件：优质品牌五金 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 |  |
| 53 | 活动柜 | 柜类 |  | W390*D520*H600（尺寸偏差±5mm） | 145 | 由柜体、五金等组成 | 1.柜体材质:采用冷轧钢板 2、优质五金滑轨 | 基材： 材料名称：钢板 材料厚度：0.8mm 标准依据：GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法。 技术指标：金属件无裂缝、叠缝，外漏管口端面封闭，乙酸盐雾试验600h检测后，镀(涂层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，各种管材或异型管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.5mm 配件： 材料名称：滑轨 标准依据：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点。乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验经过650个小时检测后无锈点，达到10级标准。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 工艺：顶板尺寸：390*520，前侧两端圆弧角 R8，刹车脚轮。 |  |
| 54 | 文件柜 | 柜类 |  | W950*D400*H1930（尺寸偏差±5mm） | 79 | 由柜体、五金等组成 | 1.柜体材质:采用冷轧钢板 2、优质五金滑轨和铰链 | 基材： 材料名称：钢板 材料厚度：0.8mm 标准依据：GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法。 技术指标：金属件无裂缝、叠缝，外漏管口端面封闭，乙酸盐雾试验600h检测后，镀(涂层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，各种管材或异型管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.5mm 配件： 材料名称：滑轨 标准依据：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点。乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验经过650个小时检测后无锈点，达到10级标准。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 内嵌式钢制拉手可选色，压型弧度玻璃封边更安全，抽屉采用高配三节托底导轨，锁可抽换锁芯，配备万能钥匙，千把不互开。 |  |
| 55 | 更衣柜 | 柜类 |  | W900*D500*H1850（尺寸偏差±5mm） | 9 | 由柜体、五金等组成 | 1.柜体材质:采用冷轧钢板 2、优质五金铰链 | 基材： 材料名称：钢板 材料厚度：0.8mm 标准依据：GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法。 技术指标：金属件无裂缝、叠缝，外漏管口端面封闭，乙酸盐雾试验600h检测后，镀(涂层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，各种管材或异型管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.5mm 配件： 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 |  |
| 56 | 更衣柜 | 柜类 |  | W900*D500*H1850（尺寸偏差±5mm） | 16 | 由柜体、五金等组成 | 1.柜体材质:采用冷轧钢板 2、优质五金铰链 | 基材： 材料名称：钢板 材料厚度：0.8mm 标准依据：GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法。 技术指标：金属件无裂缝、叠缝，外漏管口端面封闭，乙酸盐雾试验600h检测后，镀(涂层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，各种管材或异型管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.5mm 配件： 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 |  |
| 57 | 更衣柜 | 柜类 |  | W900*D500*H1850（尺寸偏差±5mm） | 8 | 由柜体、五金等组成 | 1.柜体材质:采用冷轧钢板 2、优质五金铰链 | 基材： 材料名称：钢板 材料厚度：0.8mm 标准依据：GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法。 技术指标：金属件无裂缝、叠缝，外漏管口端面封闭，乙酸盐雾试验600h检测后，镀(涂层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，各种管材或异型管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.5mm 配件： 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 |  |
| 58 | 更衣柜 | 柜类 |  | W900*D500*H1850（尺寸偏差±5mm） | 58 | 由柜体、五金等组成 | 1.柜体材质:采用冷轧钢板 2、优质五金铰链 | 基材： 材料名称：钢板 材料厚度：0.8mm 标准依据：GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法。 技术指标：金属件无裂缝、叠缝，外漏管口端面封闭，乙酸盐雾试验600h检测后，镀(涂层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，各种管材或异型管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.5mm 配件： 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 |  |
| 59 | 钥匙箱 | 柜类 |  | W800*D220*H600（尺寸偏差±5mm） | 6 | 由柜体、五金等组成 | 全钢结构:柜体采用1.0mm优质冷轧钢板构造 | 基材： 材料名称：钢板 材料厚度：1.0mm 标准依据：GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法。 技术指标：金属件无裂缝、叠缝，外漏管口端面封闭，乙酸盐雾试验600h检测后，镀(涂层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，各种管材或异型管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.5mm 配件： 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 功能：带身份认证（人脸识别、指纹、刷卡）、日志记录、数据上传、rfid识别。 |  |
| 60 | 钥匙箱 | 柜类 |  | W800*D220*H950（尺寸偏差±5mm） | 4 | 由柜体、五金等组成 | 全钢结构:柜体采用1.0mm优质冷轧钢板构造 |  |  |
| 61 | 更衣柜 | 柜类 |  | W1930*D500*H1155（尺寸偏差±5mm） | 4 | 由柜体、五金等组成 | 采用优质ABS工程塑料一次成型模压制作 | 基材： 材料名称：ABS塑料 标准依据：GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》 技术指标：重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞≤0.02mg/kg。 配件： 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 |  |
| 62 | 货架 | 架类 |  | W1200*D500*H2000（尺寸偏差±5mm） | 188 | 由钢架组成 | 全钢结构:立柱采用2.0mm优质冷轧钢板构造 | 基材： 材料名称：钢板 材料厚度：2.0mm 标准依据：GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法。 技术指标：金属件无裂缝、叠缝，外漏管口端面封闭，乙酸盐雾试验600h检测后，镀(涂层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，各种管材或异型管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.5mm |  |
| 63 | 货架 | 架类 |  | W1200*D500*H2000（尺寸偏差±5mm） | 2 | 由钢架组成 | 全钢结构:立柱采用2.3mm优质钢管 | 基材： 材料名称：钢板 材料厚度：2.0mm 标准依据：GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法。 技术指标：金属件无裂缝、叠缝，外漏管口端面封闭，乙酸盐雾试验600h检测后，镀(涂层对基体的保护等级达到10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，各种管材或异型管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.5mm |  |
| 64 | 沙发 | 沙发类 |  | W1500*D790*H820（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由木架、泡棉、皮革、沙发脚等组成 | 1. 框架：硬木框架 2. 面料：环保皮覆面 3. 填充：高密度高回弹海绵填充。 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 材料名称：环保皮 材料厚度：≥1.3mm 标准依据：GB/T 16799-2018 《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5。pH≥5.20，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：钢管（沙发脚） 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 65 | 单人沙发 | 沙发类 |  | W800*D800*H750（尺寸偏差±5mm） | 21 | 由木架、泡棉、皮革、沙发脚等组成 | 1. 框架：硬木框架 2. 面料：环保皮覆面 3. 填充：高密度高回弹海绵填充。 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 材料名称：环保皮 材料厚度：≥1.3mm 标准依据：GB/T 16799-2018 《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5。pH≥5.20，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：钢管（沙发脚） 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 66 | 沙发 | 沙发类 |  | W2000*D550*H550（尺寸偏差±5mm） | 4 | 由木架、泡棉、皮革、沙发脚等组成 | 1. 框架：硬木框架 2. 面料：环保皮覆面 3. 填充：高密度高回弹海绵填充。 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 材料名称：环保皮 材料厚度：≥1.3mm 标准依据：GB/T 16799-2018 《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5。pH≥5.20，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 |  |
| 67 | 休闲沙发 | 沙发类 |  | W860*D800*H950（尺寸偏差±5mm） | 3 | 由木架、泡棉、皮革、沙发脚等组成 | 1. 框架：硬木框架 2. 面料：环保皮覆面 3. 填充：高密度高回弹海绵填充。 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 材料名称：环保皮 材料厚度：≥1.3mm 标准依据：GB/T 16799-2018 《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5。pH≥5.20，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：钢管（沙发脚） 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 68 | 弧形沙发 | 沙发类 |  | W2800*D850*H850（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由木架、泡棉、皮革、沙发脚等组成 | 1. 框架：硬木框架 2. 面料：环保皮覆面 3. 填充：高密度高回弹海绵填充。 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 材料名称：环保皮 材料厚度：≥1.3mm 标准依据：GB/T 16799-2018 《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5。pH≥5.20，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：钢管（沙发脚） 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 69 | 床垫 | 软体类 |  | W2000*D900*50（尺寸偏差±5mm） | 2 | 由面料、填充物等组成 | 1.面料：品牌绒布面料覆面。 2. 填充：高密度棕垫填充。 3. 缝制:面料缝制采用高强涤纶线 | 面材： 材料名称：面料 标准依据：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》;GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》。 技术指标：甲醛含量≤0.1mg/L，染色牢度耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍达到A类，耐干摩擦、耐唾液打到A类，富马酸二甲酯含量≤0.05mg/kg。 填充： 材料名称：天然椰棕 材料等级：Enf |  |
| 70 | 沙发 | 沙发类 |  | W2000*D800*H850（尺寸偏差±5mm） | 2 | 由木架、泡棉、皮革、沙发脚等组成 | 1. 框架：硬木框架 2. 面料：环保皮覆面 3. 填充：高密度高回弹海绵填充。 | 框架： 材料名称：硬木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 材料名称：环保皮 材料厚度：≥1.3mm 标准依据：GB/T 16799-2018 《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5。pH≥5.20，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 |  |
| 71 | 接待台 | 桌类 |  | W3600*D800*H1050（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面，柜体组成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、 饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性油漆 4、五金配件：优质五金配件 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：木皮 材料厚度：0.6mm 标准依据：GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》。 技术指标：含水率达到9.0-9.9%，甲醛释放量≤0.1mg/L，材色花纹具有装饰效果，无死节、孔洞、夹皮、树脂道。无半活节，无死节、虫洞、孔洞，无夹皮，无树脂道、树胶道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 配件： 材料名称：滑轨 标准依据：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点。乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验经过650个小时检测后无锈点，达到10级标准。 材料名称：拉手 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 |  |
| 72 | 值班床 | 床类 |  | W2000*D900*H1850（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由实木、连接件等组成 | 1、基材：采用章子松优质实木板 | 基材： 材料名称：樟子松实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 |  |
| 73 | 条桌 | 桌类 |  | W3600*D800*H1050（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面，桌腿组成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、涂料：环保水性油漆 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 |  |
| 74 | 茶几 | 几类 |  | R700*H750（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由几面、几架等组成 | 基材为：中密度纤维板，混水油漆。 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，粘合力强，无毒无味，要求家具结构稳固。 | 基材： 材料名称：中密度纤维板 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%，耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 |  |
| 75 | 存放架 | 架类 |  | W1900*D500*T30（尺寸偏差±5mm） | 2 | 由架子面及五金组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2 五金配件：优质品牌五金 3. 支架：钢管制作 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 76 | 条桌 | 桌类 |  | W2000*D600*H750（尺寸偏差±5mm） | 2 | 由桌面，桌腿组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2. 五金配件：优质品牌五金 3、 脚架：钢管制作 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 77 | 白板 | 架类 |  | W800*H2000（尺寸偏差±5mm） | 8 | / | 可双面书写，底部带脚轮，结构稳定，带磁吸功能可吸附板擦。 | 可双面书写，底部带脚轮，结构稳定，带磁吸功能可吸附板擦。 |  |
| 78 | 值班床 | 床类 |  | W2000*D900*H1800（尺寸偏差±5mm） | 1 | 有钢材组成 | 全钢结构:立柱采用2.3mm优质钢管 | 配件： 材料名称：钢管 材料厚度：2.3mm 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 79 | 矮凳 | 凳类 |  | W900*D400*H450（尺寸偏差±5mm） | 2 | 由凳面、凳腿组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2. 热熔胶：品牌热熔胶。 3. 五金配件：优质品牌五金。 4. 脚架：钢管 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 脚架采用优质品牌50mm*50mm钢管制作 |  |
| 80 | 长方形会议桌 | 桌类 |  | W3600*D1200*H760（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面、桌架几连接件组成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性漆 5、胶粘剂：环保白乳胶。 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：木皮 材料厚度：0.6mm 标准依据：GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》。 技术指标：含水率达到9.0-9.9%，甲醛释放量≤0.1mg/L，材色花纹具有装饰效果，无死节、孔洞、夹皮、树脂道。无半活节，无死节、虫洞、孔洞，无夹皮，无树脂道、树胶道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 配件： 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 材料名称：滑轨 标准依据：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点。乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验经过650个小时检测后无锈点，达到10级标准。 材料名称：锁具 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;QB/T 53832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：金属件电镀层饭无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾18h无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级，镀(涂)层对基体的保护等级达到10级。 |  |
| 81 | 会议桌 | 桌类 |  | W6000*D1200*H750（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面、桌架几连接件组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2.五金配件：优质品牌五金。 3 脚架：钢管 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 82 | 会议桌 | 桌类 |  | W2000*D1200*H750（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面、桌架几连接件组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2.五金配件：优质品牌五金。 3 脚架：钢管 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 83 | 会议桌 | 桌类 |  | W4200*D1400*H750（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面、桌架几连接件组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2.五金配件：优质品牌五金。 3 脚架：钢管 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 84 | 折叠会议桌 | 桌类 |  | W1500*D600*H750（尺寸偏差±5mm） | 45 | 由桌面、桌架几连接件组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2. 脚架：钢管 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 配备ABS双功能书包水杯挂钩，外观尺寸35*44*124mm。 配备ABS书网拖，外观尺寸160*120*35mm， 配备ABS挡板吊码，外观尺寸100*40*214mm，其中与桌底连接板位100*40mm，挡板连接挂柄为30*12mm。 |  |
| 85 | 折叠会议桌 | 桌类 |  | W1200*D600*H750（尺寸偏差±5mm） | 10 | 由桌面、桌架几连接件组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2. 脚架：钢管 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 配备ABS双功能书包水杯挂钩，外观尺寸35*44*124mm。 配备ABS书网拖，外观尺寸160*120*35mm， 配备ABS挡板吊码，外观尺寸100*40*214mm，其中与桌底连接板位100*40mm，挡板连接挂柄为30*12mm。 |  |
| 86 | 圆桌 | 桌类 |  | φ800*H750（尺寸偏差±5mm） | 4 | 由桌面、桌架几连接件组成 | 1. 基材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2. 脚架：钢管 | 基材： 材料名称：刨花板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm 标准依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》， 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级 面材： 材料名称：三聚氰胺胶膜纸 标准依据：LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》； 技术指标：甲醛释放量≤0.1mg/L。表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂达到5级。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 |  |
| 87 | 茶几 | 桌类 |  | W6000*D600*H450（尺寸偏差±5mm） | 9 | 由桌面、桌架几连接件组成 | 1.主材采用实木； 2.桌面开放式清漆； | 基材： 材料名称：胡桃木实木 材料等级：Enf级 标准依据：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 4 部分:含水率测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5 部分:密度测定》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材称》。 技术指标：木材含水率控制在9-10%，气干密度在0.79-0.80g/cm³之间，含水率为 12%时的气干密度在0.81-0.82g/cm³³之间，绝干密度在0.77-0.78g/cm³之间。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 |  |
| 88 | 报告厅讲台 | 桌类 |  | W850*D600*H1050（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由桌面、桌架几连接件组成 | 1、基材：ENF级优质实木多层板 2、饰面：天然实木皮 3、涂料：环保水性漆 4、五金配件：优质五金配件 | 基材： 材料名称：多层板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)； 面材： 材料名称：木皮 材料厚度：0.6mm 标准依据：GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18107-2017《红木》、GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》。 技术指标：含水率达到9.0-9.9%，甲醛释放量≤0.1mg/L，材色花纹具有装饰效果，无死节、孔洞、夹皮、树脂道。无半活节，无死节、虫洞、孔洞，无夹皮，无树脂道、树胶道，无变色，无腐朽，无裂缝，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无缺损。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 |  |
| 89 | 会议椅 | 椅类 |  | W630*D620*H1130（尺寸偏差±5mm） | 28 | 由椅座、椅背、扶手、底盘、气压棒、五星脚、脚轮等组成 | 1. 面料与坐垫：采用环保皮革 2. 底盘：优质钢材 3. 气杆与脚架：四级气杆，尼龙星脚 4. 脚轮：尼龙+PU静音脚轮 | 面材： 材料名称：环保皮 材料厚度：1.3mm 标准依据：GB/T 16799-2018 《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5。pH≥5.20，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：气压棒 材料等级：四级 标准依据：GB/T 29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 技术指标：抗压强度10万次力特性不变 材料名称：转移底盘 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 技术指标：冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩飞漆皱皮，乙酸盐雾试验650h无锈点，检测等级达到10级，铜盐加速乙酸盐雾试验100h无锈点，实验等级达到10级。 材料名称：五星脚 标准依据：QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》 技术指标：外观无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁，无划不痕，无污渍，无明显色差，底座静载荷7560N,1min,2次底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变。 |  |
| 90 | 会议椅 | 椅类 |  | W650*D620*H930（尺寸偏差±5mm） | 32 | 由椅座、椅背、扶手、底盘、气压棒、五星脚、脚轮等组成 | 1. 面料与坐垫：采用环保皮革 2. 底盘：优质钢材 3. 气杆与脚架：四级气杆，尼龙星脚 4. 脚轮：尼龙+PU静音脚轮 | 面材： 材料名称：环保皮 材料厚度：1.3mm 标准依据：GB/T 16799-2018 《家具用皮革》、QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》 技术指标：摩擦色牢度干擦(500次)≥4/5，湿擦(250次)≥4/5，碱性汗液(80次)≥4/5。pH≥5.20，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量(分光光度法)≤1.5mg/kg，气味≤3级，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg,镉≤2.5mg/kg，挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：气压棒 材料等级：四级 标准依据：GB/T 29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 技术指标：抗压强度10万次力特性不变 材料名称：转移底盘 标准依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 技术指标：冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩飞漆皱皮，乙酸盐雾试验650h无锈点，检测等级达到10级，铜盐加速乙酸盐雾试验100h无锈点，实验等级达到10级。 材料名称：五星脚 标准依据：QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》 技术指标：外观无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，表面光洁，无划不痕，无污渍，无明显色差，底座静载荷7560N,1min,2次底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变。 |  |
| 91 | 示教椅 | 椅类 |  | W580*D523*H850（尺寸偏差±5mm） | 282 | 由椅座、椅背、扶手、椅架等组成 | 1. 面料：网布、高级耐磨弹力绒布座饰面 2. 填充：高密度定型棉、高回弹定型棉。 3. 背筐与扶手：背筐采用全新PP+纤一体成型 4. 脚架：钢管 | 面材： 材料名称：面料 标准依据：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》;GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》。 技术指标：甲醛含量≤0.1mg/L，染色牢度耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍达到A类，耐干摩擦、耐唾液打到A类，富马酸二甲酯含量≤0.05mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 全折叠功能：椅子整体可完全折叠，节省空间，便于收纳和携带，适合家庭、办公室、户外等多种场景使用。 |  |
| 92 | 折叠椅 | 椅类 |  | W500*D570*H820（尺寸偏差±5mm） | 20 | 由椅座、椅背、扶手、椅架等组成 | 1. 面料：网布、高级耐磨弹力绒布座饰面 2. 填充：高密度定型棉、高回弹定型棉。 3. 背筐与扶手：背筐采用全新PP+纤一体成型 4. 脚架：钢管 | 面材： 材料名称：面料 标准依据：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》;GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》。 技术指标：甲醛含量≤0.1mg/L，染色牢度耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍达到A类，耐干摩擦、耐唾液打到A类，富马酸二甲酯含量≤0.05mg/kg。 填充： 材料名称：泡棉 材料等级：Enf 标准依据：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 技术指标：25%压陷硬度达到120N，65%/25%压陷比≥3.7，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥53%，拉伸强度≥137KPa，伸长率≥143%，撕裂强度≥3.4N/cm，于热老化后拉伸强度≥133KPa，干热老化后拉伸强度变化率为±3%之间，湿热老化后拉伸强度≥144KPa，湿热老化后拉伸强度变化率为±5%之间，座面表观密度≥55kg/m³，其他部位表观密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/m³，燃烧性能等级达到B1等级，单位面积热释放速率峰值≤371.9kW㎡，平均燃烧时间≤22.7s，平均燃烧高度≤233.3mm。 配件： 材料名称：钢管 标准依据：QB/T3827-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999‌《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》 技术指标：乙酸盐雾试验1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。 全折叠功能：椅子整体可完全折叠，节省空间，便于收纳和携带，适合家庭、办公室、户外等多种场景使用。 |  |
| 93 | 报告厅椅 | 椅类 |  | W610（中心距）*D760*H1030（尺寸偏差±5mm） | 332 | 由椅座、椅背、扶手等组成 | 背海绵： 高密度冷发泡PU定型海棉。 背内板：优质夹板经模具压注成型。 背外板：优质高密度硬木多层板。 座海绵：高密度冷发泡PU定型海棉。 座框架：优质冷轧钢板经模具冲压加工成型 座外板：采高密度硬木多层板经模具压注成型 高级优质工程面料 优质铝合金经模具压注成型。 | 整体规格：W610（中心距）*D760*H1030。 背海绵： 采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度为710mm，宽度为450mm，高度为90mm,海棉密度为45-55KG/M3。 背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为660 mm，宽度为410mm，厚度为6mm。 背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。背外板规格：长度为760 mm，宽度为500mm，厚度为15mm。 座海绵：采用高密度冷发泡PU定型海棉（符合GB/T10802-2006的标准）。座海棉长度为485mm，宽度为455mm，高度为150mm,海棉密度为60KG/M3。 座框架：采用厚度1.5mm优质冷轧钢板经模具冲压加工成型，座包内附1.5mm厚铁框，5条s型弹簧，弹簧直径不小于2.0mm，坚固耐用。 座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，尺寸规格：长度为465mm，宽度为425 mm，厚度为15mm。外板具有121个∮10吸音孔与排气孔，吸音孔与排气孔中心距30mm，排气孔与板的最高点为76mm,自此室内的噪音有效降低，板面经六次以上喷油、打磨 座面：采用高级优质工程面料 椅脚：采用优质铝合金经模具压注成型。脚架高度：240mm±2mm、脚掌宽60mm±2mm、脚掌长518±2mmmm，脚架与扶手框连接处，尺寸为长230mm*60mm±2mm，有4孔固定上扶手框架，前后孔距为123mm±2mm，左右方向孔距为40mm。地胶螺丝前后孔距离460mm，脚掌两面带有加强筋两面加起来12条，站脚中间处有4个30*10mm±2mm的消音孔每个孔位相距42mm±2mm，每个孔都是可以美化现场音质。配优质PP多元素复合材料经模具压注成型的脚盖；脚架采用地爆螺丝固定在地面，形状侧看为H,正看为工字型。脚底架长方形抓地牢固，优美大气。 扶手及坐板底部透气板：采用橡木或榉木，经6次油漆工艺精制而成 小桌板：采用ABS加厚写字板(长475x宽285x厚25mm), 黑色ABS塑料写字板。写字板收藏于扶手脚旁边，美观方便。 ABS小桌板符合GB/T32487-2016-邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)≤0.015%。重金属4项：可溶性铅≤0.071mg/kg、可溶性镉≤0.03mg/kg、可溶性铬≤0.087mg/kg、可溶性汞均≤0.004mg/kg。 椅座采用弹簧自动回复装置，使椅座能精准自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 中心距：610mm； 座内宽：530mm；座深：460mm；座高：450mm；扶手高：610mm； 扶手宽：80mm；全高：1030mm；整体深度：760mm（座包打开）；误差：±5。 |  |
| 94 | 矮柜 | 柜类 |  | 1000*400*900（尺寸偏差±5mm） | 1 | 由柜体、铰链、滑轨及链接五金组成 | 1、基材：ENF级优质中密度纤维板。 2、涂料：环保水性漆 3、五金配件：优质五金配件 | 基材： 材料名称：中密度纤维板 材料等级：Enf级 材料厚度：25mm、18mm 标准依据：GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 技术指标：甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%，耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级。 涂层： 材料名称：水性底漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 材料名称：水性面漆 材料等级：Enf级 标准依据：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 技术指标：VOC含量(涂料)≤2g/L，甲醛含量≤0.005mg/m³，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤50mg/kg，不挥发物含量≥30%。 配件： 材料名称：铰链 标准依据：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》;QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点，乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h，镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级都达到10级。 材料名称：滑轨 标准依据：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 技术指标：耐腐蚀性实验经过18小时检测后无锈点。乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验经过650个小时检测后无锈点，达到10级标准。 |  |

注：

1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

2）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

3）本包件核心产品为：93 报告厅椅

四、材料要求

本项目（包件）采用的材料需符合以下要求：

（一） 实木多层板：符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020，甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌抑菌率>99.8%(培养24h)，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率>99.8%(培养24h)。黑曲霉、黄曲霉耐霉菌性等级达到0级(不生长，显微镜放大50倍观察)；

（二）钢管：符合QB/T3827-1999、QB/T3832-1999-乙酸盐雾试验、1200h、镀层对基体的保护等级10级、镀层本身的耐腐蚀等级10级。。

（三）浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020，甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%、耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级。

（四）ABS小桌板：符合GB/T32487-2016-邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)≤0.015%。重金属4项：可溶性铅≤0.071mg/kg、可溶性镉≤0.03mg/kg、可溶性铬≤0.087mg/kg、可溶性汞均≤0.004mg/kg。

（五）中密度纤维板：符合GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020-甲醛释放量（气候箱法）≤0.005mg/m³。金黄色葡萄球菌、抑菌率＞99.6%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抑菌率≥99.6%，耐霉菌性：黄曲霉、黑曲霉、耐霉菌性等级(抗霉菌性等级)0级。

（六）铝合金：符合 GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3828-1999：外观性能要求-金属件-冲压件无脱层、裂缝喷涂层-涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，铜加速乙酸盐雾24h，乙酸盐雾试验1200h，等级10级，无锈点，铜盐加速乙酸盐雾试验100h，等级10级，无锈点

说明（1）本项目提供的检测报告签发日期不早于该项目开标之日前一年，由具备CMA资质的专业计量检测单位出具。（中标单位在产品交付验收时，提供投标文件的检测报告原件，作为验收材料一并提交，验收完成后予以返还）；

- 上述原材料要求如与“三、采购清单及技术参数要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

- 针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）；

- 投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料的参数不低于所提供的检测报告结果；受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的制造商或原材料的生产厂家名称一致，否则不予认可。

五、颜色要求

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 纹路：木皮保留天然纹路感。 颜色：胡桃木色、白色等。 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白、浅灰白等 |
| 椅子、沙发 | 颜色：黑色、棕色、橙色、灰色、蓝色、绿色等 |

说明：1.家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，配色有逻辑、有理念，风格合理，主体颜色投标时暂按以上要求考虑。中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作（提供承诺函，加盖投标人及生产厂商公章）。

2.请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。

六、样品要求

| 成品 | 名称 | 序号 | 数量（件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 休息椅 | 12 | 1 | 具体样式、规格尺寸和技术要求详见招标文件“采购清单及技术参数要求”对应序号 |
|  | 服务台 | 22 | 1 |  |
|  | 办公桌 | 30 | 1 |  |
|  | 办公椅 | 42 | 1 |  |
|  | 活动柜 | 53 | 1 |  |
|  | 文件柜 | 54 | 1 |  |
|  | 报告厅椅 | 93 | 1 |  |
| 其它 | 多层板 | / | 1 | 200*200*25mm |
|  | 三聚氰胺胶膜纸 | / | 1 | 200*200*25mm |
|  | 中密度纤维板 | / | 1 | 200*200*25mm |
|  | 报告厅椅铝合金脚 | / | 1 | 采用优质铝合金经模具压注成型。脚架高度：240mm±2mm、脚掌宽60mm±2mm、脚掌长518±2mmmm，脚架与扶手框连接处，尺寸为长230mm*60mm±2mm，有4孔固定上扶手框架，前后孔距为123mm±2mm，左右方向孔距为40mm。地胶螺丝前后孔距离460mm，脚掌两面带有加强筋两面加起来12条，站脚中间处有4个30*10mm±2mm的消音孔每个孔位相距42mm±2mm。配优质PP多元素复合材料经模具压注成型的脚盖；脚架形状侧看为H,正看为工字型。 |
|  | 折叠会议桌双功能书包水杯挂钩 | / | 1 | 外观尺寸35*44*124mm。 |
|  | 折叠会议桌书网拖 | / | 1 | 配备ABS书网拖，外观尺寸160*120*35mm， |
|  | 折叠会议桌挡板吊码 | / | 1 | 配备ABS挡板吊码，外观尺寸100*40*214mm，其中与桌底连接板位100*40mm，挡板连接挂柄为30*12mm。 |

说明：

1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

2.允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后不少于90个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 检测要求 | (一)出厂检验 1、物资在出厂前，乙方按合同约定的标准和事项自行对其质量进行检验出厂检验合格，乙方出具质量合格证，或质量合格证明文件，交付的同时向甲方提交。 2、物资在出厂前，双方根据合同约定，共同对其质量进行检验并出具出厂检验记录。甲方应当自费派遣代表到场参加出厂检验，乙方应提供必要的临时办公场所、技术资料、检测工具和出入许可等。 3、甲方代表在检验中如发现物资不符合合同约定的标准，有权提出质疑。乙方应当予以整改，由此增加的费用或造成的延误由乙方负责。 4、甲方代表参与出厂检验及签署出厂检验记录的行为，不视为对物资质量的确认,不影响乙方交付后甲方依照合同约定对物资提出质量异议或退货的权利，亦不免除乙方依照合同约定对物资所应当承担的任何义务或责任。 (二)到货检验 1、物资交货后，甲方应当在现场检验，包括但不限于外包装、合同号箱件数、收货单位名称、品名、货号、批次及相关资料等;检验物资品名型号规格、数量、外观、产品合格证、质量保证书、技术资料、出厂日期、出厂编号、物资编目编码等。 2、到货检验由双方共同进行，乙方应当自费派遣代表到场参加到货检验，甲方应予提供必要的临时办公场所和出入许可等。 3、在到货检验中发现物资短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形由乙方负责，乙方应当补齐、更换及采取其他补救措施。 4、在到货检验中，双方应当共同签署检验报告，列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。 5、到货检验的检验结果不能对抗在物资的安装、调试、检测、验收中及质量保证期内发现的物资质量问题，亦不能免除或影响乙方依照合同约定对甲方负有的包括物资质量在内的任何义务或责任。 6、到货检验的时间为:交货后 3 日内 7、到货检验的其他要求:无 (三)安装、调试 1、到货检验完成后，乙方应当按合同约定对物资进行安装、调试 2、在安装、调试过程中，如出现安装、调试不成功或造成物资损坏的情况，乙方应当承担责任。 3、双方应当对物资的安装、调试情况共同进行记录。 4、物资到货后，乙方应当在接到甲方通知后7日内完成安装调试。 （四）、其他检验要求 1、招标人有权对中标人提供的成品抽样送至第三方机构进行检测，（以及对室内环境污染物浓度是否符合国家规定标准进行检测）所有费用由中标人承担，若检测结果不合格，无论是否已送货或安装，招标人有权要求中标人退货并赔偿相关损失，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标人承担。 2、中标供应商样品打样完成后，采购人将委托第三方机构进行检测，根据强制标准进行全项检测。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商须按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。 3、由于非甲方原因物资在检测中未能达到合同约定的技术性能指标，则乙方应当在双方同意的期限内采取措施消除物资中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，再次进行检测。 4、由于非甲方原因物资未能达到合同约定的技术性能指标时，为乙方进行检测的机会不超过 2次，仍不满足合同约定的，甲方有权终止合同，由此带来的一切损失由乙方承担。 5、双方应当共同记录物资检测情况，对于未达到技术性能指标的，应当如实记录原因及处理情况等。 |
| 验收要求 | 1、符合下列情形，双方签署物资验收报告: 乙方按照合同约定应当承接的配套服务或伴随服务，经甲方确认已经完成。 2、双方应当签署物资验收报告一式二份，各持一份。验收日期为签署物资验收报告的日期。物资验收报告分批次签署的，最后一批物资验收报告签署日期为验收合格日期。 3、物资验收合格后，乙方应当向甲方办理物资交接手续，物资转入运行、使用、维护阶段。 4、验收的其他要求:开箱检验、安装、测试及调试结束后，中标供应商提交验收申请，用户方组织最终验收，给出最终的验收意见并出具《验收报告》(验收事项包括按招标文件、投标文件和合同要求核对全部货物的规格、型号、数量及资料文件:如用户说明书、保修单等)家具交货及安装调试后的检测:家具进场前，对某1个(或某几个)安装房间进行1次室内空气环保检测,家具进场后再进行1次相同检测环境条件下的空气环保检测，前后2次检测的数据差值应满足《室内空气质量检测》的标准要求:中标供应商应负责检测工作的组织安排、检测单位(或机构)的联系联络等工作并承当相关检测费用。 |

八、设计要求

投标人提供以下5个区域的家具平面设计和指定视角的空间立体效果图；要求家具组合搭配、布局合理，并将要求的家具全部落位到对应区域。

序号1-2F报告厅

序号1-2F报告厅包含家具1款：序号93报告厅椅332张。

序号2-6F天环

序号2-6F天环箭头视角效果图包含家具4款：序号17高脚椅12张，序号19休闲沙发2张，序号20弧形沙发1张，序号27椭圆桌1张。

序号3-1F多功能厅

序号3-1F多功能厅箭头视角效果图包含家具4款：序号1餐桌4张，序号2餐桌4张，序号3圆形餐桌25张，序号12休闲椅69张。

序号4-1F员工餐厅

序号4-1F员工餐厅箭头视角效果图包含家具3款：序号1餐桌4张，序号2餐桌5张，序号3圆形餐桌42张。

序号5-B1F中庭综合服务区

序号5-B1F综合服务区箭头视角效果图包含家具2款：序号24双面货架1组，序号25转角台1张。

九、其他要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期应当至少不低于 5 年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于12小时内解决完毕或提供代用产品或退货，费用由投标人负责。如投标人在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期内因家具本身质量原因造成的经济损失应全部由投标人负责。 若因投标人未能按约定执行保修条例，采购人有权另请其他服务商进行保修，因此发生的费用由投标人承担。对采购人造成损失者，投标人应按实际发生的损失向采购人无条件赔偿。 |
| 项目（包件）团队 | 供应商提供项目（包件）技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。 |
| 生产能力 | 1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。 2.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性。 |
| 供应商能力 | 具备类似项目业绩； 具备质量管理体系(IS09001或GB/T19001)、环境管理体系(IS014001或GB/T24001)、职业健康安全管理体系(IS045001或GB/T45001)、商品售后服务认证（GB/T27922)。 |
| 其他要求 | 1、投标人必须在投标文件中提供“主要材料及配件明细表”，列明投标货物所使用的主要材料及配件的名称、品牌，并提供相应的技术性能说明。同时，投标人必须承诺其投标样品及若中标后实际供货的产品所使用的主要材料及配件，与其投标文件中列明的主要材料及配件的品牌型号及性能均保持一致或性能高于投标文件所列。 2、本项目产品中采用所有材料及成品，均应严格符合现行最新国家规定的产品环保标准，并且满足本标书提出的各项规定和要求。 3、供货产品须为全新的未曾使用过的，且均应有铭牌和相应保修单。 4、产品的包装，必须满足货物长途运输，多次搬运的带来的损伤。若发生损坏须立即保修或更换。 5、在评标阶段，如招标人或评标委员会对投标样品的材料或质量存有疑问，有权对投标样品进行破坏性检测。若经检测后确认投标样品与其投标文件中描述内容不一致的，则以检测结果为准认定其投标响应情况。破坏性检测所导致的物品损耗，均由投标人承担。 6、招标人有权在定标后对中标人的样品进行全性能复验，也有权在中标方生产过程中进行随机抽样，送至具有相应资质的第三方检测机构进行全性能检验(相关检测费用由中标人承担)。检验结果须满足国标、招标文件要求及投标人投标文件响应情况，如有不符，中标人必须立即整改直至符合要求，整改所需物资损耗及相关费用、相应的工期延误和由中标人导致的招标人的经济损失，均由中标人承担。 7、招标人有权在定标后对中标人的样品进行全性能复验，也有权在中标方生产过程中进行随机抽样，送至具有相应资质的第三方检测机构进行全性能检验(相关检测费用由中标人承担)。检验结果须满足国标、招标文件要求及投标人投标文件响应情况，如有不符，中标人必须立即整改直至符合要求，整改所需物资损耗及相关费用、相应的工期延误和由中标人导致的招标人的经济损失，均由中标人承担。 8、交货后，如招标人对中标人提供材料或产品的质量存有疑问，有权对该材料或产品的质量进行复验，复验由招标人认可的具有相应资质的质量检验机构承担。经复验检测后，该材料或产品的质量如不符合本项目合同约定，由中标人负责在招标人规定期限内清运出招标人的区域，同时按工期进度要求尽快重新完成合格产品的供货安装，而复验所需的材料或产品损耗及相关检测费用、相应的工期延误和由中标人导致的招标人的经济损失，均由中标人承担。如复验后符合本招标文件及有关规定的要求，中标人需承诺会无偿补全被经过破坏性复验的材料或产品。 |