道路施工图总说明

- 工程概况

本工程雨前路为紫竹半岛地块内部的一条东西向城市支路，根据《闵行区紫竹科学园区（MHP0-1005单元）控制性详细规划修编》（2021年4月），本工程雨前路北侧为民办基础教育项目，属于教育科研设计用地，南侧为公共绿地，定位景观休闲街道，联络道路

根据现场勘察情况，规划雨前路现状周边以公共绿地及农田为主，沿线地块尚未出让，相交道路兰香湖东路及寺嘴角路均未按规划红线建设到位，计划与本工程同步实施。现状雨前路为水泥混凝土路面。规划道路均未按规划红线建设到位，使得该地块内尚无完善的交通功能，无法担负起单元内人流、车流的出入功能，因此本工程的建设刻不容缓。本工程的建设能更好的完善区域路网，服务周边地块的交通需求，并为带动周边区域的开发起到积极支撑的作用。

- 建设起讫范围

本工程雨前路为紫竹科学园区内一条东西向道路，根据项目选址意见书，本工程西起兰香湖东路、东至寺嘴角路，道路全长约199.649m。具体实施范围如下：

工程起点为兰香湖东路，规划兰香湖东路为南北走向，道路等级为城市次干路，规划红线34m宽，未按规划实施到位，计划与本工程同步实施；

工程终点为寺嘴角路，规划寺嘴角路为南北走向，道路等级为城市支路，规划红线为26m宽，未按规划实施到位，计划与本工程同步实施。

综上所述，本工程实施范围西起兰香湖东路（桩号K0+025.869），东至寺嘴角路（桩号K0+225.518），道路全长为199.649米。道路规划等级为城市支路，规划红线为24m宽。

- 设计依据及资料

1、《雨前路（兰香湖东路-寺嘴角路）道路新建工程项目建议书的批复》（闵发改投审〔2024)10号）；

2、《雨前路（兰香湖东路-寺嘴角路）道路新建工程可行性研究报告的批复》（上海市闵行区发展和改革委员会办公室2025年1月）；

3、《雨前路（兰香湖东路-寺嘴角路）道路新建工程初步设计的批复》（上海市闵行区发展和改革委员会办公室2025年4月）；

4、《闵行区紫竹科学园区（MHP0-1005单元）控制性详细规划修编》（上海市城市规划设计研究院，2021年4月）；

5、关于同意《上海市闵行区紫竹科学园区（MHP0-1005 单元）控制性详细规划修编》的批复（上海市人民政府，2021年4月）；

6、雨前路（兰香湖东路-寺嘴角路）道路新建工程《建设项目选址意见书》的决定（闵行区规划和土地管理局，2024年6月）；

7、雨前路（兰香湖东路-寺嘴角路）道路新建工程测量成果文件（上海协力岩土工程勘察有限公司2023年7月）；

8、雨前路（兰香湖东路-寺嘴角路）道路新建工程岩土工程勘察报告（详勘）（上海协力岩土工程勘察有限公司2024年3月）；

9、雨前路（兰香湖东路-寺嘴角路）新建道路工程地下综合管线探测成果图（上海协力岩土工程勘察有限公司，2023年7月）；

10、上海市城镇雨水排水规划（2020-2035 年）(上海市水务局、上海市规划和自然资源局, 2020年5月)；

11、上海市污水处理系统及污泥处理处置规划（2017-2035年）(上海市水务局、上海市规划和国土资源管理局，2018年10月）；

12、闵行区城镇雨水排水专业规划（2021-2035）（上海市水务规划设计研究院，2021年7月）；

13、闵行区污水处理系统及污泥处理处置规划（2021-2035 年）（上海市水务规划设计研究院，2021年9月）；

14、紫竹高新区雨污水专项规划（上海市水利工程设计研究院有限公司，2021年10月）；

15、紫竹半岛东区街道断面更新汇总文件（沃道建筑设计咨询（上海）有限公司，2023 年2月）；

16、本工程道路规划红线资料；

17、有关国家、行业及上海市地方标准及规范。

- 设计施工验收规范及技术标准

4.1设计规范

1、《城市道路工程设计规范》 CJJ 37-2012(2016年版)

2、《城市道路路线设计规范》 CJJ 193-2012

3、《城镇道路路面设计标准》 CJJ 169-2012

4、《城市道路路基设计规范》 CJJ 194-2013

5、《城市道路交叉口设计规程》 CJJ 152-2010

6、《城市道路标志和标线设置规范》 GB51038-2015

7、《无障碍设计规范》 GB 50763-2012

8、《路面设计标准》 DG/TJ08-2131-2022

9、《道路路基设计规范》 DG/TJ08-2237-2017

10、《公路沥青路面设计标准》 JTG D50-2017

11、《公路路基设计规范》 JTG D30-2015

12、《城市道路交通工程项目规范》 GB55011-2021

13、《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB55019-2021

14、上海市《关于推进城市道路禁车柱、分隔栏杆等分隔设施精细化管理的指导意见》

15、《城市道路交通设施设计规范》 GB50688-2011（2019 版）

4.2施工及验收规范

1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1-2008

2、《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》 DG/TJ08-2152-2014

3、《道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程》 DG/TJ08-87-2016

4.3主要技术标准

1、道路等级：城市支路

2、设计车速：30 km/h

3、路面类型：沥青混凝土路面

4、路面结构使用年限：15年

5、道路交通量达到饱和状态时的道路设计年限：15年

6、设计荷载：BZZ-100标准车

7、最小净高：车行道≥4.5m，人行道≥2.5m

- 对初步设计批复的执行情况

1、原则同意本道路新建工程初设确定的建设内容、规模和实施范围，本项目概算总投资为1696.07万元，其中建安费用为621.47万元，…，前期费用864.24万元。与“工可总投资估算1393万元，其中工程建设费用571万元、征地补偿费用822万元”相比有较大增加，建议给予必要的对照说明。此外本工程起终点分别接兰香湖东路、寺嘴角路辅路（交叉口），其中兰香湖东路道路宽度为45m，已按照规划宽度实施到位；建议注明寺嘴角路建设情况（P22，寺嘴角路-寺嘴角南路，规划红线16米，以跨线桥形式跨过朱家浜、雨前路，在雨前路北面，桥坡两侧设置地面辅道，该段红线按26米控制，与上海市公安局交警总队“行政协助回复书”内容差异处应补充完善说明）。

回复：同意，按照专家意见执行。

2、同意道路设计采用的规范和主要技术指标：城市支路，设计车速30km/h，车行道最小净空≥4.5m，非机动车道、人行道最小净空≥2.5m，道路交通量达到饱和状态时设计年限15年，路面结构设计荷载采用BZZ-100标准荷载，沥青砼路面设计使用基准期10年（是否可按本市长寿命沥青砼路面使用要求采用15年，建议下阶段细化研究）均是符合现行规范和行业要求的。

回复：同意，按照专家意见执行。

3、同意道路平面布置设计方案，设计路中心线采用规划路中心线（全线为一条圆曲线半径R=463m的圆曲线）；道路竖向设计遵循的原则是恰当的，除沿线规划控制地坪标高外，建议注明兰香湖东路、寺嘴角路辅路的桥下净空；同意道路标准横断面尺寸布置按4.0m人行道+16.0m车行道+4.0m人行道=24m红线宽采用（市交警总队“行政协助回复书亦建议采用）。

回复：同意，按照专家意见执行。

4、本新建道路所接交叉口均不在本工程范围内，相关交通组织及信号灯设置建议配合业主做好相关协调工作。

回复：同意，按照专家意见执行。

5、原则同意本工程一般路基（范围内无明、暗浜）填筑设计方案，其中车行道下50cm范围采用30cm 6％石灰土+20cm砂砾石处理，人行道下30cm范围采用6％石灰土处理的方案建议下阶段结合管线敷设情况进一步优化。同意车行道路基顶面设计回弹模量E0≥25Mpa（人行道路基顶面设计回弹模量可否采用E0≥20Mpa？）是合适的。

回复：同意，按照专家意见执行。

6、同意车行道路面采用沥青砼结构，具体结构层厚度及材料组合采用4cm细粒式沥青砼AC-13C（ SBS改性）+8cm粗粒式沥青砼AC-25C+0.6cm稀浆封层+32cm水泥稳定碎石基层+15cm砾石砂垫层，结构层总厚度59.6cm是合适的；人行道铺面结构采用6cm PC仿石砖（400mm×400mm×60mm）+3cm M15水泥砂浆+15cm C25 砼+10cm级配碎石，结构层总厚度29cm是常用的形式，是否考虑海绵城市建设需要？建议下阶段统筹周边建设情况后完善说明。

回复：同意，按照专家意见执行。

7、同意道路路拱、窨井及雨水进水口、侧平石、进口坡及无障碍设施、交通标志标线等道路附属设施设计方案。

回复：同意，按照专家意见执行。

- 设计内容

本工程实施范围西起兰香湖东路（桩号K0+025.869），东至寺嘴角路（桩号K0+225.518），道路全长为199.649米。道路规划等级为城市支路，规划红线为24m宽。

本工程道路横断面按一幅式断面布置。与道路同步实施雨、污水管道，绿化及照明，道路全线设置交通标志标线、交通设施，无障碍设施。

- 平纵横设计

8.1平面设计

本工程平面线形以《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012（2016年）为标准，按设计速度30km/h的要求进行布设，设计道路中心线与规划道路中心线一致。道路平面线形基本按照规划线位走向，全线为一条平曲线，半径为R=463，满足规范需求。详见“道路平面设计图”。

8.2纵断面设计

本工程采用吴淞高程系统。

严格按照《城市道路路线设计规范》CJJ 193-2012（2016年）中对各级道路竖曲线及坡度的规定，同时综合考虑路基稳定土方平衡、相接或相交道路标高、排水管道覆土深度等因素，合理确定路面的设计标高，尽量降低工程量。

纵断面设计成果如下：全线工程范围内共设置竖曲线2处。设计最大纵坡为0.70%，最小纵坡为0.31%；最小坡长为77.01m（道路讫点），最大坡长为85m；竖曲线最小长度71.94m，满足一般值60m，纵断面设计结果均满足《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）设计速度为30km/h的要求。

8.3横断面布置

根据道路规划红线宽度，本工程横断面按24m一次辟筑到位，道路标准横断面布置为：【4m（人）+16m（车）+4m（人）】=16m（红线宽度）。

8.4横坡

全线车行道及人行道均采用2％路拱横坡；其中车行道横坡朝向人行道方向，人行道则相反；车行道路拱采用直线型。

- 路基设计

9.1路基压实度

路基必须做到密实、均匀、稳定，有一定的强度。本工程路基填料选用有一定级配的碎石土、砂性土等粗粒土， 路基填料不得使用粉性土、腐殖土、生活垃圾、淤泥或盐渍土，也不得含草、树根等杂物。

根据规范《道路路基设计规范》（DG/TJ08-2237-2017），地基表层应碾压密实，基底压实度（重型）不应小于85%，路基应分层填筑、均匀压实，路基压实采用重型击实标准，车行道路基压实度以及路基填料的强度和粒径必须满足表1规定的要求。

表1 车行道路基填料与压实度

| 填挖类型 |  | 压实标准 | 路床表面以下深度（m） | 压实度（％） | 填料最小强度CBR（％） | 填料最大粒径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方 路堤 | 上路床 | 重型压实 | 0～0.3 | ≥94 | 5 | 100 |
|  | 下路床 |  | 0.3～0.8 | ≥94 | 3 | 100 |
|  | 上路堤 |  | 0.8～1.5 | ≥93 | 3 | 150 |
|  | 下路堤 |  | 1.5以上 | ≥90 | 2 | 150 |
| 零填或 挖方 | 上路床 | 重型压实 | 0～0.3 | ≥94 | 5 | 100 |
|  | 下路床 |  | 0.3～0.8 | - | 3 | - |

人行道路基填料与压实度按以下标准执行，详见下表：

表2 人行道路基填料与压实度

| 填挖类型 |  | 压实标准 | 路床表面以下深度（m） | 压实度（％） | 填料最小强度CBR（％） | 填料最大粒径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方 路堤 | 上路床 | 重型压实 | 0～0.3 | ≥92 | 5 | 100 |
|  | 下路床 |  | 0.3～0.8 | ≥92 | 3 | 100 |
|  | 上路堤 |  | 0.8～1.5 | ≥91 | 3 | 150 |
|  | 下路堤 |  | 1.5以上 | ≥90 | 2 | 150 |
| 零填或 挖方 | 上路床 | 重型压实 | 0～0.3 | ≥92 | 5 | 100 |
|  | 下路床 |  | 0.3～0.8 | - | 3 | 100 |

9.2路基处理

1、一般路基处理方式

路基填土前，原地面上表层浮土、杂草、树根、农作物残根、腐殖土、垃圾、尺寸较大的石块及砼块等杂物等约30cm内须清表，然后回填素土至路槽底，路床顶需满足规范压实度要求。

根据地质勘查报告，本次拟建场地内的最大勘察深度为20.00m，在此深度范围内揭遇的地基土均属第四纪沉积物。场地内地层从其结构特征、土性不同和物理力学性质上的差异可划分为5 个不同的层次，各层土描述如下：

①层素填土，灰黄色，层顶标高4.02～4.49m，平均厚度0.98m；湿，松散，主要由粘性土组成，偶夹小石子，土质不均，结构松散。场地内均有分布。

②层粉质粘土，灰黄色，层顶标高3.07～3.30m，平均厚度2.04m，湿，可塑，中等～高等压缩性；含氧化铁条纹，土性上硬下软，土质不均，稍有光泽，无摇振反应，韧性中等，干强度中等。场地内均有分布。

③层淤泥质粉质粘土，灰色，层顶标高1.03～1.44m，平均厚度4.25m，饱和，流塑，高等压缩性；含云母，夹薄层粉性土，土质较均匀，稍有光泽，无摇振反应，韧性中等，干强度中等。场地内均有分布。

④层淤泥质粘土，灰色，层顶标高-3.06～-2.96m，平均厚度10.83m，饱和，流塑，高等压缩性；含云母，夹薄层粉性土，土质均匀，有光泽，无摇振反应，韧性高，干强度高。场地内均有分布。

⑤层粘土，褐灰色，层顶标高-13.87～-13.76m，本次20.00m 深度范围内未钻穿，很湿，软塑，高等压缩性；含有机质，夹泥钙质结核，夹薄层粉性土，土质均匀，有光泽，无摇振反应，韧性高，干强度高。场地内均有分布。土

本第①层素填土地基土均匀性差，地基稳定性亦较差，应采取相应的地基处理措施。如果因道路设计标高较高，这时，若必须以②1 层作为路基的天然地基持力层，则土方开挖及回填量较大导致工程费用加大，则明显不经济、不合理。所以有可能选用第①层中的素填土作为路基的天然地基持力层，但必须对其进行地基加固压实处理。该素填土应达到规定的要求的重型击实标准，作为填料除满足填料最小强度外，必须采取掺5%石灰的技术措施，分层填筑，分层压实。

2、暗浜处理方式

根据勘察报告，本工程范围内无暗浜。

- 路面结构设计

10.1路面设计主要参数

本工程车行道路面采用沥青混凝土路面，计算标准轴载取BZZ-100。沥青混凝土路面设计年限为15年。按照《城市道路路基设计规范》查表，取得路床底面土基顶部回弹模量约为30MPa。

基层和底基层分别采用水泥稳定碎石和级配碎石。各结构层强度应不低于表3中所列参数。为提高路面结构的水稳定性，沥青混凝土面层下设置0.6cm稀浆封层。

表3 材料设计参数表

| 材料名称 | 抗压模量E1（MPa） |  | 15℃劈裂强度 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20℃ | 15℃ |  |
| AC-13C | 1400 | 2000 | 1.4 |
| AC-25C | 1000 | 1200 | 0.8 |
| 材料名称 | 抗压回弹模量E1（MPa） |  | 15℃劈裂强度（MPa） |
| 水泥稳定碎石（上基层） | 1300～1700 |  | 0.4～0.6 |
| 水泥稳定碎石（下基层） | 1300～1700 |  | 0.4～0.6 |
| 砾石砂 | 200 |  | - |
| 石灰土处理路基 | 500～300 |  | - |

根据表3中材料设计参数以及路面结构组合进行验收弯沉的计算。

计算新建车行道路面结构各层顶面验收弯沉值如下表：

表4 新建车行道路面结构各层顶面验收弯沉值

| 结构层 | 顶面验收弯沉值（0.01mm） |
| --- | --- |
| 4cm SBS改性AC-13C | ≤30.3 |
| 8cm AC-25C | ≤34.2 |
| 32cm 水泥稳定碎石 | ≤41.9 |
| 15cm 砾石砂 | ≤305.6 |
| 路床顶面 | ≤310.5 |

10.2路面结构组合

1、车行道/出入口路面结构组合

4cm    细粒式沥青砼（AC-13C　SBS改性）

8cm    粗粒式沥青砼（AC-25C）

0.6cm　稀浆封层

32cm   水泥稳定碎石基层

15cm   砾石砂垫层

结构层总厚度为59.6cm

2、人行道结构如下：

6cm    仿石砖（30cm*60cm）

3cm    M15水泥砂浆

10cm   C25 砼

10cm   级配碎石

结构层总厚度为29cm

在人行道级配碎石下设置防渗膜与Φ8 软式透水管，软式透水管纵向坡度宜与路线纵坡相同，但不得小于0.3%，并应于雨水井相连接，软式透水管材料技术应符合现行行业标准《软式透水管》JC937 的相关规定。

3、接顺车行道路面结构（雨前路与兰香湖东路/寺嘴角路交叉口范围）：

根据纵断面设计标高与原路面标高间高差采用不同的结构，见下表要求。加罩面层采用上面层6cm 细粒式沥青混凝土AC-13C（SBS改性）+下面层12cm 粗粒式沥青混凝土AC-25C+密级配沥青碎石ATB-30衬垫。

| 路面设计提升量h | 摊铺厚度要求 |
| --- | --- |
| h≤18cm | 铣刨至18cm后，再摊铺上面层和下面层 |
| 18＜h≤38cm | 摊铺上面层、下面层以及(h-18)ATB-30 |

- 质量要求及验收标准

11.1主要验收汇总表

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实度(％) | 面层压实度≥96％ 基层压实度≥97％ | 沥青路面按照重型击实标准为准，沥青混凝土的压实度以马歇尔稳定度击实成型标准密度为准，每1000㎡查1处 |
| 2 | 弯沉值（0.01mm） | 30.3 | 用贝克曼梁或落锤式弯沉仪测量，单向每100m测试5个点 |
| 3 | 平整度IRI(m/km) | ≤3.0mm | 平整度仪：全程每车道连续，按每100m计算IRI |
| 4 | 宽度 | 不小于设计值 | 用钢尺量，每40m测一点 |
| 5 | 井框和路面高差 | ≤1mm | 十字法，用直尺、塞尺量取最大值，值，每座1次 |
| 6 | 横向力系数 | SFC60≥54 | 摆式仪：每2000㎡查1处 |
| 7 | 构造深度 | TD≥0.55 | 铺砂法 |
| 8 | 渗水系数（ml/min） | 上面层＜70 下面层＜80 | 渗水试验仪：每200m查1处 |
| 9 | 纵断高程(mm) | ±15 | 水准仪：每20m 测1处断面 |
| 10 | 沥青混合料车辙试验动稳定度技术要求（次/mm） | 改性沥青混合料≥3000 | T 0719 |
|  |  | 普通沥青混合料≥1200 |  |
|  |  | 掺抗车辙剂≥5500 |  |
| 11 | 浸水马歇尔 残留稳定度 | 改性沥青≥ 85% 普通沥青≥ 80% | T 0709 |
| 12 | 冻融劈裂试验 劈裂强度 | 改性沥青≥80% 普通沥青≥75% | T 0729 |

11.2透层、粘层

作为透层油及粘层油的基质沥青针入度不得小于 100。宽度不得小于设计值。洒布应均匀，不应有松散、裂缝、油丁、泛油、波浪、花白、漏洒、堆积、污染其它构筑物的现象。

11.3水泥稳定碎石基层

车行道水泥稳定碎石基层 7d 无侧限抗压强度3.5MPa，施工时每层压实厚度取 16~20cm，压实度应≥97%；平整度使用三米直尺时，均应≤10mm。弯沉值不大于设计值。

11.4侧平石强度

本工程采用C30预制砼侧平石，应采用具备产品合格证和检验报告的正规厂家生产的优等产品。抗压强度应不低于 30MPa,抗折强度应不低于 4.5Mpa。

11.5树穴盖板

本工程人行道树穴建议采用小青砖(10*5*3)cm竖向向中心铺设，小青砖标高应与人行道临近砖块一致，铺设后小青砖应平整、牢固，不易松动、脱落。

11.6人行道材料

1）人行道铺装结构层设计整体强度要求

| 项目 | 结构层类型 | 常用厚度（mm） | 强度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面层 | 水泥混凝土预制块 | 60~80 | 抗压强度≥30Mpa，弯拉强度≥3.5Mpa |
| 整平层 | M15水泥砂浆 | 30 | 抗压强度≥15MPa |
| 基层 | 水泥混凝土 | 100~200 | C20~C30 |
| 垫层 | 粒料 | 100~150 | 压碎值≤40％ |

2）水泥混凝土预制块面层

面层应在基层验收合格、侧石基础达到规定强度后方可铺筑。面层砖块采用现浇细石水泥混凝土填补时，其上层色泽应与预制块接近。铺筑完成后，应进行撒砂、扫缝和碾压，然后开放使用。

表 6.1-6 水泥混凝土预制块面层检验要求

| 项次 | 检测项目 | 单位 | 规定值 | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 范围 | 点/次 |  |
| 1 | 平整度 | mm | ≤4 |  | 20m | 1 | 3m直尺 |
| 2 | 与相邻块高差 | mm |  | ≤2 | 20m | 1 | 直尺靠量 |
| 3 | 与侧石顶面高差 | mm | 5 | ±2 | 20m | 1 | 直尺靠量 |
| 4 | 纵缝直顺度 | mm |  | ≤5 | 40m | 1 | 20m小线量取最大值 |
| 5 | 横缝直顺度 | mm |  | ≤3 | 20m | 1 | 直尺 |
| 6 | 接缝宽度 | mm | 3 | +2 | 20m | 1 | 沿宽度拉小线量取最大值 |
| 7 | 路框差 | mm |  | ≤3 | 每座 | 1 | 直尺靠量 |

本工程质量要求及验收标准除说明中已明确外，其它按《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）和《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》DG/TJ08-2152-2014执行。

其它未尽事宜参照相关施工及验收规范。

- 施工注意事项

12.1路基

1、施工前施工单位应全面熟悉设计文件，了解现场。道路施工时，应充分考虑与已建工程、沿线构筑物的衔接，保证道路整体施工质量。

2、施工单位在放样路线中线时，应以测设单位提供的测设点为依据，根据给出的点位坐标仔细检测路线各控制点是否有偏移现象，如果存在偏移现象应联测恢复。

3、施工前对标高仔细检查，纵断面图中的设计标高均为道路中心线处交点标高。

4、在填筑过程中，路基填土应水平分层填筑，分层压实，在压实前应仔细整平，做出路拱。

5、路基填料不能用淤泥、有机土、生活垃圾、建筑垃圾等。分层厚度应按压实机械吨位进行确定，压实厚度应不大于30cm，填筑至路床顶面最后一层时，其分层厚度不大于15cm。

6、分段填筑时，先填地段在接头处预留1:1的坡度，并且在各填筑层面上预留不小于2.0m宽的平台，便于接头段的衔接。

7、路基采用重型击实标准，压实度应符合表1规定。路基分层填筑碾压完成以后，应立即取土样试验，并记录结果，作为交工验收文件的内容之一。

12.2路面

1、基层施工完毕后应立即进行养生，其养生期不得少于7天。养生期内，除洒水车外，应禁止一切车辆通行，施工车辆应从施工便道进出工地。

2、沥青路面不得在气温低于10摄氏度，以及雨天、路面潮湿的情况下施工。当低气温低于该温度时应采取必要的技术措施。寒冷季节、大风降温天气严禁施工。

3、行道树推荐采用栾树，每隔六米一棵，树径为8~10cm，人行道宽度小于3m的路段不种植行道树，位于公交站台、标志标牌段的行道树可适当增加间隔距离。

4、施工时如发现实际情况与设计不符时，请及时与设计单位联系，协商解决。

12.3公用管线保护

本工程在拟建道路敷设雨、污水管道，初步设计采用开槽埋管施工，管底埋置深度小于5.0m。根据勘察结果，拟建管道一般位于第②1、②3、③层土中，根据上海地区工程经验和有关规范规程的要求，管道工程地基基础一般采用砂石基础或混凝土基础的天然地基，管道设施对地基的承载力要求不高，一般天然沉积土层强度均可满足要求，但管道基础对不均匀沉降有一定要求。

在地基土承载力满足要求时优先考虑采用砂石基础。砂石基础一般采用中粗砂，砂石基础厚度30～50cm。当管道采用砂石基础时，考虑到不均匀沉降的影响，管道接口应采用柔性接口。当夯土密实度不满足难以保证管道安全时应对管道采取加固措施。

对于管道分布区域可能存在的暗浜，可采取适宜的地基处理措施，以增加地基土强度，减少不均匀沉降。

- 道路主要工程数量表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 道路工程 |  |  |  |
| 1 | 新建车行道 | m2 | 3514 | 4细AC-13C(SBS)+8粗AC-25C+0.6稀浆封层+32水稳+15砾石砂 |
| 2 | 新建人行道 | m2 | 1757 | 6cm仿花岗透水砖+3cm石屑整平层+15cmC25透水砼+10级配碎石+防渗膜（两布一膜） |
| 3 | 新建出入口 | m2 | 439 | 4细AC-13C(SBS)+8粗AC-25C+0.6稀浆封层+32水稳+15砾石砂 |
| 4 | 新建侧平石 | m | 439 |  |
| 5 | 新建路缘石 | m | 2976 |  |
| 6 | 清表50cm | m3 | 1739 | 含土方外运 |
| 7 | 30cm 6%石灰土处理 | m3 | 773 |  |
| 8 | 20cm砾石砂 | m3 | 378 |  |
| 9 | 填方 | m3 | 1131 |  |
| 10 | 拆除现状老路 | m2 | 258 | 25cm砼+15cm碎石（含外运） |
| 二 | 排水工程 |  |  |  |
| 1 | 新建雨水工程 | m | 224 | 钢筋砼管DN1000 |
| 2 | 新建污水工程 | m | 214 | HDPE双壁缠绕管De300 |
| 三 | 附属工程 |  |  |  |
| 1 | 标志标线 | m | 200 |  |
| 2 | 行道树（直径≥8cm） | 棵 | 70 | 含树穴盖板 |
| 3 | 新建综合杆路灯 | 盏 | 14 |  |