- 工程概况

本工程庄邬路位于奉贤区庄行镇，是一条南北向道路，北起东方美谷大道，南至浦卫公路，全长约1040m，道路等级为三级公路，现状车行道为水泥混凝土路面，双向2车道机非混行，车行道宽度15m，两侧人行道宽度约3.0m，为同质砖结构。本工程道路沿线以厂房为主，道路西侧为工业综合开发区A区在建地块，道路东侧均为已建成厂房。

- 工程主要内容

1、对局部损坏严重的水泥砼路路面翻挖新建为钢筋水泥混凝土路面；

2、全线翻挖新建人行道；

3、原车行道、人行道上窨井需根据改建后标高进行升降、井；

4、进口坡位置，按规范设置新式禁车柱；

5、全线水泥砼板块切缝、灌缝；

6、对道路沿线损坏的雨水连管翻挖新建（暂估50%），总长度暂估为214米，采用DN400 HDPE管；

7、对施工时损毁的标线进行恢复；

8、原侧石拆除，新建两排水泥砼侧石，尺寸为15cm（宽）×12 cm（高）×75 cm（长），采用C30预制砼。

9、对局部翻挖新建路段，埋深较浅的地下雨污水管道进行水泥砼包裹保护。

- 设计依据

- 设计任务委托单

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013版）

- 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法及图表示例》

- 《上海市城市道路和公路设计指导意见》（试行）沪建交[2009]1048号

- 地形图电子文件（上海市测绘院）

- 设计人员现场调查资料

- 地形修测及水准测量资料

- 路况调查及路面钻芯取样资料

- 相关的国家规范和行业规定

- 地区单元规划资料、地形图、红线资料、现场踏勘资料、相关工程资料及其他相关资料。

- 采用的主要设计、施工及验收规范

- 设计规范

- 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

- 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

- 《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)

- 《公路路基设计规范》（JTG D30－2015）

- 《路面设计标准》（DG/TJ08-2131-2022）

- 《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）

- 《公路技术状况评定规程》（DG/TJ08-2095-2012）

- 《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）

- 《公路路面养护技术规范》（DB31/T489-2010）

- 《公路大中修工程设计规范》（DG/TJ08-2191-2015）

- 施工及验收规范

- 《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

- 《城市道路桥梁工程施工与质量验收规范》（DG/TJ08-2152-2014）

- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

- 《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）

- 《道路人行道设计和施工质量验收规范》第2部分（DB31/T 436.2-2009）

其他相关现行施工及验收规范、标准及强制性条文。

- 设计标准

- 道路等级：三级；

- 设计速度：30km/h；

- 设计年限：翻挖新建取10年；

- 荷载标准：BZZ-100KN标准轴载；

- 净空高度≥4.5m。

- 道路工程设计

1、平面

（1）总体设计

本工程为道路中修工程，道路平面线位基本维持既有平面线形不变。

2、横断面

庄坞路道路等级为三级公路，现状道路断面形式为一块板。本次中修工程标准横断面布置：3.0m（人行道）+15m（车行道）+ 3.0m（人行道）=21m。

3、纵断面

纵断面主要考虑的因素：

（1）满足相应技术标准；

（2）满足各种管线的覆土要求；

（3）保证道路车行道边缘标高低于两侧住宅地面标高。

本工程为路面中修工程，道路纵断面维持现状不变，对现状纵断面进行拟合设计。路段两侧标高均已基本确定，本次纵断面维持现状标高，并做好与厂区出入口的标高接顺。

4、路面结构

根据《关于印发<上海市建筑废弃混凝土回收利用管理办法>的通知》（住建规范[2018]7号）文精神，为响应《上海市建筑垃圾处理管理规定》（沪府令57号）结合本项目的实际情况，建议对本项目的建设过程中废弃混凝土进行回收。碎石垫层等可使用再生骨（粉）料的结构部位应当使用再生骨（粉）料，再生骨（粉）料对同类材料的取代率不得低于30%。

（1）水泥混凝土路面、进口坡及沟槽修复（修复宽度为1.5m）

车行道翻挖新建路面结构为：

25cm C30 水泥砼

(内配12单层双向钢筋网片间距200mm×200mm )水泥砼(弯拉强度4.5MPa)

15cm 碎石垫层

老路基压实利用，压实度≥94%。

路基顶面回弹模量值不应小于20MPa，弯沉不大于5.6mm。

注：再生料应满足垫层用材料标准。

（2）板块处理措施：

①对碎裂（一裂为三及以上）的板块进行翻挖修复，板块修复结构采用25cm C30钢筋水泥砼（抗折强度≥4.5MPa）。其余板块按照以下方式处理：

A、轻度裂缝：在裂缝处直接灌水泥砂浆，防止路面水渗入基层。

B、中度裂缝：进行扩缝补块处理，开V形槽，宽度不小于100mm，槽深为板厚，板壁涂刷水泥浆或环氧粘结剂，后用C40素砼或填缝料填平捣实。

C、断角、破边：切除一定大小水泥砼板块后，重新浇捣混凝土。

D、错台：在错台达0.3cm以上的路段上，在混凝土板块上打孔，进行压浆处理，处理后上口进行磨平处理。错台在0.3cm以下的板块进行磨平处理。

E、板块灌缝处理：将裂缝中的堵塞物和裂缝两侧路面清理干净后，沿裂缝设置适当的灌注孔，将灌缝材料搅拌均匀，灌满缝隙；裂缝表面匀洒干净石屑或粗砂，并将溢出缝外的沥青及石屑砂清除掉。

5、道路纵缝、横缝、胀缝设置

水泥混凝土路面纵缝、横缝、胀缝应根据设计要求设置。纵向缝采用平缝，设置拉杆。横缝按板块长度进行切缝，设胀缝。在起终点、桥头或其它固定构筑物处设胀缝，胀缝应与路面中心线垂直，缝壁必须垂直，缝宽一致，缝中不得连浆。胀缝传力杆的活动端，可设在缝的一边或交错布置。固定后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，其误差不得大于5mm。水泥混凝土板的长宽比不宜超过1.35，面积不宜大于25平方米。详见水泥砼路面纵缝、缩缝、胀缝设计图。

- 路用材料技术指标

1、水泥混凝土

（1）水泥技术要求

水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明。轻、中交通等级路面所使用水泥化学成分、物理性能等路用品质要求应符合下表的规定。

水泥的化学成分和物理指标

| 熟料游离氧化钙含量（%） | ≤1.8 |
| --- | --- |
| 氧化镁含量（%） | ≤6.0% |
| 铁铝酸四钙含量（%） | 12.0-20.0 |
| 铝酸三钙含量（%） | ≤9.0 |
| 三氧化硫含量（%） | ≤4.0 |
| 碱含量 | 怀疑有碱活性集料时Na2O+0.658K2 O≤0.6% 无碱活性集料时Na2O+0.658K2 O≤1.0% |
| 混合材种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰和粘土，有抗盐冻要求时不得掺石灰、石粉 |
| 氯离子含量（%） | ≤0.06 |
| 出磨时安全性 | 蒸煮法检验必须合格 |
| 标准稠度需水量 | 不宜>30% |
| 烧失量 | 不得>5.0% |
| 比表面积 | 宜在300~450m2/kg |
| 细度（80um） | 筛余量不得>10% |
| 初凝瞬间 | 不早于1.5h |
| 终凝时间 | 不迟于10h |
| 28d干缩率 | 不得>0.1% |
| 耐磨性 | 不得>3.0kg/m2 |

（2）细集料技术要求

| 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 机制砂单粒级最大压碎指标（%） | <20 | <25 | <30 |
| 氧化物（氯离子质量计%） | <0.01 | <0.02 | <0.06 |
| 坚固性（按质量损失计%） | <6 | <8 | <10 |
| 云母（按质量计%） | <1.0 | <2.0 | <2.0 |
| 天然砂、机制砂含泥量（按质量计%） | <1.0 | <2.0 | <3.0 |
| 天然砂、机制砂泥块含量（按质量计%） | 0 | <1.0 | <2.0 |
| 机制砂MB值≥1.4或不合格石粉含量（按质量计%） | <1.0 | <3.0 | <5.0 |
| 机制砂MB值<1.4或合格石粉含量（按质量计%） | <3.0 | <5.0 | <7.0 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 | 合格 | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计%） | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 轻物质（按质量计%） | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 有机制母岩抗压强度 | 火成岩不应小于100MPa;变质岩不应小于80MPa;水成岩不应小于60MPa |  |  |
| 表观密度 | >2500kg/m3 |  |  |
| 松散堆积密度 | >1350kg/m3 |  |  |
| 空隙率 | <47% |  |  |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后，有砂配置的试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验期的膨胀率应小于0.1% |  |  |

（3）粗集料技术要求

普通混凝土中采用的粗集料，主要是碎石和卵石，混凝土用粗集料的质量应满足下列技术要求：

| 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 碎石压碎指标（%） | <10 | <15 | <20 |
| 卵石压碎指标（%） | <12 | <14 | <16 |
| 坚固性（按质量损失计%） | <5 | <8 | <12 |
| 针片状颗粒含量（按质量计%） | <5 | <15 | <20 |
| 含泥量（按质量计%） | <0.5 | <1.0 | <1.5 |
| 泥块含量（按质量计%） | <0 | <0.2 | <0.5 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 | 合格 | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计%） | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 轻物质（按质量计%） | <0.5 | <1.0 | <1.0 |
| 岩石抗压强度 | 火成岩不应小于100MPa;变质岩不应小于80MPa;水成岩不应小于60MPa |  |  |
| 表观密度 | >2500kg/m3 |  |  |
| 松散堆积密度 | >1350kg/m3 |  |  |
| 空隙率 | <47% |  |  |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后，有砂配置的试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验期的膨胀率应小于0.1% |  |  |

（4）水

饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。对水质有疑问时，应检验下列指标，合格者方可使用。

①硫酸盐含量（按SO42计）小于0.0027mg/mm3

②含盐量不得超过0.005mg/ mm3

- PH值不得小于4

- 不得含有油污、泥河其他有害杂质

2、级配碎石

级配碎石液限应小于25％，塑性指数小于6，按重型击实标准，其压实度应大于96％，CBR值大于80％。

级配碎石施工技术要求参见《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015）；级配碎石混合料的级配组成见下表，同时级配曲线应为圆滑曲线。

级配碎石混合料的级配

| 方筛孔尺寸 （mm） | 37.5 | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过质量百分率（%） | 100 | 83～100 | 54～84 | 29～59 | 17～45 | 11～35 | 6～21 | 0～7 |

3、路缘石

（1）混凝土路缘石

产品技术要求应满足行业标准《混凝土路缘石》（JC 899）的有关规定。

抗折强度应大于、等于 4MPa，饱水抗压强度应大于、等于 30.0MPa，吸水率应小于、等于7%。

（2）路缘石施工

各种路缘石必须在沥青面层施工前安装完毕。路缘石埋置后应将回填材料压实或采取保护措施,防止面层施工时变形。严禁在各层沥青面层铺筑后再开挖面层埋设缘石。

4、水泥混凝土板块灌缝材料

采用加热施工式道路填缝料采用SBS类（I-D）热沥青，性能要求应符合下表要求：

加热施工式道路SBS改性沥青填缝料性能要求

| 试验项目 | SBS类Ⅰ-C | SBS类Ⅰ-D |
| --- | --- | --- |
| 针人度(25℃,5s,100g)(O.1mm) | 60~80 | 40~60 |
| 软化点(R&B)(℃) | ≥55 | ≥60 |
| 10℃延度(cm) | 一 | - |
| 5℃延度(5cm/min) ( cm) | ≥30 | ≥20 |
| 闪点(℃) | ≥230 |  |
| 25℃弹性恢复(%) | ≥65 | ≥75 |
| 老化试验TFOT后 |  |  |
| 质量变化(%) | ±1.0 |  |
| 残留针人度比(%)(25℃) | ≥60 | ≥65 |
| 残留延度(cm)(25℃) | 一 | 一 |
| 残留延度(cm)(5℃) | ≥20 | ≥15 |

- 施工工艺要求

1、水泥混凝土施工要求：

1）、路面面层下的基层：土路基施工，都必须按有关施工操作规程进行，做到均匀、密实、稳定、平整，影响路基强度和稳定的地面水和地下水必须采取拦截或排出路基以外的措施。

2）、不同品种的水泥必须分别存放，分别搅拌，分别使用。

3）、水泥混凝土的配合比必须通过试验试配，施工现场应按试验决定的配方进行配料拌制，不得任意更改。

4）、浇捣抹平后的水泥混凝土面层应做到平坦、微粗、密实、无抹痕、不落石子、无砂眼和气泡、整块路面应一次成型，不得在面层进行补浆，或晒干水泥。

5）、路面纵缝、横缝、胀缝、缩缝，应根据设计要求设置，施工缝根据施工实际情况设置，其位置宜设在缩缝处。

6）、当缩缝采用锯缝时，必须掌握锯缝时间，一般宜在混凝土强度达到8~12MPa是进行，也可以在工地用试锯法来确定合适的锯缝时间。

7）、水泥混凝土路面板允许拆模时间应根据气温和混凝土强度增长速度而定，最早允许拆模时间可参考下表，如各种临时性嵌缝板尚未拆除，亦应同时起出。

混凝土路面板最早允许拆模时间

| 昼夜平均气温℃ | 允许最早拆模时间（h） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 72 | （1）时间自混凝土成型后开始计算； （2）此表适用于硅酸盐和普通硅酸盐水泥，用矿渣水泥或粉煤灰水泥时，时间应适当延长。 |
| 10 | 48 |  |
| 15 | 36 |  |
| 20 | 30 |  |
| 25 | 24 |  |
| 30及以上 | 18 |  |

8）、当水泥混凝土路面强度达到设计强度的100%并封缝完毕后方能开放交通，如遇特殊情况需提前开放交通时，水泥混凝土板应达到设计强度的80%以上，并对车辆荷载进行限制。

2、水泥板块接缝填缝施工要求：

1）清除接缝中的旧填缝料和杂物，并将缝内灰尘吹净。

2）在缝的两侧各撒一层石粉(或用石灰水涂刷)防止灌缝填料污染路面。

3）应用灌缝机进行灌缝。

4）用加热式填缝料修补时，必须将填缝料加热至灌入温度。填缝料应与缝壁粘结良好，填灌饱满。在气温较低季节施工时，应先用喷灯将接缝预热。

5）在胀缝修理时，应先用热青涂刷缝壁再将接缝板压入缝内。对接缝板接头及接缝板与传力杆之间的间隙，必须用沥青或其他填缝料填实抹平。上部用嵌缝条的应及时入嵌缝条。

6）填缝料的其他施工要求：

填缝料缝内应做到饱满密实表面连续平整，粘接固。清缝灌缝作业应使用专用机具。填缝料灌注厚度宜为3~4cm。当缝深过大时的下部可填 2.5~3.0cm高的多孔柔性垫底材料或泡沫塑料支撑条。填缝料的灌注高度在夏天宜与路面板平冬天宜底于路面板2mm。施工质量验收标准应符合《公路水泥混凝土路面养护技术规程》附录A 和水泥混凝路面有关施工规范的规定。

- 验收标准

应按现行行业标准《公路工程质量检验评定标准（土建工程）》JTG F80/1和上海市工程建设规范《公路工程施工质量验收标准》DG/TJ 08-119、《公路养护工程质量检验评定标准》DG/TJ 08-2144各分项工程的基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料的规定对工程进行验收。除下述指标外，其他指标均参照相关验收标准。

- 钢筋水泥砼路面主要验收指标如下：

（1）弯拉强度≥4.5（MPa）；

（2）抗滑构造深度：0.6～1.0（mm）；

（3）路面平整度δ≤2.0（mm），IRI≤3.2（m/km），最大间隙h≤5.0（mm）；

（4）相邻板高差≤3（mm）；

（5）接缝顺直度≤10（mm）。

- 碎石垫层

压碎值≤40%，压实度≥95%。

- 同质砖

抗压强度≥40MPa，弯拉强度≥4.0MPa，平整度≤4mm，相邻块高差≤2mm，与侧石顶面高差≤5mm，井框与铺面高差≤3mm。路面抗滑性(BPN)≥60；面板拼缝宽度控制在 1～3mm。

外观质量要求：

a. 彩色图案拼装正确，铺面无明显色差。

b. 铺面平整、稳固，无空鼓、翘动、断块等缺陷。

c. 铺面边角整齐，纵横顺直，灌缝饱满，缝宽均匀。

d. 铺面横坡平顺，无积水、反坡缺陷。预制块与盖框、盲道，构筑物衔接和顺。

e. 铺面边角补缺部分的现浇水泥混凝土应分格整齐、表面平整。

- 其它

1、本工程水准点详见测绘单位的成果资料，施工前须将相关高程进行复核，有疑问及时向建设单位及设计单位联系。

2、水泥混凝土道路两侧拆排路缘石，本次人行道标高抬高12cm。新排两排水泥砼路缘石，尺寸为15cm（宽）×12 cm（高）×75 cm（长），采用C30预制砼。考虑后期本工程加铺沥砼路面，本次做双侧石，后期路面“白加黑”可铺至第一道侧石边。

3、根据市政府“沪府发[2011] 1号文”，《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见的通知》，对该工程可能存在的风险应做好应急预案，加强对事故风险的重视，施工时做好工程防护措施，避免造成不必要的火灾、泄露、沉降等恶性事故的发生。

- 图例标注