一、设计依据

1、设计任务委托书；

2、本工程的地形修测及道路测量资料、路面病害调查资料；

3、《2024年度奉贤区奉城镇乡村公路养护工程方案设计》

4、《上海市城市道路与公路设计指导意见》——沪建交(2009)1048号。

二、 采用的规范

- 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

- 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTJ D40-2011）

- 《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

- 《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

- 《公路沥青混凝土路面设计规范》（JTG D50-2017）

- 《路面设计规范》（DG/TJ08-2131-2013）

- 《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ F40-2004）

- 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T  F30-2014）

- 《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

- 《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）

- 《公路技术状况评定规程》（DG/TJ08-2095-2012）

- 《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）

- 《公路路面养护技术规范》（DB 31/T 489-2010）

- 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）

- 《上海市乡村公路建设与养护技术规程》（SZ-49-2006）

- 《公路养护工程质量检验评定标准》第一册 土建工程》（JTG 5220-2020）

- 《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

- 《上海市城镇化地区公路工程技术标准》（沪建交2013-94号）

- 《公路大中修工程设计规范》DG/TJ08-2191-2015）

三、技术标准

1、道路等级：三级公路；

2、设计车速：30km/h；

3、路面设计荷载：BZZ-100型标准车；

4、设计年限：5年。

五、工程概况及设计内容

1、工程概况

奉旺路为三级公路，是奉城镇奉城工业区内部重要的南北向通道，本工程南起团青公路，北至奉云东路。本工程全长约424.261m。断面形式为单幅式，路面为水泥混凝土路，根据现场踏勘，现状水泥路面存在裂缝、“井框差”、碎裂等病害。

2、设计范围

奉旺路南起团青公路，北至奉云东路，道路全长424.261m，桩号范围K0+019.671～K0+443.932，奉云东路交叉口包含在本工程范围内。

3、设计内容

1）板块维修（翻挖换板、清缝灌缝、注浆等）后加罩二层式。

六、平面设计

本工程道路平面线形维持原状。

七、纵断面设计

1、本工程采用吴淞高程系统。

2、纵断面设计根据路面结构，确保最小厚度及路拱。与现状路口接顺。

3、纵断面设计标准满足设计车速30km/h的要求，具体见道路纵断面设计图。

八、横断面设计

横断面维持现状不变，断面布置如下：

1.0m（土路肩）+12.0m（车行道）+1.0m（土路肩）=14.0m（道路宽度）。

车行道横坡按1.5%恢复，采用直线型路拱。

九、路面结构设计

1、车行道设计结构

1）板块维修后加罩二层式：

4cm AC-13C（SBS改性）

7cm AC-25C

粘层油PC-3乳化沥青（用量0.5L/m²）

骑缝铺设防裂贴（0.5m宽）

原有板块修复、注浆、灌缝等

5、对原水泥混凝土板块的维修施工方法

1）板块裂缝及接缝类修复

(1)轻微裂缝维修：对宽度小于3mm的轻微裂缝，采取扩缝灌缝。顺着裂缝扩宽成2.0cm的沟槽，槽深可根据裂缝深度确定，最大深度不得超过60mm。清除混凝土碎屑和灰土。采用聚氨酯材料进行灌缝。

(2)中等裂缝维修：对大于3mm，小于10mm的中等裂缝，采取局部半厚式修补。沿裂缝扩展方向，在裂缝两侧各150mm左右平行与横缝（或纵缝）进行切缝，切缝深度宜为板厚的1/3。凿除修补范围内的旧混凝土，凿毛切割面内壁。清除所有碎块和灰尘。浇筑强度大于等于原设计标准的混凝土（可掺入玻璃纤维或钢纤维等），及时振捣密实、抹平、刻痕喷洒养生剂养生。对跨越相邻板块的修补块，应在开放交通前按原标准重新设置缩缝和胀缝。

(3)严重裂缝维修：对宽度大于10mm的严重裂缝，采用全厚式修复。平行于缩缝(或纵缝)划线，对裂缝部位进行全深度切割，修补块的边长应不小于1m。破碎、清除旧混凝土过程中不得伤及基层、相邻面板和路肩。若破除的旧混凝土面积当天完不成混凝土浇筑时，其补块位置应作临时补块。凿毛切割面内壁，按原标准设传力杆和拉杆。清除所有碎块和灰尘后，按规定浇筑强度大于等于原设计标准的混凝土（可掺入玻璃纤维或钢纤维）等，及时振捣密实、抹平，喷洒养生剂养生。对跨越相邻板块的修补块，应在开放交通前按原标准重新设置缩缝和胀缝。

(4)板边修补：当对水泥混凝土面板边轻度剥落进行修补时，应将剥落的表面清理干净，用沥青混合料或接缝材料修补平整。当板边严重剥落时，其修补方法参照上述"中等裂缝维修"一条进行修复。当板边全深度破碎时，其修补方法参照上述"严重裂缝维修"一条进行修复。

(5)板角修补：板角断裂应按破裂面的大小确定切割范围，切割范围的确定详见《水泥混凝土板块处理设计图》。切缝后，凿除破损部分时，应凿成规则的垂直面。对原有钢筋不应切断，如果钢筋难以全部保留，至少也要保留20~30cm长的钢筋头，且应长短交错。原有滑动传力杆，如果有缺陷应予以更换并在新老混凝土之间加设传力杆，传力杆间距控制在30cm。

基层不良时，可采用C25混凝土浇筑基层。与原有路面板的接缝面，应涂刷沥青。如为胀缝，应设置接缝板。现浇混凝土，与老混凝土面板之间的接缝应切出宽3mm、深4mm的接缝槽，并灌入填缝材料。

(6)接缝料损坏维修：接缝中的旧填料和杂物，应予清除，并将缝内灰尘吹净。缩缝修理时，应先清除接缝中的旧嵌缝料和杂物，并将缝内灰尘清理干净,在缝的两边各洒一层石灰粉（或石灰水涂刷）；采用聚氨酯材料嵌缝。

在胀缝处理时，应先将热沥青涂刷缝壁，再将接缝板压入缝内。对接缝板接头及接缝板与传力杆之间的间隙，必须用沥青或其它填缝料填实抹平。上部用嵌缝条的应及时嵌入嵌缝条。其余要求与缩缝修理相同。

(7)纵向接缝维修：当相邻车道面板横向位移，纵向接缝张开宽度10mm以下时，采取聚氯乙烯胶泥、焦油类填缝料和橡胶沥青等加热施工式填缝料，其方法参见"填缝料损坏维修"一条执行。当相邻车道面板横向位移，纵向接缝张口宽度在10~15mm之间时，采取聚氯酯类常温施工式填料进行维修。

(8)纵向接缝破碎维修在破碎部位外缘，应切割成规划图形，其周围切割面应垂直于面板，底板宜为平面。清除混凝土碎块，吹净灰尘杂物，并保持干燥状态。用高模量补强材料，进行填充维修。

2）错台处理

板块错台大于0.2cm而小于1cm时，采用磨平机磨平。从错台最高点开始，纵向坡度控制在1%以内，横向宽度根据错台情况而定，直至相邻两块板齐平(高差控制在1mm以内)。研磨时同时洒水，磨平后刻纹。清除接缝内的杂物，并吹净灰尘，重新灌缝。板块错台大于1cm时，翻除板块后，重新浇注。按"翻挖换板"维修。板块错台小于0.2cm时，不予处理。

3）对碎裂严重板块，挖除老板块后浇筑新的板块

翻挖换板结构组合如下：

20cm(或与原板块等厚)  C30水泥混凝土(fr≥4.5MPa)

原老路基层

(1)当浇筑的板块厚度≥20cm，铺筑碎石+20cm C30素砼。

(2)当浇筑的板块厚度＜20cm且≥16cm时，重新浇筑与原板等厚的水泥混凝土板块并采用双层双向钢筋网片加固。

(3)当翻挖后发现板块厚度小于16cm，需再翻挖部分基层，采用C25素混凝土代基层后，再浇筑16cm水泥混凝土(fr≥4.5MPa)板块（采用双层双向钢筋网片加固）与相邻板块齐平。

(4)如在水泥混凝土板块翻挖后发现基层损坏或松散，应清除损坏或松散部分，若损坏或松散厚度≤10cm，可结合翻修的板块一起浇筑。若损坏或松散厚度＞10cm，应以C25混凝土进行填补，再浇筑翻修的板块。

(5)原混凝土板没有设置传力杆或拉杆折断，应用原规格钢筋焊接或重新安设。

(6)安装传力杆时应在板厚1/2处钻出比传力杆直径大约2~4mm的孔，孔间距30cm,误差小于3mm。横向施工缝传力杆直径为28mm，长度40cm，嵌入相邻保留板内深20cm。

(7)拉杆孔直径比拉杆直径大2~4mm，并沿相邻板块间的纵向接缝板厚1/2处钻孔，中心间距80cm。拉杆采用14mm螺纹钢筋，长度70cm，35cm嵌入相邻板内。

(8)传力杆和拉杆采用环氧砂浆固定，摊铺混凝土前，光圆传力杆的伸出端涂少许润滑油。

(9)传力杆若安装倾斜或松动失效，应予以调换。

4）对混凝土板块板底脱空的维修措施

规范要求主点弯沉值大于0.2mm，差异弯沉大于0.06mm的混凝土板块判定为板底脱空，采用板底注浆的方法进行处理。

（1）注浆顺序应沿一个车道边钻孔、注浆；注浆孔钻好后，应采用压缩空气将孔中的混凝土碎屑、杂物等清除干净，并保持干燥。

（2）钻孔孔径应与灌注嘴的大小一致，宜为50mm；深度宜穿过混凝土板20mm~30mm。

（3）灌注机械可用压力灌浆机或压力泵，灌注压力为1.5～2.0Mpa。

（4）当注浆压力急剧上升、超过控制压力时，或当浆体从接缝、裂缝或路肩处大量冒出时，或当板边或板角被抬高超过15mm时，应立即停止注浆。

（5）注浆孔灌浆完成后，应立即用楔形木塞堵孔；待注浆材料达到3.0Mpa后，取出木塞，用水泥砂浆封孔，捣实抹平；对注浆板块四周的接缝应重新灌缝。

（6）待砂浆抗压强度达到3.0Mpa时，用水泥沙浆堵孔，即可开放交通。

（7）注浆后板块主点弯沉值≤0.2mm，差异弯沉≤0.06mm，否则需进行补浆。

2）翻挖补强：

4cm  AC-13C（SBS改性）

7cm AC-25C

粘层油PC-3乳化沥青（用量0.5L/m²）

骑缝铺设防裂贴（0.5m宽）

22cm 水泥混凝土（fr≥4.5MPa 双层双向钢筋C12@200）

15cm 级配碎石

翻挖剩余道路结构

3）铣刨加罩二层式：

4cm  AC-13C（SBS改性）

7cm AC-25C

铣刨后剩余道路结构

4）路口接顺：

4cm  AC-13C（SBS改性）

AC-25C衬垫

原有水泥路面凿除4cm

十、附属工程

1、按照设计标高重新翻排侧石，切割路面增设平石。

2、出入口处红白杆进行更新。

3、工程范围内井座（盖）按照设计标高抬升，雨水口更换。

4、工程实施后，恢复道路标线，标志仍采用现有设施。

十一、路面排水

路面雨水通过横坡排入就现有雨水口，收入雨水管道。

十二、材料要求

1、沥青混凝土面层

1）沥青面层的上面层采用SBS改性沥青

| 项目 | SBS(I-D) |
| --- | --- |
| 针入度25℃,100g,5s(1/10mm) | 30～60 |
| 针入度指数PI | 0 |
| 5℃延度，5cm/min(cm) | ≥20 |
| 软化点T R＆B (℃) | ≥60 |
| 135℃运动粘度(Pa.s) | ≤3 |
| 闪点(℃) | ≥230 |
| 溶解度(%) | ≥99 |
| 25℃弹性恢复（%） | ≥75 |
| 贮存稳定性离析，48h软化点差(℃) | ≤2.5 |
| TFOT(或RTFOT)后残留物 |  |
| 质量变化（%） | ≤±1.0 |
| 针入度比25℃（%） | ≥65 |
| 延度5℃（cm） | ≥15 |

2）沥青混合料

| 试验指标 | 改性沥青混合料 |
| --- | --- |
| 击实次数（双面）（次） | 75 |
| 空隙率VV（%） | 3～5 |
| 稳定度MS不小于（kN） | 8 |
| 流值FL（mm） | 2～4 |
| 车辙试验动稳定度(次／mm) | ≥3000 |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度(％) | ≥85 |
| 冻融劈裂试验的残留强度比(％) | ≥85 |

3）粗集料

| 指 标 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 石料压碎值不大于（%） | 28 |
| 洛杉矶磨耗损失不大于（%） | 30 |
| 表观相对密度不小于（t/m3） | 2.5 |
| 吸水率不大于（%） | 3.0 |
| 坚固性不大于（%） | 12 |
| 针片状颗粒含量（混合料）不大于（%） | 18 |
| 其中粒径大于9.5mm不大于（%） | 15 |
| 其中粒径小于9.5mm不大于（%） | 20 |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量不大于（%） | 1 |
| 软石含量不大于（%） | 5 |
| 与沥青的粘附性不小于 | 4级 |

注：如粘附性没有达到要求需要添加抗剥落剂

4）细集料

| 指 标 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 表观相对密度不小于（t/m3） | 2.45 |
| 坚固性（＞0.3mm部分）不小于（%） | — |
| 含泥量（小于0.075mm的含量）不大于（%） | 5 |
| 砂当量不小于（%） | 50 |
| 亚甲蓝值不大于（g/kg） | — |
| 棱角性（流动时间）不小于（s） | — |

5）填料

| 指 标 |  | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 表观相对密度不小于（t/m3） |  | 2.45 |
| 含水量（%）不大于 |  | 1 |
| 外观 |  | 无团粒结块 |
| 亲水系数 |  | ＜1 |
| 粒度范围 | ＜0.6mm（%） ＜0.15mm（%） ＜0.075mm（%） | 100 |
|  |  | 90~100 |
|  |  | 70~100 |
| 塑性系数 |  | ＜4 |
| 加热安定性 |  | 实测记录 |

2、乳化沥青粘层油

沥青混合料面层之间应喷洒粘层油，粘层油采用PC-3乳化沥青，用量为0.5L/m2。所使用的基质沥青标号宜与主层沥青混合料相同。

3、应力吸收层（橡胶沥青）

| 指标 | 单位 | 洒布型高稠度橡胶复合改性沥青 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度(25℃，5s，100g) | 0.1mm | 30~60 | T0604 |
| 软化点(TR&B)，不小于 | ℃ | 60 | T0606 |
| 旋转粘度180℃ | Pa.S | 2.0~5.0 | T0625 |
| 弹性恢复25℃，不小于 | % | 60 | T0662 |
| 存稳定性离析，48h软化点差，不大于 | ℃ | 5 | T0661 |
| 延度5℃（5cm/min）不小于 | cm | 5 | T0605 |

4、水泥

路面采用普通硅酸盐水泥，水泥弯拉强度、抗压强度应符合下表的规定。

| 龄期（d） | 3 | 28 |
| --- | --- | --- |
| 抗压强度（MPa）,≥ | 17.0 | 42.5 |
| 弯拉强度（MPa）,≥ | 4.0 | 7.0 |

5、注浆配合比（推荐）

| 水 | 水泥 | 膨胀剂（铝粉） | 减水剂（SN-Ⅱ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.35~0.38 | 1 | 0.002~0.003 | 0.01 |

十三、施工注意事项

1、沥青混凝土面层

1）沥青混凝土面层原材料及混合料质量必须符合规定要求，沥青混合料采用厂拌送到工地，应拌和均匀，色泽一致，无成块团，对明显花白，粗细粒料分离，结块成团，枯焦干散，油重明显过多过少，以及出厂温度超过范围或送到工地时温度低于规定的混合料，不得使用。

2）沥青混凝土铺筑时气温不得低于10℃，如在0-10℃气温施工时必须采取确保施工质量的有效措施，但不应在低于0℃及刮大风的冬季施工，晚间铺筑沥青混合料必须有充分的照明设施，雨天不得铺筑沥青混凝土。

3）沥青混凝土路面施工组织应做到快卸、快铺、快碾压。沥青混合料的最低摊铺温度应严格按照相关要求进行控制。

2、粘层沥青

1）新铺沥青面层与原有水泥混凝土板块之间必须喷涂粘层油。粘层油采用PC-3乳化沥青，用量为0.5L/m²。

2）粘层油宜采用沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴，洒布速度和喷洒量保持稳定。当采用机动或手摇的手工沥青洒布机喷洒时，必须由熟练的技术工人操作，均匀洒布。气温低于l0℃时不得喷洒粘层油，寒冷季节施工不得不喷洒时可以分成两次喷洒。路面潮湿时不得喷洒粘层油,用水洗刷后需待表面干燥后喷洒。

3）喷洒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条状，也不得有堆积。喷洒不足的要补洒，喷洒过量处应予刮除。喷洒粘层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。

4）粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成，或稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

十四、质量验收标准

本工程按照《公路养护工程质量检验评定标准》（第一册 土建工程）（JTG 5220-2020）实施验收。

主要验收指标：

1）压实度≥试验室标准密度的96％；

2）路面平整度：IRI≤3.0m/km；

3）渗水系数：沥青上面层≤70ml/min ；下面层≤80ml/min；

4）沥青混合料动稳定度≥3200次/mm下层≥1000次/mm。

十五、主要工程数量表

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板块维修后加罩二层式 | 3420.00 | m2 |  |
| 板块注浆 | 1710.00 | m2 | 暂估 |
| 翻挖新建 | 1632.00 | m2 |  |
| 路口接顺 | 347.00 | m2 |  |
| 水泥混凝土板块伸缩缝、清缝灌缝 | 1474.00 | m |  |
| 侧平石 | 918 | m |  |
| 红白杆 | 84 | 个 |  |
| 铣刨加罩二层式 | 310.00 | m2 |  |
| 井盖抬升（自调式防沉降） | 19 | 座 |  |
| 标线恢复及增设标牌 | 按实际 |  |  |