# 施工图设计总说明

- 工程范围

人民村2024年道路提升工程位于浦东新区泥城镇人民村，共包含13条道路。工程内容包括新建沥青路面、道路白加黑、沥青路面铣刨加罩以及增设防撞护栏、土路肩整修、进口坡整修、窨井抬升、增设标线等道路附属工程。主要工程建设范围及内容见下表：

人民村2024年道路提升工程建设表

| 序号 | 道路名称 | 道路点位 | 道路范围 | 长度(m) | 宽度(m) | 路面 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄沙港西路至大芦线 | 人民7组 | - | 232 | 3.5 | 新建沥青路面 |
| 2 | 9组进户路 | 人民9组 | 机耕桥下北至繁茂路段 | 325.31 | 6 | 白改黑提升 |
| 3 | 7-1 | 人民9组 | 孙建强宅前 | 196.89 | 4 | 白改黑提升 |
| 4 | 7-3 | 人民7组 | 顾国光宅前路 | 413.34 | 3 | 白改黑提升 |
| 5 | 7-6 | 人民7组 | 人民7组大桥下西路 | 126.23 | 4.5 | 白改黑提升 |
| 6 | 7-9 | 人民7组 | 新村委东侧路 | 79.07 | 5 | 白改黑提升 |
| 7 | 8-5 | 人民7组 | 顾锦标宅东路 | 347.96 | 3 | 白改黑提升 |
| 8 | 9-2 | 人民9组 | 林跃根西侧路 | 225.41 | 3 | 黑改黑提升 |
| 9 | 9-4 | 人民9组 | 刘红原宅前 | 203.42 | 5.5 | 白改黑提升 |
| 10 | 人民路小学至大芦线 | 人民5组 | - | 437.72 | 4 | 黑改黑提升 |
| 11 | 人民路大芦线北段 | 人民7组 | - | 446.4 | 4.5 | 黑改黑提升 |
| 12 | 11-4（高桥） | 高桥9组 | 邵荣宅西路 | 788 | 3 | 白改黑提升 |
| 13 | 9-7-1 | 人民9组 | - | 76 | 4 | 白改黑提升 |

- 工程主要内容

（1）道路白加黑工程：

- 与工程起终点、现状桥梁标高接顺段及路面严重破损处板块翻建，其余基层板块沥青灌缝处理、沿缝骑缝铺设防裂贴并进行板底注浆。（本工程无检测及测量，施工单位进场施工时，若发现道路现状与图纸相差较大，应及时与建设方、设计方沟通。）

- 道路板块处治修复后拉毛加罩2层沥青。

- 沿线进口坡及相交小路2m接顺段翻建。

- 路面两侧新建水泥砼路缘石。

- 道路两侧土路肩整修（车道两侧各0.5m）。

- 沿线窨井根据道路设计标高进行升井。

- 相交路口更换或新增红白杆。

- 路面完成后，设置标志标线。

（2）道路新建工程：

本工程涉及一条道路新建-黄沙港西路至大芦线，道路总长约232m，其中K0+000-K0+060段现状混凝土路面，K0+060-K0+232段为现状土路，本次对现状板块进行整治，拉毛加罩沥青，车道宽度为3.5m。现状土路段新建沥青路面。新建沥青路面宽度3.5m，新建段长度约152m，两侧新排路缘石、土路肩整修（车道两侧各0.5m）。其中沿河路段增设防撞护栏约87m，临河约20m设置路肩墙进行边坡防护。

（3）沥青路面铣刨加罩

本工程13条路中有三条现状沥青路面，本次拟对局部路段进行沥青铣刨加罩，对部分损坏严重路段基层板块翻修补强，骑缝铺设防裂贴并加罩沥青。

- 设计依据

1、设计中标通知书

2、地形资料

3、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013版）

4、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法及图表示例》

5、《上海市城乡建设和交通委员会关于印发<上海市村庄道路建设指导意见>的通知》[沪建交[2012]490号]

6、相关的国家规范和行业规定

7、地区规划资料、现场踏勘资料、相关工程资料及其他相关资料。

- 采用的规范、规程和验收标准

1、主要设计规范

- 《上海市农村公路提档升级工程技术指导意见》2018

- 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

- 《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）

- 《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）

- 《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190-2019）

- 《农村公路建设与养护技术规范》（DG/TJ08-0267-2022）

- 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

- 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1—2001）

- 《公路水泥混凝土路面养护技术规程》（[沪]SZ30-2002）

- 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50—2017）

- 《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142—2019）

- 《公路沥青路面养护设计规范》(JTG5421-2018)

- 《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)

- 《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)

- 《公路路基设计规范》（JTG D30－2015）

- 《路面设计标准》（DG/TJ08-2131-2022）

- 《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）

- 《公路技术状况评定规程》（DG/TJ08-2095-2012）

- 《公路路面养护技术规范》（DB31/T489-2010）

- 《公路大中修工程设计规范》（DG/TJ08-2191-2015）

- 《道路交通标志和标线》（GB5768.1/.3-2009/.2-2022）

- 《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

- 《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

- 《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）

- 《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）

- 《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）

- 《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）

- 《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》（GB/T 21383-2008）

- 《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）

- 《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）

- 《道路交通标志牌与支撑结构标准图集》（DB/JT08-122-2016）

- 《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》（GB/T 13912-2020）

- 《轮廓标》（GB/T 24970-2010）

- 《立面反光标记涂料》（JT/T 1327-2020）

- 《弹性交通柱》（GB/T 24972-2010）

- 《公路用凸面反光镜》（JT/T 801-2011）

- 《上海市农村公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》2017

- 《小交通量农村公路交通安全设施设计细则》（JTG/T 3381-03—2024）

- 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法及图表示例》（交公路发〔2007〕358号）

2、主要施工及工程验收规范

- 《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

- 《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

- 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）

- 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

- 《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）

- 《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）

- 《公路养护工程质量检验评定标准》（DG/TJ08-2144-2014）

- 《道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程》（DG/TJ 08-87-2016）

- 《公路工程质量检验评定标准 第一册（土建工程）》JTG F80/1-2017

- 《公路工程施工质量验收标准》（DG/TJ 08-119-2018）

其他相关现行施工及验收规范及标准。

- 设计标准

- 道路等级：四级公路；

- 设计速度：15km/h；

- 设计年限：路面加罩取5年；局部翻挖修复取8年。

- 荷载标准：BZZ-100KN；

- 净空高度≥4.5m。

- 道路工程设计

1、平面设计

（1）总体设计

由于道路两侧用地已确定，建筑已形成，故本工程对道路平面线形按现状路中进行拟合，平面线位基本维持既有平面线形不变。

（2）错车道设计

受道路用地范围限制，本工程现状没有错车道的道路不另行设置错车道。由于交通量小，路段相交出入口众多，路段短，可利用出入口进行错车。

（3）沿线道口及门前接坡设计

本工程沿线进口坡均为水泥混凝土进口坡，本次设计翻挖新建沥青进口坡，接顺现状出入口。

2、纵断面设计

纵断面主要考虑的因素：

（1）满足相应技术标准；

（2）满足各种管线的覆土要求；

（3）应充分考虑对沿线房屋及交叉口的影响，满足居民出行及排水要求。

现状砼路面程采用“白加黑”的提升方案，因此一般路段整体抬升沥青面层加罩厚度为10cm，道路起终点与现状接顺，不满足加罩厚度处原砼板块翻建。

现状沥青路面主要采用“铣刨加罩”的整治方案，基本维持现状道路标高；

黄沙港黄沙港西路至大芦线为新建沥青路面，现状有一土路，标高暂按现状土路标高进行控制，起终点与现状道路标高接顺。

3、横断面设计

（1）道路路拱

按照现状道路横坡，本次设置单面坡，坡向排水有利方向，采取自然散排，平均横坡为2%。

（2）路肩

本次设计道路，在现状有条件时均应设置土路肩，道路路肩宽度应不小于0.5m，平均厚度暂按0.5m考虑。对道路路面边线两侧土路肩进行修整，找坡，坡度≥3%。路肩培土应分层填筑，压实度不应小于 90%，层面平整。路肩用土应符合现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610）中路堤填料的相关技术要求，不合格的土不得直接用于路肩培土。

标准横断面布置如下：

0.5m（土路肩）+3.0-6m（车行道）+0.5m（土路肩）

4、路面结构设计

（1）道路白加黑结构为：

4cm  AC-13C 细粒式沥青混合料（SBS改性）

粘层油

6cm  AC-20C 中粒式沥青混合料

粘层油

沿缝骑缝铺设防裂贴（接缝两侧各25cm）

处理后的原水泥砼板块

（2）板块处理措施：

①原水泥砼损坏板块（一裂为三及以上）需进行翻建修复。为与工程起终点、现状桥梁标高接顺，对接顺范围内的水泥板块也进行翻建修复。翻建板块采用18cmC30水泥砼（抗弯拉强度≥4.5MPa）。

②除局部路面板块翻建修复外，其余路段路面板块按照以下方式处理：

A、轻度裂缝：对宽度小于 3mm 的轻微裂缝，采取扩缝注浆。Ⅰ、顺着裂缝护宽成 1.5~2.0cm 的沟槽，槽深可根据裂缝深度确定，最大深度不得超过2/3 板厚。

Ⅱ、清除混凝土碎屑，吹净灰尘后、填入粒径 0.3~0.6cm 的清洁石屑。

Ⅲ、根据选用的灌缝材料，按《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ 073.1-2001)附录 A 规定的灌缝材料固化后，达到通车强度、即可开放交通。

B、中度裂缝：主要为贯穿全厚的大于 3mm、小于 5mm 的中等裂缝。

Ⅰ、平行于缩缝划线,沿划线位置进行全深度切制。在保留板块边部，沿内侧 4cm 位置，锯 5cm 深的缝。

Ⅱ、破碎、清除旧混凝土过程中不得伤及基层、相邻面板和路肩。若破除的旧混凝土面积当天完不成混凝土浇筑时，其补块位置应作临时补块。

Ⅲ、全深锯门和半深锯门之间的 4cm 宽条混凝土垂直面应凿成毛面。

Ⅳ、处理基层时、基层强度符合规范要求，整平基层:基层强度低于规范要求,应予以补强，并严格整平,若基层全部损坏或松软，应按原设计基层材料重新作基层，其技术要求应符合现行《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)的规定。

Ⅴ、混凝土的配合比应根据设计弯拉强度、耐久性、耐磨性、和易性等要求，先用原材料进行配比设计,各种材料的物理性能及化学成分应符合现行《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)规定。

Ⅵ、用水量应控制在混合料运到工地最佳和易性所需的最小值,最大水灰比为 0.4。如采用 K 系列混凝土快速修补材料，水灰比以 0.30~0.40 为宜，坍落度宜控制在 2cm 内。混凝土 24h 弯拉强度应不低于 3.0MPa。

Ⅶ、混凝土摊铺应在混凝土拌和后 30~40min 内卸到补块区内，并振捣密实。

Ⅷ、浇筑的混凝土面层应与相邻路面的横断面物合,其表面平整度应符合现行《公路工

程质量检验评定标准》(JTGD63-2007)规定，补块的表面纹理应与原路面吻合。

Ⅸ、补块养生宜采用养护剂，其用量根据养护材料性能确定。

Ⅹ、做接缝时，将板中间的各缩缝锯切到 1/4 板厚处，将接缝材料填人缩缝内。

XI、混凝土达到通车强度后，即可开放交通

C、断角、破边：切除一定大小水泥砼板块后，重新浇捣混凝土。

D、错台：在错台达 0.3cm 以上的路段上，在混凝土板块上打孔，进行压浆处理，处理后上口进行磨平处理。错台在 0.3cm 以下的板块进行磨平处理。

③本次设计对未翻挖的板块进行板底压密注浆处理。

板底注浆工艺：

注浆孔布置图（单位：cm）

本次采用水泥注浆法，注浆采用42.5普通硅酸盐水泥，应注意如下要求：

a 、注浆孔的布设如上图所示；

b、灌注机械可用压力灌浆机或压力泵，灌注压力位1.5~2.0MPa；

c、注浆作业应先从沉陷量大的地方的注浆孔开始，逐步由大到小。当相邻孔

或接缝中冒浆，可停止泵送水泥浆，每注完一孔应用木契堵孔。

d、 待砂浆抗压强度达到3MPa时，用水泥砂浆堵孔，即可开放交通。

e、 施工完成后，应对板块弯沉进行复测，以主点弯沉不大于0.2mm及差异弯沉不大于0.06mm为准。

④路面纵缝、缩缝、胀缝应根据设计要求设置。纵向缝采用平缝，设置拉杆。缩缝按板块长度进行切缝，设胀缝。在起终点、桥头或其它固定构筑物处设胀缝，胀缝应与路面中心线垂直，缝壁必须垂直，缝宽一致，缝中不得连浆。胀缝传力杆的活动端，可设在缝的一边或交错布置。固定后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，其误差不得大于5mm。

（3）新建沥青路面结构（黄沙港西路至大芦线）

黄沙港西路至大芦线K0+060-K0+232段为新建沥青路面，为翻挖现状土路，挖除现状土路结构后，依据现状标高，对路床顶面进行整平、压实，然后新建路面结构。压实度≥94%，路基顶面回弹模量值不应小于20MPa。

新建结构为：

4cm  AC-13C 细粒式沥青混合料（SBS改性）

粘层油

6cm  AC-20C 中粒式沥青混合料

粘层油

18cm 水泥砼（抗弯拉强度≥4.5MPa）

40cm碎石（含路床换填处理厚度）

（4）沿线出入口及相交小路：

加罩沥青面层后路面抬高，需对相接进口坡进行接顺，考虑到现状出入口及进口坡均有不同程度损坏，为使标高接顺，本工程对沿线出入口及相交小路接顺范围翻挖新建。结构为：

4cm  AC-13C 细粒式沥青混合料（SBS改性）

粘层油

6cm  AC-20C 中粒式沥青混合料

粘层油

18cm 水泥砼（抗弯拉强度≥4.5MPa）

（5）路面整治工程数量表（根据现场踏勘情况暂估）

|  | 道路名称 | 总面积（m2） | 车行道拉毛加罩（m2） | 车行道铣刨加罩（m2） | 车行道新建（m2） | 土方（m3） | 板块翻建修复18cm砼（m2） | 板块修复比例 | 板块注浆（m2） | 注浆比例（注浆范围/无需翻建修复板块） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄沙港西路至大芦线 | 913 | 230 | / | 683 | 526 | / | / | 230 | 100% |
| 2 | 9组进户路 | 1819 | 1819 | / | / | 45 | 302 | 15% | 759 | 50% |
| 3 | 7-1 | 814 | 814 | / | / | 18 | 122 | 15% | 346 | 50% |
| 4 | 7-3 | 1255 | 1255 | / | / | 28 | 188 | 15% | 533 | 50% |
| 5 | 7-6 | 645 | 645 | / | / | 15 | 97 | 15% | 274 | 50% |
| 6 | 7-9 | 396 | 396 | / | / | 9 | 59 | 15% | 168 | 50% |
| 7 | 8-5 | 955 | 955 | / | / | 29 | 191 | 20% | 382 | 50% |
| 8 | 9-2 | 750 | / | 150（20%） | / | 23 | 150 | 20% | 0 | / |
| 9 | 9-4 | 1049 | 1049 | / | / | 31 | 210 | 20% | 420 | 50% |
| 10 | 人民路小学至大芦线 | 2006 | 250 | 527（30%） | / | 8 | 53 | 10% | 99 | 50% |
| 11 | 人民路大芦线北段 | 1920 | / | 384（20%） | / | 0 | / | / | 0 | / |
| 12 | 11-4（高桥） | 2407 | 2407 | / | / | 90 | 601.75 | 25% | 903 | 50% |
| 13 | 9-7-1 | 320 | 320 | / | / | 9.6 | 64 | 20% | 256 | 100% |

注：本工程无检测及测量，板块修复及板块注浆工程量均为暂估值，工程量以现场实际发生为准。施工单位进场施工时，若发现道路现状与图纸相差过大，应及时与建设方、设计方沟通。

5、全深度局部修补和整板换板

1）在修补的混凝土路面板块位置上，平行于缩缝或纵缝进行全宽度、全深度切割。

2）横向裂缝为避免修补块的纵向断裂和便于清除混凝土，修补块的纵向长度应不小于1m。同样为避免保留块的纵向断裂，保留块的纵向长度也应不小于1m，否则，应纳人范围一起清除后修补。补块的纵向接缝应避开车轮经常作用区。纵向修补的板块横向宽度不应小于1m。

3）路面的破碎应采用机械进行。破碎应从板中开始，逐渐向周边推进，以避免伤及周围保留板块，并尽可能保留周边板块上的传力杆或拉杆。破碎、清除旧混凝土过程中不得伤及基层、相邻板块和路肩。应避免伤及地下管道、管线等地下埋设物。

4）保留板块边部垂直面应凿成毛面，并钻孔安设传力杆。当原有板块缩缝和纵缝的传力杆或拉杆完好时，可加以修整后作为新的传力杆或拉杆。当原有拉杆、传力杆折断，或原来没有设置时，可用与原规格相同的钢筋焊接或重新按设；当传力杆在原横缝断面无法重新按设时，可将修补范围外延30cm左右，横向切缝，清除原有传力杆和混凝土，在新的横断面上重新按设传力杆。

① 在板厚的 1/2 处钻出比传力杆或拉杆直径大约 2~4mm 的孔。

② 传力杆和拉杆的直径、长度及间距等，见大样图。

③ 传力杆和拉杆宜用粘接剂固定在规定的位置，传力杆长度的一半嵌人保留板块内；拉杆长度的一半嵌人相邻车道板块内。摊铺混凝土前，光圆传力杆的露出端应涂少许润滑油。

5）处理基层时，基层强度应符合规范要求，并整平；基层强度低于规范要求时，应予补强并整平；若基层损坏或松散，可清除损坏或松散部分，并以C20混凝土进行填补。

6）混凝土的配合比应根据设计弯拉强度、耐久性、耐磨性、和易性等要求，先用原材料进行配比设计，各种材料的物理性能及化学成分应符合现行《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTJ021)规定。

7）将拌和好的混合料运至现场,摊铺振捣,尤其要注意板角的振捣密实。

8）浇筑的混凝土面层应与相邻路面的纵、横断面吻合。

9）补块的表面纹理应与原路面相吻合。满足加铺沥青层要求。

10）补块的养生宜采用养生剂,其用量根据养护材料性能而定。

11）在加铺沥青层前，对相邻板块的接缝进行切缝，切缝深度为板厚的 1/4，清除缝内杂物后灌缝。

12）混凝土达到设计强度后，即可加铺沥青层。

6、附属工程

- 土路肩

道路两侧土路肩整修。

- 井盖提升

现状道路上的窨井随道路改建同步提升。

- 路缘石

道路两侧新排水泥砼路缘石。

- 雨水口及雨水连管

根据现场踏勘情况，本次拟在8-5号路沿线增设2处平式单篦雨水口，以避免路面加罩沥青后，居民门口排水不畅。同时新建雨水连管，长度共计约8m，采用DN225 HDPE的双臂缠绕管，环刚度≥8kN/m²。

另，于黄沙港西路至大芦线K0+082处增设一根DN400过路管，长度约8m。

7、交通标志、标线设计

1）设计原则：

（1）以满足交通管理功能为前提，做到经济、合理、适用；

（2）必须做到醒目、易读、公认；

（3）道路交通作为国际交往和旅游业发展的纽带，图形符号是一种“跨文化”的标志，此类设施，必须兼顾本土文化背景，又要向国际标准靠拢。

（4）与悬臂标志杆件共设的柱式标牌，其设置净空高度一般不小于2.3m.

（5）凡是路口、单位出入口前50米及交通设施前20米范围内禁止种植高度超过1.2米的树木。

2）交通标志设计

（1）标志版面：交通标志板设计包括标志板的几何设计、外形尺寸、图案尺寸、版面文字尺寸、版面颜色、材料选择和板后加固形式、具体要求应参照国家标准的有关规定及地方规程执行。标志上的汉字、拉丁字和阿拉伯数字应严格采用GB5768规定的交通标志字体。为使用路者在夜间对版面信息有较好的视认效果，版面字体采用电脑刻字技术，文字及图案不可拼接。矩形（含正方形）版面尺寸内边框的圆角半径为相应版面中最大中文字高的0.2倍即R＝0.2h。

（2）标志板面反光材料：既要考虑各类反光膜的反光特性，使用功能，应用场合和使用年限，又要分清版面中不同内容部分的主次关系。根据反光材料的反光特性、使用功能，应用场合和使用年限。

反光膜应具有至少10年的使用寿命，不应出现褪色、脱胶、发霉、脱面、粉化、起皱等现象，各反光膜的逆反系数不低于初始逆反系数的70%。

警告、禁令和指示标志图案和底膜均采用微棱镜型超强级反光膜（Ⅳ类）。

其余标牌字膜及底膜除特别说明外均采用密封胶囊式玻璃珠型高强级反光膜（Ⅲ类）。

技术指标及施工验收要求参见《道路交通反光膜》（GB 18833-2012）。

Ⅲ类反光膜逆反射系数

| 观测角 | 入射角 | 最小逆反射系数RA/(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白色 | 黄色 | 橙色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 棕色 | 灰色 | 荧光 黄绿 | 荧光黄 | 荧光橙 |
| 0.2° | -4° | 250 | 175 | 100 | 5o | 45 | 20 | 12 | 125 | 200 | 150 | 75 |
|  | 15° | 210 | 145 | 84 | 42 | 35 | 16 | 10 | 100 | 170 | 125 | 65 |
|  | 30° | 175 | 120 | 70 | 35 | 25 | 11 | 8.5 | 75 | 140 | 105 | 50 |
| 0.5° | -4° | 95 | 66 | 38 | 19 | 15 | 7.5 | 5.0 | 48 | 75 | 55 | 30 |
|  | 15° | 90 | 62 | 36 | 18 | 13 | 6.3 | 4.3 | 40 | 70 | 55 | 25 |
|  | 30° | 70 | 50 | 28 | 14 | 10 | 5.0 | 3.5 | 32 | 55 | 40 | 20 |
| 1° | -4° | 10 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 |
|  | 15° | 10 | 7.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 4.8 | 8.0 | 6.0 | 3.0 |
|  | 30° | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 2.0 |

Ⅳ类反光膜逆反射系数

| 观测角 | 入射角 | 最小逆反射系数RA/(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白色 | 黄色 | 橙色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 棕色 | 荧光 黄绿 | 荧光黄 | 荧光橙 |
| 0.2° | -4° | 360 | 270 | 145 | 65 | 50 | 30 | 18 | 290 | 220 | 105 |
|  | 15° | 265 | 202 | 106 | 48 | 38 | 22 | 13 | 212 | 160 | 78 |
|  | 30° | 170 | 135 | 68 | 30 | 25 | 14 | 8.5 | 135 | 100 | 50 |
| 0.5° | -4° | 150 | 110 | 60 | 27 | 21 | 13 | 7.5 | 120 | 9o | 45 |
|  | 15° | 111 | 82 | 44 | 20 | 16 | 9.5 | 5.5 | 88 | 65 | 34 |
|  | 30° | 72 | 54 | 28 | 13 | 10 | 6.0 | 3.5 | 55 | 40 | 22 |
| 1° | -4° | 35 | 26 | 12 | 5.2 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 28 | 22 | 11 |
|  | 15° | 28 | 20 | 9.4 | 4.1 | 3.o | 1.5 | 0.8 | 22 | 17 | 8.5 |
|  | 30° | 20 | 15 | 6.8 | 3.0 | 2.0 | 1.o | 0.6 | 16 | 12 | 6.0 |

Ⅴ类反光膜逆反射系数

| 观测角 | 入射角 | 最小逆反射系数RA/(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白色 | 黄色 | 橙色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 棕色 | 荧光 黄绿 | 荧光黄 | 荧光橙 |
| 0.2° | -4° | 580 | 435 | 200 | 87 | 58 | 26 | 17 | 460 | 350 | 175 |
|  | 15° | 348 | 261 | 120 | 52 | 35 | 16 | 10 | 276 | 210 | 105 |
|  | 30° | 220 | 165 | 77 | 33 | 22 | 10 | 7.0 | 180 | 130 | 66 |
| 0.5° | -4° | 420 | 315 | 150 | 63 | 42 | 19 | 13 | 340 | 250 | 125 |
|  | 15° | 252 | 189 | 90 | 38 | 25 | 11 | 7.8 | 204 | 150 | 75 |
|  | 30° | 150 | 110 | 53 | 23 | 15 | 7.0 | 5.0 | 120 | 90 | 45 |
| 1° | -4° | 120 | 90 | 42 | 18 | 12 | 5.0 | 4.0 | 96 | 72 | 36 |
|  | 15° | 72 | 54 | 25 | 11 | 7.2 | 3.0 | 2.4 | 58 | 43 | 22 |
|  | 30° | 45 | 34 | 16 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 36 | 27 | 14 |

（4）标志颜色：交通标志的颜色应严格执行《道路交通标志和标线》（GB5768）中的有关规定。

（5）标志设置形式:

单柱式（直杆、弯杆）：无缝钢管立柱，钢筋混凝土基础；

交通标志原则上应单独立杆，如多个标志牌在一根支柱上并设时，最多不应超过四种，应按警告、禁令、指示的顺序，先上后下，先左后右的排列，同类标志的设置顺序，应按提示信息的危险程度先重后轻排列。道路标志牌位置当于照明、绿化、窨井等设置位置冲突时，可考虑在满足规范及使用要求范围内适当调整位置。 前置距离应满足道路在动态条件下发现、判读标志并采取措施的时间要求。前置距离可参见《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）表3.3.4。

交通标志设置的具体位置详见交通设计平面图。

（6）标志板几何尺寸

警告标志：三角形边长为70cm；

禁令标志：圆形直径为60cm，三角形为70cm；

指示标志：圆形直径为60cm，正方形边长为60cm；

线型诱导标牌：长方形边长为240cm，宽60cm设置于道路T型交叉口处；

（7）标志板颜色度按照GB/T8416-2003《视觉信号表面色》中有关规定。警告标志版面颜色为黄底、黑边图案；禁令标志为白底、红圈、红杠、黑图案，图案压杠；指示标志为蓝底、白图案。指路标志为蓝底白图案。

（8）标志板采用牌号为2024、T4状态的硬铝合金板，铝合金板拼接采用同批板切丝氩焊、贴膜面应采用磨光、抹腻、喷涂等处理。滑动槽采用LF2-M型铝合金制作。大于4.5平方米的板厚3mm，不大于4.5平方米的板厚2mm，其抗拉强度不小于289.3MPa，屈服点不小于241.2MPa，延伸率最小为4%～10%，标志板与滑动槽采用铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨平滑。板边进行卷边加固。标志板严禁纵向拼接，横向可拼接一次（反光膜亦如此），为了保证板面平整，板面背面采用横向及竖向滑动槽钢加固连结，并将板面周围卷边，卷边宽4cm。

（9）结构采用Q235钢，其质量指标应符合GB/T700-2016的要求；所有的钢铁件需进行脱脂、除锈等预处理后，再进行热浸镀锌、喷涂层处理，喷聚酯涂层厚度为80μm。

（10）滑槽、立柱、横梁、法兰盘等大型构件，其镀锌量不低于600g/m2；抱箍、紧固件及基础预埋件等小型构件，其镀锌量不低于350g/m2。交通标志防腐应按《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T18226-2015）执行。基础设计详见有关设计图纸。

（11）扎带和折扣应使用SS201（1Cr17Mn6Ni5N），夹座应使用SS304（0Cr18Ni9）不锈钢。扎带的边缘应平滑，以防损坏支撑件的镀层；扎扣和夹座上应分别有四个尖锐触角，在紧固时能切入构件中防止标志板松动。扎带的技术参数见下表。

扎带的技术参数表

| 扎带宽（mm） | 扎带厚（mm） | 最低屈服强度（N） | 最低断裂强度（N） | 伸长率（%） | 线膨胀系数K（在0~100℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19+3% | 0.76+2% | 6000 | 10000 | 40 | 15.7×10-6℃ |

（12）版面内容、图形及符号的形状和尺寸，施工前施工单位应与交通管理部门进一步沟通确认，使其与周边路网标志版面协调一致。指路标牌所有路名或地名均需地名办审核。

（13）标志支撑结构

① 主要设计参数：

标志杆件设计使用年限为50年，安全等级为二级，系数1.0；

标志板支撑结构风荷载：基本风速取值为30m/s（离地高10m及以下）；

支撑结构基础采用的地基承载力特征值应大于80kPa，混凝土基础设计环境类别为I类。

② 标志支撑结构

标志牌上部结构钢材宜采用Q235钢，化学成分和力学性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700-2016的规定。

标志杆立柱及横梁严禁使用卷板焊接钢管。当立柱直径大于152mm时，宜采用Q345无缝钢管制作，直径小于或者等于152mm时，可采用直缝焊接钢管。技术条件应分别符合现行国家标准《结构用无缝钢管》GB/T8162-2018和《直缝电焊钢管》GB/T13793-2016的要求。

③ 焊接材料：焊接材料的型号应与主体金属强度相适应，并符合现行国家标准及有关规范的规定。

④ 紧固件：紧固件的机械性能应符合现行国家标准及有关规范的规定。

⑤ 加工制作前应编制工艺和施工组织设计，在制作中宜实施工序质量控制建立质量保证体系。选用的钢材除应具有出厂合格证外，在下料前还应进行抽样复验，证明符合规范要求的质量标准后方可下料。钢结构的制作必须符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205及相关标准的规定。

⑥ 防腐层性能

a、镀锌构件表面应具有均匀完整的锌层，颜色一致，表面具有实用性光滑，不允许有流挂、滴瘤或多余结块。镀锌表面应无漏锌、露铁等缺陷。有螺纹的构件在热浸镀锌后，应清理螺纹或作离心分离。

b、镀锌构件的锌层应均匀，试样经硫酸铜溶液浸蚀规定次数后，无金属铜的红色沉积物。

c、镀锌构件的锌层应与基底金属结合牢固，经锤击或缠绕试验后，锌层不剥离、不凸起，不得开裂或起层到用裸手能擦的程度。

（14）标志支撑结构基础

① 不同型号的地面标志基础使用时需对应其相对应的标志上部结构。

② 基础放样时，应认真核对桩号、标高、尺寸及角度，若发现与道路线型、分隔带或车道有冲突，应及时予以调整。与其他构造物干扰，经监理工程师同意后可适当调整位置。

③ 基础底基坑开挖后，基底垫层施工前，应先对基底进行整平并夯实。当场地地基承载力达不到设计要求80kPa时，应对基底采用换填或其他方法进行处理，以达到基底地基设计承载力的要求，相关施工及检测应根据现行上海市工程建设规范《岩上工程勘察规范》DGJ08-37的规定执行。

④ 基础采用明挖法施工，开挖前应先对现场管线情况进行调查，避免对沿线管线造成影响。基础施工完毕后应及时回填，要求基坑开挖后应在24小时内完成基础砼浇筑。回填土可用二八灰土或素土分层夯实，压实系数不小于0.94。当地下水位高于基础底面且含有侵蚀性化学介质时，应采用合理的防侵蚀处理，并适当增大钢筋保护层的厚度。

⑤ 主要工程材料及标准

混凝土：基础垫层混凝土强度等级为C15，钢管柱底板下二次浇筑找平用无收缩细石混凝土强度等为C40，其余混凝土基础强度等级不低于C30。混凝土的技术标准必须符合相关技术规范的规定。

钢筋：桥梁普通钢筋采用热轧带肋钢筋HRB400、光圆钢筋HPB300、冷轧带肋钢筋CRB550技术指标须符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2、《冷轧带肋钢筋》GB13788的有关规定。

3）交通标线设计

（1）标线材料选用

人行横道标线采用双组分型涂料（反光型）；其他标线选用热熔型（反光型）涂料。

（2）标线设置规定

车行道边缘线：白色实线，线宽10厘米，用来指示机动车道的边缘，或用来划分机动车道与非机动车道的分界；在机动车需要跨越边缘线的地方除辟有紧急停车带的路段外应划白色虚线，宽15厘米，2米实线，4米空档。

（3）交通标线材料及技术要求

为了使标线白天黑夜同样清晰，需要使用寿命长，反光效果好的材料做标线，使用的标线涂料，应具有与路面粘结力强，干燥迅速，以及良好的耐磨性，耐候性，抗滑性（BPN≥45）等特点，做出的标线应具有良好的视认性，宽度一致，间隔相等，边缘整齐，线型规则，线条流畅。

① 本工程人行横道标线采用双组分型涂料（反光型），其他标线选用热熔型（反光型）涂料。确保标线使用寿命达到24个月以上（主干路、二级公路及以上等级道路使用寿命达到36个月以上）。施工要求如下：标线涂层厚度均匀，无起泡，开裂，发粘，脱落等现象；标线的端线与边线应垂直，误差≯±5°，其他特殊标线，其角度与设计值误差≯±3°；标线涂层厚度2.0±0.2mm（不含粘结剂层，其中突起型基线涂刷厚度为2.0mm，突起3.0mm。），按4.0kg/m2计。反光型和突起型涂料中预混玻璃珠含量应不低于30%，并符合GB / T 24722中预混玻璃珠的有关规定。标线表面撒玻璃微珠，应该分布均匀，含量为0.3～0.34kg/m2。

② 正常使用期间，反光标线的逆反射亮度系数应满足夜间视认要求。一般情况下，白色反光标线的逆反射亮度系数应不低于80mcd·m-2·lx-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数不低于50 mcd·m-2·lx-1。

新划标线的初始逆反射亮度系数应符合GB/T 21383的规定，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于150 mcd·m-2·lx-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于100 mcd·m-2·lx-1。

③ 标线涂料应符合下表要求

热熔型涂料性能要求

| 项 目 | 性 能 要 求 |
| --- | --- |
| 相对密度（g/cm2） | 1.8～2.3 |
| 软化点（℃） | 100～140 |
| 不粘胎干燥时间（min） | ≤5 |
| 色度性能 | 符合《路面标线涂料》5.1.5.2 |
| 抗压强度（MPa） | ≥12 |
| 耐磨性（mg） | 反光型：≤80；突起型：--。 |
| 耐碱性 | 在氢氧化钙饱和溶液中浸泡24 h应无变色、起皱、起泡、开裂等现象。 |
| 耐水性 | 在水中浸泡24 h应无变色、起皱、起泡、开裂等现象。 |
| 加热稳定性 | a) 在(200 ± 10) ℃条件下持续保温 4 h，无明显泛黄、焦化、结块等现象； b) 加热4 h后，涂层色品坐标应符合《路面标线涂料》5.1.5.2规定的范围，涂层亮度因数变化范围应不大于规定的亮度因数的6. 25%。 |
| 玻璃珠含量（%） | 不低于30 |
| 人工加速耐候性 | 经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微粉化和变色，色品坐标应符合《路面标线涂料》5.1.5.2表2和图1的规定，涂层亮度因数变化范围应不大于表2中规定的亮度因数的20%。 |
| 流动度（mm） | 反光型：90±5；突起型：50±5。 |
| 耐热变形性(% )[(60 ± 2) ℃，50 kPa，1 h] | ≥90. 0 |
| 总有机物含量(% ) | ≥19. 0 |
| 涂层低温抗裂性 | - 10 ℃保持4 h，室温放置，4 h为一个循环周期， 连续做，3个循环周期后应无裂纹。 |

双组分型涂料性能要求

| 序号 | 项目 |  | 性 能 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 反光型 | 突起型 |
| 1 | 容器中状态 |  | 应无结块、结皮、易于搅拌，搅拌后色泽均匀一致。 |  |
| 2 | 预混玻璃珠 | 预混玻璃珠含量 | 预混玻璃珠含量应不低于 30% |  |
|  |  | 预混玻璃珠成圆率 | 不低于 GB / T 24722 中的规定。 |  |
| 3 | 有害物质含量 |  | 符合 JT / T 1326—2020 中第4章的规定 |  |
| 4 | 施划性能 |  | 在有气或无气喷涂、刮涂、甩涂、滚涂、成型时,施划性能应良好 |  |
| 5 | 涂层性能 | 涂层外观 | 干燥后,涂层应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎等现象,颜色均匀一致。 |  |
|  |  | 色度性能 | 按《路面标线涂料》5.1.5.2的规定 |  |
|  |  | 耐水性 | 在水中浸泡 24 h 应无变色、起皱、起泡、开裂等现象。 |  |
|  |  | 耐碱性 | 在氢氧化钙饱和溶液中浸泡 24 h 应无变色、起皱、起泡、开裂等现象。 |  |
|  |  | 人工加速耐候性 | 经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微粉化和变色，色品坐标应符合《路面标线涂料》5.1.5.2表2和图1的规定，涂层亮度因数变化范围应不大于表2中规定的亮度因数的20%。 |  |
| 6 | 密度ρ(g/cm3) |  | 1.5≤ρ≤2.0 |  |
| 7 | 凝胶时间( min) |  | ≥10 |  |
| 8 | 不粘胎干燥时间(min) |  | ≤60 |  |
| 9 | 遮盖率(%) | 白色 | ≥95 |  |
|  |  | 黄色 | ≥80 |  |
| 10 | 耐磨性( mg) |  | ≤40 |  |
| 11 | 涂层低温抗裂性 |  | -10℃保持4 h，室温放置4h为一个循环，连续做3个循环后应无裂纹 |  |

反光标线用玻璃珠能要求

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
| 玻璃珠状态 | 粒状或松散团体，清洁无杂物 |  |
| 比重（g/cm3）（在23±2） | 2.4～2.6 |  |
| 粒 径 | 标准筛筛号（目） | 筛余物（%） |
|  | 30 | 0 |
|  | 30～50 | 40～90 |
|  | 100 | 95～100 |
| 外 观 | 无色透明球状，扩大10-50倍观察时，熔融团、片状、尖状物、有色气泡等瑕疵珠表面不应超过总量的2%。 |  |
| 折射率（20℃浸渍法） | ≥1.5 |  |
| 耐水性 | 取10g样品放于100ml蒸馏水中，于沸腾水浴中加热1h后冷却，玻璃珠表面不应出现模糊状，中和这100ml水所需0.01ml以下 |  |

④ 施工要求

a、路面清洁：路面应清洁干燥，不得存在松散颗粒、灰尘、沥青渣、油污或其他有害材料。

b、标线放样：应根据设计文件的要求确定标线位置、宽度、长度，标线应与道路线形相协调，流畅美观。施工中应注意导流线起终点位置。路面宽度渐变段的标线要自然顺畅。施工中视具体情况经监理工程师同意可作适当调整。

c、确定参数：应根据试验路段确定的施工参数进行施工。

d、预留位置：应采取措施为位于禁止跨越同向或对向车行道分界线上的突起路标预留位置。

e、热熔型涂料标线施工：热熔型涂料标线施工时，应在路面上先涂抹60～230g/m2的下涂剂。下涂剂不粘车轮胎、不粘附灰尘和砂石时，可进行标线涂布作业。根据热熔型涂料采用的树脂类型和配方，将热熔型涂料加热至180～220℃之间的合适温度后，可用划线机涂敷于路面，同时撒布玻璃珠，撒布时间应严格控制。施工完成后5min，涂料不粘附轮胎时，可开放交通。

f、双组份涂料标线施工：双组份涂料标线应采用专用设备施工。施工前应将主剂、固化剂组份按产品说明书规定的比例搅拌均匀，其中固化剂组份用量应根据环境温度等进行调整。施工过程中应注意各组份出料量的控制，并结合实际情况对设备压力、喷嘴口径、涂料黏度等进行调整。施工后应按设备生产厂家提供的方法对设备进行及时清洗。施工完成后60min不粘附轮胎时，可开放交通。

g、交通标线以外的路面，应保持清洁。当因标线材料导致的污染面积超过1000mm2时，应进行清除。

4）红白杆

设在通往主线的支路路口两侧，提醒主线通行的车辆注意支路路口有车出入，设置示意见下图，标柱宜采用弹性材料，本次设计考虑到使用耐久性和地区使用要求，柱体材质采用金属材料（包括不锈钢、镀锌钢管等），外贴Ⅴ类反光膜。设计标准高度为80cm，柱体直径12cm，壁厚5mm，混凝土基础，禁车柱埋入砼部分30cm，应打孔并正交穿两根20cm长φ12钢筋，砼基础大小30×30×35（高）cm。设置间距2m。

注：单位：厘米。

公路道口标柱设置示意图

5）施工注意事项

（1）“交通平面设计图”中各类标志均按《道路交通标志和标线》有关规定布置，并结合本路实际情况经与有关部门沟通共同确定。施工前应根据现场情况对标志版面内容及设置位置进一步核实，如道路名称改变或标志位置与挡土墙或管线等结构物发生矛盾时，应及时与设计人员协商解决。

（2）出入口处，布置在两侧分隔带楔形端中的单柱型标志，由于隔离带较窄，施工前需放线校核所给位置处板面与隔离带的关系，若板面不能满足限界要求，可适当调整标志位置。

（3）标志安装时应尽可能与道路中线垂直或成一定角度：禁令和指示标志0°～10°或30°～45°，指路和警告标志为0°～10°。路上方标志版面宜面向来车俯仰0°～10°。

（4）指路标志中所涉及的路名及地名应提前与规划、地名办及交管部门进行沟通，与设计不一致时，经审查后与设计人员协商，并在制作前更正过来。

（5）在制作基础时，需将底座法兰盘安装角度进行核实，确保安装角度的准确性，如有发生疑问请及时与设计人员联系。

（6）标志基础的基底要求整平夯实，确保基底承载力80kPa，如达不到需做基底处理。四周回填应密实。

（7）标志支架及连接铁件均应做防锈处理，外露部分均采用热浸镀锌处理，立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2。立柱、横梁、法兰盘及各种连接件均采用热浸镀锌后喷塑，均为热浸镀锌后喷涂层，喷聚酯涂层厚度为80μm。

（8）路侧基础埋设前，需查清和路下管线的关系，避免破坏管线。

（9）已做好的基础要妥善保护，避免被弃土等覆盖，如施工场地不能避免被覆盖时必须在基础位置设立明显的标记标识。

（10）版面制作需按图纸进行，版面尺寸与版面基础结构有关，若在施工安装过程中遇到特殊基础情况，或采用不同的支撑形式时，版面尺寸可能会相应改变。

（11）各类交通标志必须保证路面净空要求。

（12）基础预埋的地脚螺栓应在预埋前加工挑丝，挑丝质量应严格把关，不符合要求的构件不得埋入基础，预埋位置严格按图纸定位，外露长度应符合设计要求，并对外露螺纹加以妥善保护。所有立柱底座施工时需进行C20砼抱封处理，包封面积大于底法兰5cm，厚度15cm，表面平整。

（13）路侧基础埋设前，需查清是否有障碍物遮挡标志（如灯杆、树木等），如有问题，及时通知设计人员。

（14）平面图中各类标线均按“国标”有关规定布置，施工时须严格按照设计图纸进行施工，如遇现场情况与图纸不符合，请及时通知设计人员。

（15）标线表面的抗滑性能一般应不低于所在路段路面的抗滑性能。连续设置的实线类标线，应每隔15m左右设置排水缝，其他标线有可能阻水时，应沿排水方向设置排水缝，排水缝宽度一般为3cm～5cm。

（16）与现况道路相接处，应保证标线的顺接。

（17）施工中如有问题，请及时与设计人员协商解决。

- 防撞护栏设计

- 技术要求

护栏立柱采用打入法施工时，应与通信管道、电力管道和排水设施的施工相协调。排水设施与护栏冲突时，宜修改排水设施的位置，或根据实际情况变更护栏设计。立柱打入的护栏宜在水泥混凝土路面、沥青路面下面层施工完毕后施工，不得早于路面基层施工，并控制好护栏立柱高程。

立柱放样时，应调查立柱所在位置是否存在地下管线、排水沟、泄水槽等设施，或构造物顶部埋土深度不足的情况。

采用打入法施工时，立柱表面可标注表示打入深度的刻度尺。打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，应将其全部拔出，将基础压实到设计规定的要求后再重新打入。立柱无法打入到要求深度时，不得将立柱的地面以上部分焊割、钻孔，不得使用锯短的立柱，宜采用钻孔法安装立柱，也可采用挖埋法安装立柱，或变更成混凝土基础。

在铺有路面的路段设置立柱时，柱坑从路基至面层以下5cm处应采用与路基相同的材料回填并分层夯实，余下部分应采用与路面相同的材料回填并压实。

立柱间距不规则时，可利用调节板、梁进行调节，不得采用现场切割护栏板的方法。

所有的连接螺栓及拼接螺栓应在护栏的线形达到规定要求时方能拧紧。终拧扭矩应符合下表的规定。

连接螺栓及拼接螺栓的终拧扭矩规定值

| 螺栓类型 | 螺栓直径(mm） | 扭矩值Nm) |
| --- | --- | --- |
| 普通螺栓 | M16 | 60~68 |
|  | M20 | 95~102 |
|  | M22 | 163~170 |
| 高强螺栓 |  | 315~430 |

- 波形梁护栏验收

- 护栏立柱的埋深、基础规格、土基压实度、端部和过渡段处理应符合设计规范和设计文件的规定。

- 立柱位置、立柱中距、垂直度﹑横梁中心高度应符合设计要求。

- 所有构件不应因运输、施工造成防腐层的损伤。

- 直线段护栏不得有明显的凹凸、起伏现象﹔曲线段护栏应圆滑顺畅，与线形协调一致。

- 波形梁板搭接方向应正确，搭接平顺，垫圈齐备﹐螺栓紧固。

- 防阻块、托架、端头等的安装应与设计文件相符，安装到位，不得有明显变形、扭转、倾斜。

- 波形梁板和立柱不得现场焊接和钻孔。

- 立柱及柱帽应安装牢固，其顶部应无明显塌边、变形裂等缺陷。

- 波形梁护栏施工质量实测应符合下表的规定。

波形梁护栏施工质量实测要求

| 项次 | 项目 | 单位 | 允许偏差值 | 检查数量 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 安装位置 | mm | ≤10 | 50m |  | 钢尺量测 |
| 2 | 直顺度 | mm | ≤5 | 20m |  | 用20m直线量取最大值 |
| 3 | 高度 | mm | —10～＋20 | 20m |  | 钢尺量测 |
| 4 | 相邻单元组件 边框高差 |  | ≤5 | 20m |  | 钢尺量测 |
| 5 | 固定式垂直度 | mm | ≤5 | 20m |  | 垂线＋钢尺量测 |

- 主要材料及施工技术要求

- 沥青

基质沥青采用优质国产A级70号石油沥青，沥青中添加SBS改性剂，质量要求应符合相关规范规定。

A级70号道路石油沥青技术要求

| 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5s，100g） | 0.1mm | 60—80 | T 0604 |
| 针入度指数 PI |  | -1.5～+1.0 | T 0604 |
| 软化点（R&B）不小于 | ℃ | 46 | T 0606 |
| 60℃动力粘度 不小于 | Pa·S | 180 | T 0620 |
| 10℃延度 不小于 | cm | 15 | T 0605 |
| 15℃延度 不小于 | cm | 100 |  |
| 蜡含量（蒸馏法） 不大于 | % | 2.2 | T 0615 |
| 闪点 不小于 | ℃ | 260 | T 0611 |
| 溶解度 不小于 | % | 99.5 | T 0607 |
| TFOT(或RTFOT) 后 |  |  | T 0610或 T 0609 |
| 质量变化 不大于 | % | ±0.8 |  |
| 残留针入度比（25℃） 不小于 | % | 61 | T 0604 |
| 残留延度（10℃） 不小于 | cm | 6 | T 0605 |

SBS改性沥青技术要求（I-D）

| 指标 | 单位 | 指标值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5s，100g） | 0.1mm | 40~60 | T 0604 |
| 针入度指数PI 不小于 |  | 0 | T 0604 |
| 软化点（R&B） 不小于 | ℃ | 65 | T 0606 |
| 135℃运动粘度 不大于 | Pa.s | -- | T 0625或T 0619 |
| 5℃延度，5cm/min 不小于 | cm | 20 | T 0605 |
| 弹性恢复25℃ 不小于 | % | 75 | T 0662 |
| 闪点 不小于 | ℃ | -- | T 0611 |
| 溶解度 不小于 | % | -- |  |
| 48h软化点差 不大于 | ℃ | -- |  |
| TFOT(或RTFOT)后质量变化 不大于 | % | ±0.6 | T 0610或T 0609 |
| 残留针入度比（25℃） 不小于 | % | 65 | T 0604 |
| 残留延度（10℃ ） 不小于 | cm | 15 | T 0605 |

- 密集配沥青混合料

1）沥青

车行道上面层采用密集配沥青混合料。沥青采用SBS（I-D）改性的A级70号石油沥青。

车行道下面层采用密集配沥青混合料。沥青采用A级70号石油沥青，添加抗车辙剂。

2）粗集料

表面层用粗集料应选用硬质、耐磨碎石，应采用辉绿岩或玄武岩。其他层粗集料采用石灰岩，粗集料必须由具有生产许可证的采石场生产或施工单位自行加工。粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙，质量应符合相关规范的规定。当单一规格集料的质量指标达不到表中要求，而按照集料配比计算的质量指标符合要求时，工程上允许使用。

表面层用石料磨光值PSV不小于42。集料与沥青应具有良好的粘附性，各面层所用集料与沥青的粘附性不小于4级。粘附性达不到要求时，应通过掺入适量的消石灰、水泥或抗剥落剂等措施，提高粘附性等级及混合料的水稳定性。

质量技术要求具体如下表：

沥青混合料用粗集料质量技术要求

| 指标 | 单位 | 指标值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值，不大于 | % | 30 | T 0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 | % | 35 | T 0317 |
| 表观相对密度，不小于 | t/m3 | 2.45 | T 0304 |
| 吸水率，不大于 | % | 3.0 | T 0304 |
| 坚固性，不大于 | % | -- | T 0304 |
| 针片状颗粒含量（混合料）不大于 其中粒径大于9.5mm，不大于 其中粒径小于9.5mm，不大于 | % % % | 20 -- -- | T 0312 |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量不大于 | % | 1 | T 0310 |
| 软石含量 | % | 5 | T 0320 |

3）细集料

细集料必须由具有生产许可证的采石场、采砂场生产。细集料应该洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。细集料应采用机制砂，其级配应符合S16的要求。

集料质量技术要求如下表：

沥青混合料用细集料质量要求

| 指标 | 单位 | 指标值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | t/m3 | 2.45 | T 0328 |
| 坚固性（>0.3mm部分），不小于 | % | -- | T 0340 |
| 含泥量（小于0.075mm的含量），不大于 | % | 5 | T 0333 |
| 砂当量，不小于 | % | 50 | T 0334 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | -- | T 0349 |
| 棱角性（流动时间），不小于 | s | -- | T 0345 |

4）填料

沥青混合料的填料必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，其质量应符合下表技术要求，回收粉尘不得再利用，且每200T需检验一次。

沥青混合料用矿粉质量要求

| 项目 | 单位 | 指标值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | t/m3 | 2.45 | T 0352 |
| 含水量，不大于 | % | 1 | T 0103烘干法 |
| 粒度范围<0.6mm <0.15mm <0.075mm | % % % | 100 90~100 70~100 | T 0351 |
| 外观 | － | 无团粒结块 |  |
| 亲水系数 | － | <1 | T 0353 |
| 塑性指标 | % | <4 | T 0354 |
| 加热安定性 | － | 实测记录 | T 0355 |

5）混合料要求

沥青面层应具有坚实、平整、抗滑、耐久的品质，并具有高温抗车辙、低温抗开裂，以及良好的抗水损害能力。

- 表面层的抗滑性能以横向力系数( SFC60)和路面宏观构造深度TD(mm)为主要指标。在交工验收后一年之内（除冬季外）测试的路面抗滑性能指标应符合下表的技术要求。

抗 滑 技 术 指 标

| 交 工 验 收 值 |  |
| --- | --- |
| 横向力系数SFC60 | 构造深度TD(mm) |
| ≥54 | AC≥0.55 |

注：①横向力系数(SFC60 )-----用横向力系数测试车，在60±1km/h车速下测得的横向力系数。

②路面宏观构造深度TD(mm)-----用铺砂法测定。

（2）沥青路面的压实度采取重点对碾压工艺进行过程控制，适度钻孔抽检压实度的方法。沥青路面的压实度以实验室密度（即沥青拌和厂取样实测的马歇尔试件密度）为标准密度，沥青混合料压实度为96％。

（3）沥青混合料配合比设计应按《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）表5.3.2-1和表5.3.2-2推荐的级配范围，采用马歇尔试验法进行目标配合比设计，其技术标准应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）表5.3.3-1中其他等级公路的要求，并检验沥青混合料的高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性等性能指标。

①沥青混合料以动稳定度（次/mm）来评价其高温稳定性。必须在规定的条件下进行车辙试验，并满足下列要求：改性沥青混合料的动稳定度≥2800，普通沥青混合料的上面层动稳定度≥2000，普通沥青混合料的其他层动稳定度≥1200。当沥青混合料达不到技术指标的要求时，应采取调整集料级配和沥青用量、提高沥青稠度等技术措施，以提高热稳性。

②沥青混合料必须在规定的条件下进行浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验检验水稳性，浸水马歇尔试验残留稳定度（%）≥80（普通）和85（改性），冻融劈裂试验的残留强度比（%）≥75（普通）和80（改性）。当沥青混合料水稳定性指标不满足要求时，应采取掺加抗剥落剂、调整沥青用量等技术措施，提高水稳性。

③混合料的低温抗裂性能，应以低温弯曲试验所得的破坏应变值评价，其破坏应变（με）≥2000（普通）和2500（改性）。

④利用轮碾机成型的车辙试验的试件，脱模架起进行渗水试验，沥青混合料对上面层渗水系数按不大于（70ml/min）控制，其他层按不大于80（ml/min）控制。

4）混合料的施工温度、拌制、运输、摊铺、碾压及接缝处理等应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中的规定要求。

5）混合料的施工质量管理与检查验收必须严格按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40－2004）第十一章执行。

- 水泥混凝土

（1）水泥技术要求

水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明。根据交通等级路面所使用水泥化学成分、物理性能等路用品质要求应符合下表的规定。

水泥的化学成分和物理指标

| 项 次 | 极重、特重、重交通等级 | 中、轻交通等级 |
| --- | --- | --- |
| 熟料游离氧化钙含量（%） | ≤1.0 | 1.8 |
| 氧化镁含量（%） | ≤5.0 | 6.0 |
| 铁铝酸四钙含量（%） | 15.0-20.0 | 12.0-20.0 |
| 铝酸三钙含量（%） | ≤7.0 | ≤9.0 |
| 三氧化硫含量（%） | ≤3.5 | ≤4.0 |
| 碱含量 | 0.6 | 怀疑集料有碱活性时，0.6； 无碱活性时，1.0 |
| 混合材种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧粘土和煤渣，有抗盐冻要求时不得掺石灰、岩粉 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧粘土和煤渣，有抗盐冻要求时不得掺石灰、岩粉 |
| 氯离子含量（%） | ≤0.06 | ≤0.06 |
| 出磨时安定性 | 雷式夹和蒸煮法检验均必须合格 | 蒸煮法检验均必须合格 |
| 标准稠度需水量 | 不宜>28% | 不宜>30% |
| 比表面积 | 300~450m2/kg | 300~450m2/kg |
| 细度（80um） | 筛余量不得>10% | 筛余量不得>10% |
| 初凝瞬间 | 不早于1.5h | 不早于0.75h |
| 终凝时间 | 不迟于10h | 不迟于10h |
| 28d干缩率 | 不得>0.09% | 不得>0.10% |
| 耐磨性 | 不得>2.5kg/m2 | 不得>3.0kg/m2 |

（2）细集料技术要求

极重、特重、重交通荷载等级公路面层混凝土用细集料质量不应低于下表中Ⅱ级的要求；中、轻交通荷载等级公路面层混凝土可使用Ⅲ级细集料。混凝土用细集料的质量应满足下列技术要求：

| 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 机制砂单粒级最大压碎指标（%） | <20 | <25 | <30 |
| 氯离子含量（按质量计%）≤ | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 机制砂氯离子含量（按质量计%）≤ | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| 坚固性（按质量损失计%）≤ | 6 | 8 | 10 |
| 云母含量（按质量计%）≤ | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 机制砂云母含量（按质量计%）≤ | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 天然砂、机制砂含泥量（按质量计%）≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 天然砂、机制砂泥块含量（按质量计%）≤ | 0 | 0.5 | 1.0 |
| 机制砂MB值≥1.4或不合格石粉含量（按质量计%） | <1.0 | <3.0 | <5.0 |
| 机制砂MB值<1.4或合格石粉含量（按质量计%） | <3.0 | <5.0 | <7.0 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 | 合格 | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计%）≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 轻物质（按质量计%）≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 机制砂母岩抗压强度（MPa）≥ | 80.0 | 60.0 | 30.0 |
| 机制砂母岩磨光值≥ | 38 | 35 | 30 |
| 表观密度 | ≥2500kg/m3 |  |  |
| 松散堆积密度 | ≥1400kg/m3 |  |  |
| 空隙率 | ≤45% |  |  |
| 碱活性反应 | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |  |  |
| 吸水率（%）≤ | 2.0 |  |  |
| 结晶态二氧化硅含量（%）≥ | 25.0 |  |  |

（3）粗集料技术要求

粗集料应使用质地坚硬、耐久、干净的碎石、破碎卵石或卵石。极重、特重、重交通荷载等级公路面层混凝土用粗集料质量不应低于下表中Ⅱ级的要求；中、轻交通荷载等级公路面层混凝土可使用Ⅲ级粗集料。混凝土用粗集料的质量应满足下列技术要求：

| 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 碎石压碎指标（%）≤ | 18 | 25 | 30 |
| 卵石压碎指标（%）≤ | 21 | 23 | 26 |
| 坚固性（按质量损失计%）≤ | 5 | 8 | 12 |
| 针片状颗粒含量（按质量计%）≤ | 8 | 15 | 20 |
| 含泥量（按质量计%）≤ | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 泥块含量（按质量计%）≤ | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 | 合格 | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计%）≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 洛杉矶磨耗损失（%）≤ | 28.0 | 32.0 | 35.0 |
| 岩石抗压强度 | 火成岩不应小于100MPa；变质岩不应小于80MPa；水成岩不应小于60MPa |  |  |
| 表观密度 | ≥2500kg/m3 |  |  |
| 松散堆积密度 | ≥1350kg/m3 |  |  |
| 空隙率 | ≤47% |  |  |
| 碱集料反应 | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |  |  |

（4）水

饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。对水质有疑问时，应检验下列指标，合格者方可使用。

①硫酸盐含量（按SO42计）小于0.0027mg/mm3

②含盐量不得超过0.005mg/ mm3

③PH值不得小于4

④不得含有油污、河泥其他有害杂质

- 路缘石

（1）混凝土路缘石

产品技术要求应满足行业标准《混凝土路缘石》（JC 899）的有关规定。

抗折强度应大于、等于 4MPa，饱水抗压强度应大于、等于 30.0MPa，吸水率应小于、等于7%。

人行道侧石的基层与道路路面基层共用。基座和侧脚坞塝应使用C20水泥混凝土。相邻侧石间须勾凹缝。

直线段应排砌长尺寸侧石，圆角处应排砌短尺寸侧石，进水篦块的截面形状应与侧石基本一致。

（2）路缘石施工

各种路缘石必须在沥青面层施工前安装完毕。路缘石埋置后应将回填材料压实或采取保护措施,防止面层施工时变形。严禁在各层沥青面层铺筑后再开挖面层埋设缘石。

- 接缝的维修和更换

1）接缝填缝料损坏维修，应符合下列规定：

（1）清除接缝中的旧填缝料和杂物，并将缝内灰尘吹净；

（2）在缝的两侧各撒一层石粉(或用石灰水涂刷)防止灌缝填料污染路面；

（3）应用灌缝机进行灌缝；

（4）用加热式填缝料修补时，必须将填缝料加热至灌入温度。填缝料应与缝壁粘结良好，填灌饱满。在气温较低季节施工时，应先用喷灯将接缝预热；

（5）用常温式填缝料修补时除无须加热外其施工方法与加热式填缝料相同；

（6）在胀缝修理时,应先用热青涂刷缝壁再将接缝板压入缝内。对接缝板接头及接缝板与传力杆之间的间隙，必须用沥青或其他填缝料填实抹平。上部用嵌缝条的应及时入嵌缝条。

（7）填缝料的其他施工要求：

填缝料缝内应做到饱满密实表面连续平整，粘接固。清缝灌缝作业应使用专用机具。填缝料灌注厚度宜为3~4cm。当缝深过大时的下部可填 2.5~3.0cm高的多孔柔性垫底材料或泡沫塑料支撑条。填缝料的灌注高度在夏天宜与路面板平冬天宜底于路面板2mm。

其求与施工质量验收标准应符合《公路水泥混凝土路面养护技术规程》附录A 和水泥混凝路面有关施工规范的规定。

2）纵向接缝张开维修，应符合下列规定

（1）当相邻车道面板横向位移接缝张开宽度小于等于 10mm时宜用聚氯胶泥焦油类填缝料和橡胶沥青等加热式填缝料，其方法参照第1）条执行。

（2）当相车道面板横向位移向接缝张开宽度于10mm小于等于15mm时用聚氨类常温式填缝料进行维修。

①清除缝内杂物和灰尘；

②按材料配比配制填缝料；

③宜采用挤压枪注人填缝料；

④填缝料固化后,方可开放交通。

（3）当纵向接缝张开宽度大于15mm 时采用沥青砂填缝。

- 填缝料

采用加热施工式道路填缝料性能要求应符合下表要求：

加热施工式道路石油沥青填缝料,SBS改性沥青填缝料性能要求

| 试验项目 | 70号石油沥青 | 50号石油沥青 | SBS类Ⅰ-C | SBS类Ⅰ-D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针人度(25℃,5s,100g)(O.1mm) | 60 ~80 | 40~60 | 60~80 | 40~60 |
| 软化点(R&B)(℃) | ≥45 | ≥49 | ≥55 | ≥60 |
| 10℃延度(cm) | ≥15 |  | 一 | - |
| 5℃延度(5cm/min) ( cm) | 一 |  | ≥30 | ≥20 |
| 闪点(℃) | ≥260 |  | ≥230 |  |
| 25℃弹性恢复(%) | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥75 |
| 老化试验TFOT后 |  |  |  |  |
| 质量变化(%) | ≤±0.8 |  | ±1.0 |  |
| 残留针人度比(%)(25℃) | ≥61 | ≥63 | ≥60 | ≥65 |
| 残留延度(cm)(25℃) | ≥6 | ≥4 | 一 | 一 |
| 残留延度(cm)(5℃) | 一 |  | ≥20 | ≥15 |

常温施工式填缝料的品种主要有聚氨酯类填缝料，橡胶类填缝料、硅酮类填缝料等。聚氨酯类和橡胶类填缝料的性能要求应符合下表的规定。

常温施工式聚氨酯类和橡胶类填缝料性能要求

| 序 号 | 试验项目 |  | 低模量型 | 高模量型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表干时间(h) |  | ≤8 | ≤6 |
| 2 | 失黏-固化时间(h) |  | ≤14 | ≤12 |
| 3 | 拉伸模量(MPa) | 23℃ | 0.20~0.40 | >0.40 |
|  |  | -20℃ | 0.30~0.60 | >0.60 |
| 4 | 定伸黏结性 | 23℃干态 | 定伸60%黏结接面无裂缠 | 定伸60%黏结面无裂缝 |
| 5 | 耐水性，水泡4d黏结性 |  | 定伸60%无破坏 | 定伸60%无破坏 |
| 6 | 弹性恢复率(%) |  | ≥75 | ≥90 |
| 7 | ( - 10℃）拉伸量(mum) |  | ≥25 | ≥15 |
| 8 | 固化后针人度(O.1mm) |  | 40~60 | 20~40 |
| 9 | 耐高温性 |  | (60 2)℃×168h倾斜5°，表面不流淌，开裂，发黏 | (80±2)℃×168h倾斜45°，表面不流淌开裂，发黏 |
| 10 | 负温抗裂性 |  | (-40±2)℃ x 168h弯曲90°不开裂 | (-202)℃ x168h弯曲90°不开裂 |
| 11 | 耐油性 |  | 93号汽油浸泡48h后，在温度(23±3)℃；湿度(S0±5)%下静置72h，拉仲模量下降≤20% |  |
| 12 | 抗光、氧、热加速老化(采用氙弧光灯照射法) |  | 180h照射后，外观：无流淌，变色，脱落，开裂，-10℃拉伸量不小于未老化前的80%，与混凝土的定伸黏结试验无裂缝 |  |
| 注：第7项根据自然气候区可选择在-20℃或-30℃下实测拉伸模量。 |  |  |  |  |

- 原水泥混凝土板块处理

加铺面层之前应对原混凝板块进行调查，逐块编号，绘制损坏和裂缝、接缝位置图。对于破碎板和断裂、严重错台、拱起的混凝土块应破碎、清除，整平基层后，用与原水泥混凝土板块等强度的水泥混凝土补平。

检测相邻板块接缝两侧的弯沉，当驶离方向或驶入方向的主点弯沉大于0.20mm或差异沉大于0.06mm时，可确定为板块脱空，应按规定进行注浆稳固处理。

对原水泥混凝土板块和新水泥混凝土板块所有接缝及裂缝应重新灌缝，然后进行防渗处理。

- 抗剥落剂

根据集料对沥青的粘附性试验确定是否掺加抗剥落剂，当粘附性小于4级时，建议在沥青混合料中掺入沥青用量 0.3%～0.4%的抗剥落剂，增加石料与沥青的粘结力。抗剥落剂的性能要根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）中“T0663-2000 沥青抗剥落剂性能评价试验”进行检验合格后，才能使用。

- 粘层油

在热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间必须喷洒粘层油，粘层采用乳化沥青（PC-3），沥青用量为 0.3～0.6L/m2。粘层油应采用智能沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴。气温低于10℃及路面潮湿时，都不得喷洒粘层油；路面上有脏物、尘土时应清除干净，当有沾黏的土块时，应用水洗刷后待表面干燥后喷洒。喷洒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条带状，也不得有堆积，不足处应补洒，过量处应刮除。喷洒粘层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后，紧接着铺设沥青层，确保粘层不受污染。在沥青层间以及路缘石、雨水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料的侧面必须喷洒粘层油。

- 路面反射裂缝防治材料

- 防治路面反射裂缝的材料应符合下列要求：

防裂贴技术性能要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 厚度≥ | 3mm |
| 拉力,N/50mm | 600 |
| 伸缩率%≥ | 30 |
| 抗穿孔性 | 不渗水 |
| 软化点 | 85-110℃ |
| 耐热度，保护膜≤ | 130℃无明显收缩及变形 |
| 耐热度，増强层≥ | 180℃无明显收缩及变形 |
| 低温柔韧度 | -20℃无裂纹 |
| 粘附性N/mm≥ | 4 |
| 高温抗剪MPa(50℃) | ≥0.12 |

2）材料铺设应符合下列规定：

- 堆放防裂贴应避免水淋及暴晒；施工前旧路面应清扫干净，局部坑洞和严重不平的路面应进行整平；水泥混凝土路面必须干燥；

- 以伸缩缝(裂缝)为中心线，将高性能应力吸收贴展开，排放在要做防裂的部位，隔离膜一面向下，随后将防裂贴原地掀起一侧边撕去隔离膜边向前铺贴，防裂贴平坦的铺贴在原位置基面上；

- 防裂贴铺贴完毕后，用砂包或压辊将其压平，尤其边角处等重要部位；

- 遇到两块防裂贴搭接，搭接宽度应在8-10cm，搭接应用压辊压实，使其牢固，也可采用对接方式。

- 施工后，将防裂贴压密实，以防止在摊铺沥青混凝土前雨水进入防裂贴粘合面；沥青混凝土摊铺时车辆不得在防裂贴上就地碾转掉头。

- 沥青面层施工工艺要求

1）沥青路面的压实及成型

（1）压实成型的沥青路面应符合压实度及平整度的要求。

（2）沥青混凝土的压实层最大厚度不宜大于100mm。

（3）沥青路面施工应配备足够数量的压路机，选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压（包括成型）的碾压步骤，以达到最佳碾压效果。

（4）压路机应以慢而均匀的速度碾压，压路机的碾压速度应符合《公路沥青路面施工技术规范》表5.7.4的规定。

（5）压路机的碾压温度应符合《公路沥青路面施工技术规范》表6.2.2的规定，并根据混合料种类、压路机、气温、层厚等情况经试压确定。在不产生严重推移和裂缝的前提下，初压、复压、终压都应在尽可能高的温度下进行。

（6）沥青混合料的初压应符合下列要求：

① 初压应紧跟在摊铺机后碾压，并保持较短的初压区长度，以尽快使表面压实，减少热量散失。

② 通常宜采用钢轮压路机碾压1～2遍。

③ 初压后应检查平整度、路拱，有严重缺陷时进行修正乃至返工。

（7）复压应紧跟在初压后开始，且不得随意停顿。压路机碾压段的总长度应尽量缩短，通常不超过60～80m。采用不同型号的压路机组合碾压时宜安排每一台压路机作全幅碾压，防止不同部位的压实度不均匀。

（8）终压应紧跟在复压后进行，如经复压后已无明显轮迹时可免去终压。终压可选用双轮钢筒式压路机或关闭震动的振动压路机碾压不少于2遍，至无明显轮迹为止。

2）接缝

（1） 沥青路面的施工必须接缝紧密、连接平顺，不得产生明显的接缝离析。上下层的纵缝应错开150mm（热接缝）或300～400（冷接缝）以上。相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位1m以上。

（2） 纵向接缝部位的施工应符合下列要求：

① 摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝，将已铺部分留下100～200mm宽暂不碾压，作为后续部分的基准面，然后作跨缝碾压以消除缝迹。

② 当半幅施工或因特殊原因而产生纵向冷接缝时，宜加设挡板或加设切刀切齐，也可在混合料尚未完全冷却前用镐刨除边缘留下毛茬的方式。

③ 斜接缝的搭接长度与层厚有关，宜为0.4～0.8m。搭接处应撒少量沥青，混合料中的粗集料颗粒应予剔除，并补上细料，搭接平整，充分压实。阶梯形接缝的台阶经铣刨而成，并撒粘层沥青，搭接长度不易小于3m。

④ 平接缝宜趁尚未冷透时用凿岩机或人工垂直刨除端部层厚不足的部分，是工作缝成直角连接。

3）开放交通及其他

（1）热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通。

（2）沥青路面雨季施工应符合下列要求：

① 注意气象预报，加强工地施工、沥青拌合厂及气象台站之间的联系，控制施工长度，各项工序紧密衔接。

② 运料车和工地应备有防雨设施，并做好基层记路肩排水。

③ 铺筑好的沥青层应严格控制交通，做好保护，保持清洁，不得造成污染，严禁在沥青层上堆放土或杂物，严禁在已铺沥青层上制作水泥砂浆。

- 验收标准

应按现行行业标准《公路工程质量检验评定标准（土建工程）》JTG F80/1和上海市工程建设规范《公路工程施工质量验收标准》DG/TJ 08-119、《公路养护工程质量检验评定标准》DG/TJ 08-2144各分项工程的基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料的规定对工程进行验收。除下述指标外，其他指标均参照相关验收标准。主要验收指标如下：

- 压实度

AC面层压实度≥96%。

- 板底注浆验收控制指标

主点弯沉≤0.2mm且差异弯沉≤0.06mm。

- 平整度

路面平整度竣工验收值标准差δ≤2.5mm，或最大间隙≤5mm。

- 沥青混合料渗水系数

改性AC上面层试件渗水系数≤70ml/min；普通沥青混合下面层料渗水系数≤80mL/min。

- 沥青混合料动稳定度

改性AC上面层≥2800次/mm，AC下面层≥1200次/mm。

- 抗滑要求

沥青路面抗滑性能指标见下表，本项目年降雨量大于1000毫米。

沥青路面抗滑性能指标表

| 年平均降雨量 （mm） | 质量验收值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 横向力系数SFC60 | 构造深度TD（mm） |
| ＞1000 | ≥54 | ≥0.55 |

注：1、应采用测定速度为60km/h±1km/h时的横向力系数（SFC60）作为控制指标；

2、路面宏观构造深度可用铺砂法或激光构造深度仪测定。

- 危险性较大的分部分项工程安全管理

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37 号）和《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》(上海市住建委]沪住建规范〔2019〕6号)的规定，为加强对房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理，有效防范生产安全事故。建设工程参与各方均应严格执行相关规定。

危险性较大的分部分项工程及其风险点的确认，以及与之对应的专项施工方案编制、实施、检查与整改等应贯穿工程建设安全管理的全过程中应执行《危险性较大的分部分项工程安全管理标准》（DG/TJ 082077-2021）。

建设工程参与各方均应建立本单位危大工程监督管理体系，明确安全管理要求，落实安全生产管理责任，履行危大工程安全管理职责。建设工程参与各方应根据各自的职责，明确安管理权限，规定管理流程和要求，配备与危大工程管理相适应的资源。施工单位应根据工程特点辨识危大工程，编制专项施工方案，按规定审核审批并组织专家论证，按方案组织施工。危大工程的警示告知，以及交底、检查、验收等状态，应尽可能实现可视化管理。危大工程的施工应采用成熟的施工不艺和安全防护设施、文明施工措施，宜选用先进的信息技术辅助管理。

设计单位应根据工程实际及工程周边环境和风险评估资料，在设计文件中说明在施工阶段可能存在的工程风险，明确相应的风险防范和控制措施，并列出危大工程清单。应在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，并对参建单位进行设计专项交底，必要时进行专项设计。设计文件注明的或可能给主体结构造成影响的危大工程，设计单位应配合施工单位和监理单位进行验收。

本次道路工程中暂不涉及危大工程。在施工过程中发生现场情况变化，应及时通知勘察设计单位，可能存在的危大工程，应严格按照相关要求和标准执行。

- 其它

1、施工前应核对现状衔接道路标高与设计标高，不一致的须及时与设计单位联系调整。

2、施工时需严格保护好各类地上、下管杆线和路面部位的各公用事业设施及沿线的绿化。

3、路面竣工后，为保证交通的安全、畅通，应尽快恢复交通安全设施。

4、根据市政府“沪府发[2011] 1号文”，《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见的通知》，对该工程可能存在的风险应做好应急预案，加强对事故风险的重视，施工时做好工程防护措施，避免造成不必要的火灾、泄露、沉降等恶性事故的发生。

5、按照上海市市政工程管理局【沪市政建（2002）774号】文要求，翻挖铣刨旧沥青混合料应送相关沥青混合料热再生产厂家回收。翻挖的基层等旧料可应用于新建道路的软土地基处理或浜塘处理。根据《关于印发<上海市建筑废弃混凝土回收利用管理办法>的通知》（住建规范[2018]7号）文精神，为响应《上海市建筑垃圾处理管理规定》（沪府令57号），对本项目的建设过程中废弃混凝土进行回收，送到专业厂家重新回收利用。水泥砼面层、半刚性基层、碎石垫层及水泥砼制品等可使用再生骨（粉）料的结构部位应当使用再生骨（粉）料，再生骨（粉）料对同类材料的取代率不得低于30%。