第一章  概述

1.1 概述

新桥街中修工程位于松江区岳阳街道，由上海市松江区人民政府岳阳街道办事处建设。岳阳街道地处上海市松江城区的中部，是松江新城的重要组成部分之一。

新桥街（中山二路~白龙潭巷）是松江一条南北走向的重要现状配套道路之一，主要服务于道路两侧地的交通出行，兼具对片区的联络。新桥街道路等级为城市支路，道路红线宽度10.0m。本次中修工程的起点位于中山二路交叉口，桩号K0+000，终点至白龙潭巷交叉口，桩号K0+156.648，路线全长156.648m。

本次对工程范围内的路面、排水及附属设施进行维修。

1.2 设计依据

1、	设计任务委托书

上海市松江区人民政府岳阳街道办事处 2025.02

2、	地形图及测量资料

上海山骋勘察设计有限公司 2025.02

3、	新桥街中修工程现状路况调查及测试成果报告

上海山骋勘察设计有限公司2025.02

4、	新桥街（中山二路~白龙潭巷）地下管线常规探测技术报告

上海元崮工程技术有限公司2025.04

5、	松江中山二路--白龙潭巷雨水管网电视检测评估报告书

上海辽顺市政工程有限公司2025.03

6、  松江中山二路--白龙潭巷污水管网电视检测评估报告书

上海辽顺市政工程有限公司2025.03

7、	区交通委关于岳阳街道新桥街（中山二路-白龙潭巷）中修工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复

上海市松江区交通委员会 2025.05

8、  岳阳街道新桥街（中山二路-白龙潭巷）中修工程可行性研究报告（初步设计深度）评审报告

上海市交通发展研究中心 上海市交通委员会科学技术委员会2025.05

9、	《上海市城市道路与公路设计指导意见》

沪建交[2009]1048号

10、	现场调查以及收集的交通流量资料

11、	上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理细则

上海市住房和城乡建设管理委员会2023.10.08

12、	上海市市政规划设计研究院：《上海市松江区道路系统规划（2010-2020）》

13、	其它相关资料。

1.3 采用规范

《上海市城市道路和公路设计指导意见(试行)》(沪建交[2009]1048号)

《城市道路交通工程项目规范》(GB 55011-2021)

《城市道路工程设计规范(2016版)》(CJJ37-2012)

《城市道路设计规程》(DGJ08-2106-2012)

《城市道路路线设计规范》(CJJ193-2012)

《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013)

《道路路基设计规范》(DG/TJ08-2237-2017)

《路面设计标准》(DG/TJ08-2131-2022)

《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)

《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)

《城市道路养护技术规程》(DG/TJ08-92-2013)

《无障碍设计规范》(GB50763-2012)

《建筑与市政工程无障碍通用规范》(CB55019-2021)

《城市道路平面交叉口规划与设计规程》(DGJ08-96-2022)

《道路交通标志标线》(GB5768-2009/2017/2018/2022)

《上海市城市道路交通标志标线设置补充规定》

《城市道路交通设施设计规范（2019年版）》(GB50688-2011)

《城市道路掘路修复技术规程》(DG/TJ08-2257-2018)

《上海市城市道路精细化管理导则》

《上海市慢行交通规划设计导则》

《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》

1.4 工程范围及设计内容

1.4.1 工程范围

本工程实施范围是：新桥街桩号K0+000.000（中山二路）至桩号K0+156.648（白龙潭巷），道路总长约156.648m

本次对工程范围内的路面、排水及附属设施进行维修。

1.4.2 设计内容

新桥街规划为城市支路，道路红线宽度10m，现状为双向两车道。

通过本次中修工程的实施，达到改善和优化新桥街道路使用功能的目标，使新桥街在较长时间内保持良好的使用性能。设计内容主要为工程范围内的道路整治提升、排水管道及进水口维修养护以及相应的附属设施维修等内容。

1.4.3技术标准

1、道路等级：城市支路；

2、设计速度：30km/h；

3、混行车道净空高度：≥4.5m；

4、车道宽度：混行车道宽度：西侧4.5m/车道、东侧4.6 m/车道；

5、设计标准荷载：BZZ-100型车；

6、路面结构设计使用年限：15年。

第二章  项目设计

2.1 道路平面设计

新桥街位于松江区中部，是由岳阳街道管辖的园区重要配套道路，规划道路等级为城市支路，设计车速30km/h，道路红线宽度10m，现状为双向两车道。新桥街北起中山二路交叉口，南至白龙潭巷交叉口结束，道路全长156.648m。

本次工程为既有道路的整治工程，因此道路平面线形原则上维持现状。新桥街（中山二路~白龙潭巷）路段线形为一长直线，符合规范要求。

2.2  纵断面设计

本工程最大纵坡0.65%，最小纵坡0.11%，最大坡长85.000m，最小坡长36.648m，最小凸曲线半径R=11500m。

2.3 道路横断面

1、新桥街横断面为双向两车道，机非混行。新桥街现状横断面为：

（东侧）1.2m人行道+2.5m车行道+2.5m中分带+2.5m车行道+1.0m人行道（西侧）=9.7m（用地宽度），红线范围以外为绿化带或围墙。

根据交警意见，本次中修拆除人行道以拓宽车行道宽度，调整后横断面设计如下：

（东侧）4.6m混行车道+0.6m中分带+4.5m混行车道（西侧）=9.7m（用地宽度），红线范围以外为绿化带或围墙。

2、车行道采用修正三次抛物线形路拱，由路中央向两侧倾斜，横坡坡度恢复为2.0%。

2.4 路基设计

1、一般路基

翻挖道路涉及路槽基底部分的土基，其设计回弹模量值应大于等于25MPa，不能满足上述要求时，拟采用掺加石灰处理，即在机动车道上路床30cm厚采用6%石灰土进行加固处理，以保证路基压实度的要求。

2、路基压实度标准

新桥街按城市支路标准实施维修整治，路基压实度参照了《道路路基设计规范》的要求，采用重型击实标准控制，压实度不应低于下表的数值。

路基压实度要求

| 填挖类型 |  | 路面底面以下深度（m） | 路基最小压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 城市支路 |
| 填方路基 | 上路床 | 0～0.3 | ≥94 |
|  | 下路床 | 0.3～0.8 | ≥94 |
|  | 上路堤 | 0.8～1.5 | ≥93 |
|  | 下路堤 | 1.5以下 | ≥90 |

2.5 路面结构

本次工程针对现状基层强度不足的情况，翻挖老路沥青路面结构，铺筑碎石垫层后，再重新铺筑半刚性基层和沥青面层。

2.5.1 一般路段翻挖新建

一般路段的车行道路面结构设计如下：

4cm  AC-13C（SBS改性）

6cm  AC-20C

0.6cm稀浆封层

15cm  5%水泥稳定碎石

15cm  5%水泥稳定碎石

15cm 级配碎石新建

路面结构共55.6m

2.5.2 出入口接顺处理

本工程两侧厂区出入口较多，车行道路面在重新铺筑后，与出入口的衔接采用如下方式：

（1）水泥路面路口接顺方案

横向路口为水泥混凝土路面时，在一块水泥板的长度内进行接顺。凿除既有水泥板块后，加罩沥青面层接平，具体路面结构组合如下。

4cm  AC-13C（SBS改性）

凿除3cm水泥面层后的既有路面结构

（2）沥青路面路口接顺方案

横向路口为沥青混凝土路面时，在5m范围内接顺。铣刨或凿毛既有沥青路面后，加罩两层式沥青面层，具体路面结构组合如下。

横向路口为沥青混凝土路面时，铣刨或凿毛既有沥青路面后，加罩两层式沥青面层，具体路面结构组合如下。

4cm  AC-13C（SBS改性）

8cm  AC-25C

AC-25C衬垫，铣刨（凿毛）后的既有路面结构

2.5.3 交叉口铣刨加罩

交叉路口与现状道路接顺，接顺段范围为新桥街起终点部分路段，范围内，沥青路面采用铣刨加罩，结构层如下：

4cm  AC-13C（SBS改性）

铣刨现状沥青混凝土上面层

2.6 附属工程

2.6.1 侧平石

结合本次中修工程，中分带翻除重建。侧石采用高侧石，侧平石均采用PC仿石材材质，尺寸为40×12×100cm；平石尺寸为10（13）×30×100cm。侧石抗压强度不小于30Mpa。路缘石抗折强度需要满足平均值不小于4Mpa，单件最小值不小于3.2Mpa。详见“S01D10侧平石设计图”。

2.6.2 公用窨井盖

工程范围内公用事业检查窨井抬升至中修后路面标高，以保证窨井与路面的接顺，对于损坏的窨井盖座及窨井盖予以更换。雨污水窨井安装防坠落装置。本工程中窨井防坠落装置采用悬挂式塑料防坠格板。

2.6.3 标志标线

（1）标志

1）标志反光膜采用底膜Ⅳ类，文字Ⅳ类。

2）标志版面、杆件及杆件基础需按照《道路交通标志牌与支撑结构标准图集》（图集号：2016沪G903）设置。

（2）标线

1）路面维修完成后，按图纸恢复标线。

2）道路标线是标示在道路上的明确车辆行驶路线的交通安全管理设施。主要包括人行横道线、导向箭头等。

3）地面导向箭头尺寸为3m。

4）横道线采用白色实线，线宽0.4m，间距4:6。

5）本工程标线采用热熔漆，面撒玻璃微珠。人行道与停止线采用双组分涂料。

2.6.4 绿化

本工程拆除中分带及绿化后，为提升工程维修后的景观效果，主要通过在交叉口部位铺设石英PC砖、粉刷围墙以及设置转角logo景墙座椅等内容达到提质增效的目标。

2.6.5 路灯

本工程路段内存在5盏路灯，现状均位于中分带范围内。由于现状车行道过于狭窄，通行条件限制较多，对本段道路沿线居民的出行带来极大不便，需要对中分带进行翻除重建以拓宽车行道。因此在路面修复时暂时搬迁，待路面修复完成后进行原位修复，同时在道路北端增加一盏路灯，并两侧围墙设置内嵌景观灯。

2.6.6 设施搬迁

为避免路南西侧现状路边设施影响道路红线宽度，需对该处电力杆进行搬迁，对该处监控杆进行平移。

第三章  项目注意事项

路面项目和附属项目等所有施工，除应符合相应规范的规定和设计要求外，还必须遵照《公路工程质量检验评定标准》中的有关规定。

3.1 沥青混凝土面层

1、沥青混凝土面层原材料及混合料质量必须符合规定要求，沥青混合料采用厂拌送到工地，应拌和均匀，色泽一致，无成块团，对明显花白，粗细粒料分离，结块成团，枯焦干散，油重明显过多过少，以及出厂温度超过范围或送到工地时温度低于规定的混合料，不得使用。

2、沥青混凝土铺筑时气温不得低于10℃，如在0-10℃气温施工时必须采取确保施工质量的有效措施，但不应在低于0℃及刮大风的冬季施工，晚间铺筑沥青混合料必须有充分的照明设施，雨天不得铺筑沥青混凝土。

3、沥青混凝土路面施工组织应做到快卸、快铺、快碾压。沥青混合料的最低摊铺温度应严格按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的相关要求进行控制。

3.2 粘层油

1、新铺沥青面层各层之间、新铺沥青层与沥青碎石基层之间应喷涂粘层油。粘层油采用乳化沥青，用量为0.3-0.6L/m²，实际用量通过试洒确定。

2、粘层油宜采用沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴，洒布速度和喷洒量保持稳定。当采用机动或手摇的手工沥青洒布机喷洒时，必须由熟练的技术工人操作，均匀洒布。气温低于l0℃时不得喷洒粘层油，寒冷季节施工不得不喷洒时可以分成两次喷洒。路面潮湿时不得喷洒粘层油,用水洗刷后需待表面干燥后喷洒。

3、喷洒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条状，也不得有堆积。喷洒不足的要补洒，喷洒过量处应予刮除。喷洒粘层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。

4、粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成，或稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

3.3 透层油

1、新铺沥青面层与新增水稳层之间必须喷涂粘层油，用量为1.0L/m²，透层油采用乳化沥青，实际用量通过试洒确定。

2、透层油宜在沥青面层摊铺前1-2天内喷洒。

3、透层油宜采用沥青洒布车一次喷洒均匀，使用的喷嘴宜根据透层油的种类和粘度选择并保证均匀喷洒，沥青洒布车喷洒不均匀时宜改用手工沥青洒布机喷洒。

4、喷洒透层油前应清扫路面，遮挡防护路缘石及人工构造物，避免污染，透层油必须洒布均匀，有花白遗漏应人工补洒，喷洒过量的立即撒布石屑或砂吸油，必要时作适当碾压。透层油洒布后不得在表面形成能被运料车和摊铺机粘起的油皮，透层油达不到渗透深度要求时，应更换透层油稠度或品种。

5、透层油洒布后的养生时间随透层油的品种和气候条件由试验确定，确保液体沥青中的稀释剂全部挥发，乳化沥青渗透且水分蒸发，然后尽早铺筑沥青碎石纤维封层，防止工程车辆损坏透层。

3.4 聚酯玻纤布

本工程防止反射裂缝的产生，基层搭接处采用聚酯玻纤布，按以下要求进行施工：

1、铺设位置和用量

在新建基层与原有基层顶面，骑缝铺设1m宽聚酯玻纤布。

2、喷洒热沥青

先在沥青砼面层上洒粘层沥青，粘层沥青采用70＃道路石油沥青。沥青用量为0.9-1.5kg/m²。热沥青的温度控制在160℃-180℃之间，喷洒宽度比聚酯玻纤布宽5cm-10cm左右。热沥青喷洒时要均匀，切忌粘层油油量不足或条纹状喷洒。

3、压铺聚酯玻纤布

在喷洒沥青高温状态下，及时摊铺聚酯玻纤布，聚酯玻纤布应平整无折皱。聚酯玻纤布纵、横向的搭接部分不小于20cm。聚酯玻纤布摊铺应按设计图规定骑缝。聚酯玻纤布边缘应同接缝保持平行。施工时应严格控制运料车辆的出入，在聚酯玻纤布上施工严格禁止急转、急停和倾倒混合料角料，避免损坏玻纤布。聚酯玻纤布不得在雨天施工。

3.5 其他注意事项

1、施工前要查清地下管线，施工时做好保护措施：

在新桥街规划红线范围内，现状地下管线众多，地下管线包括有雨污水管道、给水管道、移动及电信通信管线、路灯电缆、燃气管道、供电电缆、交通管线等。

施工前需全面勘察地下管线分布，明确位置及埋深，制定专项保护方案；施工中采取保护措施，避免机械损伤，并实时监测管线状态，确保安全。

第四章  材料要求

4.1 沥青材料

沥青路面为柔性路面，其出现的病害如坑槽、车辙、拥包、开裂等与沥青混凝土所用材料有着密切的关系。沥青混合料抗永久变形能力首先取决于矿料骨架，约占60%的作用；沥青结合料约占40%作用。我们应选用优质的、与当地环境相适应的沥青以及耐磨耗、抗压碎能力强的集料来满足承受重载沥青路面的要求。

沥青面层采用优质道路石油沥青，面层沥青根据混合料的不同分别采用普通70#沥青和SBS改性沥青，技术指标要求如下：

改性沥青技术要求

| 试验项目 |  | 改性沥青指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s）（0.1mm） |  | 60-80 |
| 延度（5cm/min，5℃）（cm） |  | 不小于30 |
| 软化点（环球法）（℃） |  | 不小于55 |
| 溶解度（三氯乙烯）（％） |  | 不小于99 |
| 针入度指数PI |  | 不小于-0.4 |
| 闪点（℃） |  | 不小于230 |
| RTFOT试验后 | 质量损失（％） | 不大于±1.0 |
|  | 针入度比（25℃）（％） | 不小于60 |
|  | 延度（5cm/min，5℃）（cm） | 不小于20 |
| 弹性恢复（25℃）（％） |  | 不小于60 |
| 离析，软化点差（℃） |  | 不大于2.5 |
| 运动粘度（135℃）（pa.s） |  | 不大于3 |

70＃沥青技术要求

| 试验项目 |  | 70＃沥青指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s）（0.1mm） |  | 60～80 |
| 延度（5cm/min，15℃）（cm） |  | 不小于40 |
| 软化点（环球法）（℃） |  | 不小于43 |
| 溶解度（三氯乙烯）（％） |  | 不小于99.5 |
| 薄膜加热试验 163℃，5h | 质量损失（％） | 不大于±0.8 |
|  | 针入度比（％） | 不小于54 |
|  | 残留延度（15℃）（cm） | 不小于15 |
| 闪点（COC）（℃） |  | 不小于260 |
| 含蜡量（蒸馏法）（％） |  | 不大于4.5 |

4.2集料技术要求

集料压碎值用于相对衡量集料在逐渐增加的荷载下抵抗压碎的能力；洛杉矶磨耗试验用来确定抵抗磨耗的阻力和韧性；细长扁平颗粒在道路施工和使用过程中很容易压碎；集料与沥青粘附性好坏，直接影响到混合料的路用性能，如抗水损害性能等。

细集料中原材料小于0.075部分绝大部分含量为集料开采时附带的粉尘，附在集料表面将严重影响集料与沥青的粘结性。

这几个指标对混合料级配和路用性能影响很大，道路对此有严格要求。

1、粗集料

为使沥青混合料级配设计合理，形成S型光滑曲线，建议粗集料采用3档料进行组配。粗集料统一采用玄武岩或辉绿岩。并且要采用反击式破碎机轧制的碎石，严格控制细长扁平颗粒含量。

沥青面层粗集料质量技术要求

| 试验项目 | 面层 |
| --- | --- |
| 石料压碎值（%） | 不大于30 |
| 洛杉机磨耗值损失（%） | 不大于35 |
| 针片状颗粒含量（混合料），不大于（%） | 20 |
| 水洗法<0.075㎜颗粒含量（%） | 不大于1 |
| 软石含量（%） | 不大于5 |
| 吸水率（%） | 不大于3.0 |
| 表面相对密度（t/m3） | 不小于2.45 |
| 粘附性 | 5 |

注：如粘附性没有达到要求需要添加抗剥落剂。

2、细集料

应采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当的颗粒级配，石质采用石灰岩的机制砂，不能采用山场的下脚料。建议细集料采用2档料进行组配，对砂当量要加以严格控制，小于0.075质量百分比宜不大于12.5％。

沥青面层细集料质量技术要求

| 试验项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 视密度（g/cm3） | 不小于2.45 |
| 砂当量（％） | 不小于50 |
| 含泥量（小于0.075mm的含量）不大于（%） | 5 |

3、填料

采用石灰岩等碱性石料经磨细得到的矿粉。矿粉必须干燥、清洁。

沥青面层矿粉质量技术要求

| 试验项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 视密度（t/m3） |  | 不小于2.45 |
| 含水量（%） |  | 不大于1 |
| 塑性指数 |  | 不大于4 |
| 亲水系数 |  | 不大于1 |
| 外观 |  | 无团粒结块 |
| 粒度范围 | <0.6mm （%） | 100 |
|  | <0.15mm （%） | 90～100 |
|  | <0.075mm （%） | 70～100 |

4.3  乳化沥青技术要求

粘层油和透层油均采用阳离子乳化沥青。

4.4  水泥稳定碎石技术要求

1、水泥应选用初凝时间大于3h、终凝时间不小于6h的32.5级、42.5级普通硅酸盐、矿渣硅酸盐、火山灰硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证与生产日期，复验合格方可使用。

2、碎石颗粒组成应满足下表的规定，石料的压碎值不大于40％。

水泥稳定碎石基层中碎石的级配要求

| 筛孔尺寸(mm) | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过质量百分率 | - | 100 | 100～90 | 87～73 | 82～65 | 75～58 | 66～47 | 50～30 |
| 筛孔尺寸(mm) | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |  |  |
| 通过质量百分率 | 36～19 | 26～12 | 19～8 | 14～5 | 10～3 | 7～2 |  |  |

3、水泥稳定碎石混合料的配合比，采用5：100（水泥：碎石）。在施工时具体施工配合比按7天抗压强度基层≥3.0Mpa的要求，通过《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTJ 057）无侧限抗压强度（T 0805）试验予以确定。

4、施工时配料要准确，拌和要均匀，摊铺要平整，避免集料离散，在混合料等于或略大于最佳含水量时进行碾压，直到达到按重型击实试验法确定的压实度（≥97%），并严格控制基层的顶面标高和平整度。

5、应采用专门稳定碎石集中厂拌机械拌制混合料。采用摊铺机摊铺时，不宜中断，如因故中断时间超过2h，应设置横向接缝。

6、由于水泥稳定碎石层较厚，施工应分层摊铺。在铺筑上层前，应在下基层顶面先撒薄层水泥或水泥净浆，严禁用薄层贴补法进行找平。

7、水泥稳定碎石基层施工时勿使水泥和混合料遭雨淋，降雨时应停止施工，但已摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。

8、水泥稳定碎石基层养生期间，不可使稳定层表面干燥，也不可忽干忽湿。未铺封层或面层时，除施工车辆可慢速通行外，严禁一切车辆通行。

9、采用水稳碎石基层时，必须在其充分养护且强度满足设计要求后，通过质量检测确认基层密实、无松散，含水率稳定，方可进行下一道工序施工。

第五章  验收标准及设计指标

2025年岳阳街道新桥街（中山二路-白龙潭巷）中修工程的验收，应符合《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-2152-2014）的规定。

1、平整度：IRI≤3.0m/km。

2、水泥稳定碎石7天浸水无侧限抗压强度≥3.5Mpa。

3、沥青混凝土压实度（施工技术规范：AC-13C≥97％、AC-20C≥96％、水泥稳定碎石≥98％。

4、设计路段沥青表面弯沉值≤30.2（0.01mm），水泥稳定碎石基层顶面设计容许弯沉值≤34.9（0.01mm）。

5、沥青上面层渗水系数：AC-13C（SBS改性）≤70ml/min（合格率80%），AC-20C渗水系数≤120ml/min（合格率100%）。

6、抗滑摩擦系数：横向力系数SFC60≥54，构造深度TD≥0.55mm。

7、沥青混合料动稳定度：上面层≥3000次/mm，下面层≥1200次/mm。

8、石材饱水抗压强度≥120 Mpa，饱水弯拉强度≥9 Mpa。

第六章  工程数量表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 道路工程 |  |  |
| 1 | 翻挖老路 | m2 | 915 |
| 2 | 新建机动车道 |  |  |
| 2.1 | 4cm细粒式沥青砼 AC-13C | m2 | 1459 |
| 2.2 | 8cm粗粒式沥青砼 AC-20C | m2 | 1459 |
| 2.3 | 0.6cm稀浆封层 | m2 | 1459 |
| 2.4 | 15cm水泥稳定碎石 | m2 | 1459 |
| 2.5 | 15cm水泥稳定碎石 | m2 | 1459 |
| 2.6 | 15cm级配碎石新建 | m2 | 1459 |
| 3 | 翻挖现状人行道 | m2 | 545 |
| 4 | 交叉口铣刨加罩 | m2 | 156 |
| 5 | 翻挖侧平石 | m | 545 |
| 6 | 新建高侧石及平石 | m | 218 |
| 7 | 上路床处理 | m3 | 44 |
| 8 | 出入口接顺 | m2 | 75 |
| 9 | 公用事业管线窨井抬升 | 个 | 23 |
| 10 | 拆除中分带及绿化 | m2 | 152 |
| 11 | 景观绿化 | m2 | 330 |
| 11.1 | 围墙发光空心水泥砖 | 个 | 408 |
| 11.2 | 新建铺装 | m2 | 198 |
| 11.3 | 现状挡土墙修缮 | m | 13 |
| 11.4 | 新建台阶坐凳 | m2 | 20 |
| 11.5 | LOGO字 | 项 | 1 |
| 11.6 | 树池坐凳 | m2 | 9 |
| 11.7 | 乔木移栽 | 项 | 1 |
| 11.8 | 新建绿化 | m2 | 23 |
| 11.9 | 电气工程 | 项 | 1 |
| 二、 | 排水工程 |  |  |
| 1 | 雨水口翻建 | 座 | 10 |
| 三、 | 交通及附属工程 |  |  |
| 1 | 标志版面更新及新增 |  |  |
| 1.1 | 更新现状禁令标志版面 | 组 | 4 |
| 1.2 | 更新现状指示标志版面 | 组 | 2 |
| 1.3 | 新建限速标志版面 | 组 | 2 |
| 2 | 新建标志 |  |  |
| 2.1 | 路名标志 | 组 | 2 |
| 2.2 | 停车让行及支路哨兵 | 组 | 1 |
| 3 | 标线 | m2 | 50 |
| 4 | 路灯移位及修复 | 个 | 5 |
| 5 | 路灯新建 | 个 | 1 |
| 6 | 设施搬迁 | 组 | 1 |
| 7 | 中分带绿化 | m2 | 65 |