一、设计依据

1、关于本项目的设计任务委托书；

2、本工程的地形修测及道路测量资料；

3、其他关于本道路的设计资料及竣工、养护资料；

4、现场调研及收集的资料；

5、其它国家、部门、地方颁布的法律、法规、规范等。

二、 采用的规范

- 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

- 《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

- 《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

- 《公路沥青混凝土路面设计规范》（JTG D50-2017）

- 《路面设计标准》（DG/TJ08-2131-2022）

- 《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ F40-2004）

- 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

- 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T  F30-2014）

- 《公路大中修工程设计规范》（DG/TJ 08-2191-2015）

- 《公路技术状况评定标准》（DG/TJ08-2095-2024、J12046-2023）

- 《公路路面养护技术规范》（DB 31/T 489-2010）

- 《上海市乡村公路建设与养护技术规程》（SZ-49-2006）

- 《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）

- 《道路交通标志和标线  第1部分：总则》（GB 5768.1-2009）

- 《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022）

- 《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》（GB5768. 3-2009）

- 《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG 5220—2020）

三、技术标准

1、技术等级：村支路；

2、设计速度： 20 km/h；

3、路面设计荷载：BZZ－100标准轴载；

4、路面结构设计年限：铣刨加罩5年；翻挖新建8年；

5、车行道净高：≥4.5m。

四、工程概况及设计内容

1、工程概况

为进一步改善村民交通出行环境，彻底解决村级道路交通安全隐患，提升群众获得感，对村级道路实施修缮。本项目修缮工程共涉及幸福村、冯家村、戴家村、东新市村共6条道路，本工程为冯家村机口路。

冯家村机口路长约763米，宽约4.0-6.4m，现状为水泥混凝土路面，路面结构过于薄弱，大多道路无基层，水泥路面也已出现破碎板、裂缝、板角断裂、修补等道路病害，难以达到现行农村公路建设标准。为此，该道路急需予以优先修缮。

2、设计内容

对原有局部水泥板块进行修复后，再加罩沥青面层，同步增设路缘石、红白杆、标线等安全警示标志。

五、平面设计

本次设计道路平面线形基本维持不变。

六、纵断面设计

1）本工程采用吴淞高程系统，纵断面设计标高系指道路中心线处设计标高；

2）纵断面设计考虑与起讫点、周边道路接顺；

3）纵断面各项线形指标除最小坡长外，其余指标尽量满足村支路20km/h设计车速纵断面的相应指标。

4）根据路面结构层厚度要求进行设计，确保补强结构层最小厚度和最小路拱，一般路段路面设计标高抬升5cm。

七、横断面设计

本工程横断面布置保持原断面不变，路拱：车行道沥青路面采用直线型路拱，车行道路拱横坡度：宽度4.0-5.0m单坡1.5%；宽度5.0-6.4m双坡1.5%，单双坡设置15m横坡渐变段。

0.5m（土路肩）+4.0-5.0m（车行道）+ 0.5m（土路肩）

0.5m（土路肩）+5.0-6.4m（车行道）+ 0.5m（土路肩）

八、路面结构设计

1、对于路况较好路段，进行维修板块后加罩一层式

5cm  AC-13C（SBS改性）

骑缝铺0.5m宽防裂贴

维修原水泥混凝土板块

2、对于路况破损较为严重路段，翻挖新建水泥基层后加罩一层式沥青混凝土

5cm  AC-13C（SBS改性）

骑缝铺0.5m宽防裂贴

20cm C30水泥混凝土

10cm 碎石

板块划分为3.5m*4m

3、相交路口接顺

5cm  AC-13C（SBS改性）

凿除部分水泥，锲形接顺

4、临宅散水接顺

16cm C30水泥混凝土

翻挖剩余结构

5、水泥板块维修方式

1）板块裂缝及接缝类修复

(1)轻微裂缝维修：对宽度小于3mm的轻微裂缝，采取扩缝灌缝。顺着裂缝扩宽成2.0cm的沟槽，槽深可根据裂缝深度确定，最大深度不得超过60mm。清除混凝土碎屑和灰土。采用聚氨酯材料进行灌缝。

(2)中等裂缝维修：对大于3mm，小于10mm的中等裂缝，采取局部半厚式修补。沿裂缝扩展方向，在裂缝两侧各150mm左右平行与横缝（或纵缝）进行切缝，切缝深度宜为板厚的1/3。凿除修补范围内的旧混凝土，凿毛切割面内壁。清除所有碎块和灰尘。浇筑强度大于等于原设计标准的混凝土（可掺入玻璃纤维或钢纤维等），及时振捣密实、抹平、刻痕喷洒养生剂养生。对跨越相邻板块的修补块，应在开放交通前按原标准重新设置缩缝和胀缝。

(3)严重裂缝维修：对宽度大于10mm的严重裂缝，采用全厚式修复。平行于缩缝(或纵缝)划线，对裂缝部位进行全深度切割，修补块的边长应不小于1m。破碎、清除旧混凝土过程中不得伤及基层、相邻面板和路肩。若破除的旧混凝土面积当天完不成混凝土浇筑时，其补块位置应作临时补块。凿毛切割面内壁，按原标准设传力杆和拉杆。清除所有碎块和灰尘后，按规定浇筑强度大于等于原设计标准的混凝土（可掺入玻璃纤维或钢纤维）等，及时振捣密实、抹平，喷洒养生剂养生。对跨越相邻板块的修补块，应在开放交通前按原标准重新设置缩缝和胀缝。

(4)板边修补：当对水泥混凝土面板边轻度剥落进行修补时，应将剥落的表面清理干净，用沥青混合料或接缝材料修补平整。当板边严重剥落时，其修补方法参照上述"中等裂缝维修"一条进行修复。当板边全深度破碎时，其修补方法参照上述"严重裂缝维修"一条进行修复。

(5)板角修补：板角断裂应按破裂面的大小确定切割范围，切割范围的确定详见《水泥混凝土板块处理设计图》。切缝后，凿除破损部分时，应凿成规则的垂直面。对原有钢筋不应切断，如果钢筋难以全部保留，至少也要保留20~30cm长的钢筋头，且应长短交错。原有滑动传力杆，如果有缺陷应予以更换并在新老混凝土之间加设传力杆，传力杆间距控制在30cm。

基层不良时，可采用C30混凝土浇筑基层。与原有路面板的接缝面，应涂刷沥青。如为胀缝，应设置接缝板。现浇混凝土，与老混凝土面板之间的接缝应切出宽3mm、深4mm的接缝槽，并灌入填缝材料。

(6)接缝料损坏维修：接缝中的旧填料和杂物，应予清除，并将缝内灰尘吹净。缩缝修理时，应先清除接缝中的旧嵌缝料和杂物，并将缝内灰尘清理干净,在缝的两边各洒一层石灰粉（或石灰水涂刷）；采用聚氨酯材料嵌缝。

在胀缝处理时，应先将热沥青涂刷缝壁，再将接缝板压入缝内。对接缝板接头及接缝板与传力杆之间的间隙，必须用沥青或其它填缝料填实抹平。上部用嵌缝条的应及时嵌入嵌缝条。其余要求与缩缝修理相同。

(7)纵向接缝维修：当相邻车道面板横向位移，纵向接缝张开宽度10mm以下时，采取聚氯乙烯胶泥、焦油类填缝料和橡胶沥青等加热施工式填缝料，其方法参见"填缝料损坏维修"一条执行。当相邻车道面板横向位移，纵向接缝张口宽度在10~15mm之间时，采取聚氯酯类常温施工式填料进行维修。

(8)纵向接缝破碎维修在破碎部位外缘，应切割成规划图形，其周围切割面应垂直于面板，底板宜为平面。清除混凝土碎块，吹净灰尘杂物，并保持干燥状态。用高模量补强材料，进行填充维修。

2）错台处理

板块错台大于0.2cm而小于1cm时，采用磨平机磨平。从错台最高点开始，纵向坡度控制在1%以内，横向宽度根据错台情况而定，直至相邻两块板齐平(高差控制在1mm以内)。研磨时同时洒水，磨平后刻纹。清除接缝内的杂物，并吹净灰尘，重新灌缝。板块错台大于1cm时，翻除板块后，重新浇注。按"翻挖换板"维修。板块错台小于0.2cm时，不予处理。

3）对碎裂严重板块，挖除老板块后浇筑新的板块

翻挖换板结构组合如下：

20cm  C30水泥混凝土

10cm  碎石

4）原混凝土板没有设置传力杆或拉杆折断，应用原规格钢筋焊接或重新安设。

5）安装传力杆时应在板厚1/2处钻出比传力杆直径大约2~4mm的孔，孔间距30cm,误差小于3mm。横向施工缝传力杆直径为28mm，长度40cm，嵌入相邻保留板内深20cm。

6）拉杆孔直径比拉杆直径大2~4mm，并沿相邻板块间的纵向接缝板厚1/2处钻孔，中心间距80cm。拉杆采用14mm螺纹钢筋，长度70cm，35cm嵌入相邻板内。

7）传力杆和拉杆采用环氧砂浆固定，摊铺混凝土前，光圆传力杆的伸出端涂少许润滑油。

8）传力杆若安装倾斜或松动失效，应予以调换。

九、排水工程

路面排水通过横坡排入就近河浜、洼地及池塘。

十、附属工程

1、路缘石和土路肩

道路两侧根据路面设计标高翻排路缘石，材质采用预制C30混凝土，并翻排土路肩。

2、标线标牌

路面实施完毕后增设两侧路缘线，标线使用热熔型涂料（甩涂工艺），热熔型涂料必须符合JT/T280-2022（路面标线涂料），标线的厚度范围一般为1.8mm~2.2mm。沿线出入口增设红白杆以提高行车安全性。

3、窨井

沿线窨井按照设计标高抬升（降低）。

十一、材料要求

1、沥青混凝土面层

1）沥青上面层采用普通沥青

| 项目 | 70号 A级 |
| --- | --- |
| 针入度25℃,100g,5s(1/10mm) | 60～80 |
| 针入度指数PI | -1.5～+1.0 |
| 5℃延度，5cm/min(cm) | ≥46 |
| 60℃动力粘度 | ≥180 |
| 10℃延度(cm) | ≥15 |
| 15℃延度(cm) | ≥100 |
| 蜡含量,蒸馏法(%) | ≤2.2 |
| 闪点(℃) | ≥260 |
| 溶解度(%) | ≥99.5 |
| TFOT(或RTFOT) 后残留物 |  |
| 质量变化（%） | ≤±0.8 |
| 25℃残留针入度比(%) | ≥61 |
| 10℃残留延度(cm) | ≥6 |
| 15℃残留延度(cm) | ≥15 |

2）SBS改性剂为I-D型，技术指标应满足下表的要求。

| 指 标 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s）（0.1mm） |  | 30～60 |
| 延度（5cm/min，5℃）（cm） |  | 不小于20 |
| 软化点（环球法）（℃） |  | 不小于60 |
| 溶解度（三氯乙烯）（％） |  | 不小于99 |
| 针入度指数PI |  | 不小于0 |
| 闪点（℃） |  | 不小于230 |
| RTFOT试验后 | 质量损失（％） | 不大于±1.0 |
|  | 针入度比（25℃，％） | 不小于65 |
|  | 延度（5cm/min，5℃）（cm） | 不小于15 |
| 弹性恢复（25℃）（％） |  | 不小于75 |
| 离析，软化点差（℃） |  | 不大于2.5 |
| 运动粘度（135℃）（pa.s） |  | 不大于3 |

3）沥青混合料

| 试验指标 | 改性沥青混合料 | 普通沥青混合料 |
| --- | --- | --- |
| 击实次数（双面）（次） | 75 |  |
| 空隙率VV（%） | 3～5 |  |
| 稳定度MS不小于（kN） | 8 |  |
| 流值FL（mm） | 2～4 |  |
| 车辙试验动稳定度(次／mm) | ≥3200（上面层） | ≥1200(下面层) |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度(％) | ≥85 | ≥80 |
| 冻融劈裂试验的残留强度比(％) | ≥85 | ≥75 |

4）粗集料

| 指 标 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 石料压碎值不大于（%） | 28 |
| 洛杉矶磨耗损失不大于（%） | 30 |
| 表观相对密度不小于（t/m3） | 2.5 |
| 吸水率不大于（%） | 3.0 |
| 坚固性不大于（%） | 12 |
| 针片状颗粒含量（混合料）不大于（%） | 18 |
| 其中粒径大于9.5mm不大于（%） | 15 |
| 其中粒径小于9.5mm不大于（%） | 20 |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量不大于（%） | 1 |
| 软石含量不大于（%） | 5 |
| 与沥青的粘附性不小于 | 4级 |

注：如粘附性没有达到要求需要添加抗剥落剂

5）细集料

| 指 标 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 表观相对密度不小于（t/m3） | 2.45 |
| 坚固性（＞0.3mm部分）不小于（%） | — |
| 含泥量（小于0.075mm的含量）不大于（%） | 5 |
| 砂当量不小于（%） | 50 |
| 亚甲蓝值不大于（g/kg） | — |
| 棱角性（流动时间）不小于（s） | — |

6）填料

| 指 标 |  | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 表观相对密度不小于（t/m3） |  | 2.45 |
| 含水量（%）不大于 |  | 1 |
| 外观 |  | 无团粒结块 |
| 亲水系数 |  | ＜1 |
| 粒度范围 | ＜0.6mm（%） ＜0.15mm（%） ＜0.075mm（%） | 100 |
|  |  | 90~100 |
|  |  | 70~100 |
| 塑性系数 |  | ＜4 |
| 加热安定性 |  | 实测记录 |

2、水泥混凝土

1）水泥

路面采用普通硅酸盐水泥，水泥抗折强度、抗压强度应符合下表的规定。

| 龄期（d） | 3 | 28 |
| --- | --- | --- |
| 抗压强度（MPa）,≥ | 17.0 | 42.5 |
| 抗折强度（MPa）,≥ | 4.0 | 7.0 |

2）粗集料

粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石，集料级别应不低于Ⅱ级。

| 项目 | 技术要求（Ⅱ级） |
| --- | --- |
| 吸水率（％） | ＜2 |
| 碎石压碎指标（％） | ＜15 |
| 卵石压碎指标（％） | ＜14 |
| 坚固性（按质量损失计％） | ＜8 |
| 针片状颗粒含量（按质量计％） | ＜15 |
| 含泥量（按质量计％） | ＜1.0 |
| 泥块含量（按质量计％） | ＜0.2 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计％） | ＜1.0 |
| 表观相对密度 | ＞2500kg/m3 |
| 松散堆积密度 | ＞1350kg/m3 |
| 空隙率 | ＜47% |

3）细集料

细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，路面使用的砂应不低于Ⅱ级。

| 项目 | 技术要求（Ⅱ级） |
| --- | --- |
| 机制砂单粒级最大压碎指标（％） | ＜25 |
| 氯化物（氯离子质量计％） | ＜0.02 |
| 坚固性（按质量损失计％） | ＜8 |
| 云母（按质量计％） | ＜2.0 |
| 天然砂、机制砂含泥量（按质量计％） | ＜2.0 |
| 天然砂、机制砂泥块含量（按质量计％） | ＜1.0 |
| 机制砂MB值＜1.4或合格石粉含量（按质量计％） | ＜5.0 |
| 机制砂MB值≥1.4或不合格石粉含量（按质量计％） | ＜3.0 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计％） | ＜0.5 |
| 轻物质（按质量计％） | ＜1.0 |
| 表观相对密度 | ＞2500kg/m³ |
| 松散堆积密度 | ＞1350kg/m³ |
| 空隙率 | ＜47% |

3、粘层油

乳化沥青粘层采用PC-3型，用量为0.5L/m2。

4、防裂贴

| 厚度（mm） |  | 2.0±0.3 |
| --- | --- | --- |
| 不透水性 | 压力（MPa） | ≥0.3 |
|  | 保持时间（min） | ≥30 |
| 耐热度 | 涂盖层 | 80℃加热2h无滑动 |
|  | 聚酯毡胎基 | 200℃加热不收缩不熔化 |
| 拉力（N/50mm） | 纵向 | ≥400 |
|  | 横向 | ≥400 |
| 断裂延伸率（%） | 纵向 | ≥30 |
|  | 横向 | ≥30 |
| 柔度 |  | -20℃、r=20mm、3s、180°无裂纹 |

5、碎石

底基层的集料压碎值均要求不大于35%。级配碎石及未筛分碎石颗粒组成见下表。

碎石的级配组成

| 分类 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 液限 | 塑性指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53 | 37.5 | 31.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 | （%） | （%） |
| 碎石 |  | 100 | 90～100 | 73～88 | 49～69 | 29～54 | 17～37 | 8～20 | 0～7 | ＜28 | ＜6 |

十二、施工注意事项

1、沥青混凝土面层

1）沥青混凝土面层原材料及混合料质量必须符合规定要求，沥青混合料采用厂拌送到工地，应拌和均匀，色泽一致，无成块团，对明显花白，粗细粒料分离，结块成团，枯焦干散，油重明显过多过少，以及出厂温度超过范围或送到工地时温度低于规定的混合料，不得使用。

2）沥青混凝土铺筑时气温不得低于10℃，如在0-10℃气温施工时必须采取确保施工质量的有效措施，但不应在低于0℃及刮大风的冬季施工，晚间铺筑沥青混合料必须有充分的照明设施，雨天不得铺筑沥青混凝土。

3）沥青混凝土路面施工组织应做到快卸、快铺、快碾压。沥青混合料的最低摊铺温度应严格按照相关要求进行控制。

2、 粘层油

1）新铺沥青面层各层之间、新铺沥青层与混凝土路面之间必须喷涂粘层油。粘层油采用乳化沥青，用量为0.5L/m²，实际用量通过试洒确定。

2）粘层油宜采用沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴，洒布速度和喷洒量保持稳定。当采用机动或手摇的手工沥青洒布机喷洒时，必须由熟练的技术工人操作，均匀洒布。气温低于l0℃时不得喷洒粘层油，寒冷季节施工不得不喷洒时可以分成两次喷洒。路面潮湿时不得喷洒粘层油,用水洗刷后需待表面干燥后喷洒。

3）喷洒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条状，也不得有堆积。喷洒不足的要补洒，喷洒过量处应予刮除。喷洒粘层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。

4）粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成，或稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

3、防裂贴

本工程防反射裂缝采用防裂贴，防裂贴骑缝铺设宽度为0.5m。

1）喷洒热沥青

先在水泥混凝土上洒粘层沥青，粘层沥青采用70＃道路石油沥青。沥青用量为0.5L/m²。热沥青的温度控制在160℃-180℃之间，喷洒宽度比防裂贴宽5cm～10cm左右。热沥青喷洒时要均匀，切忌粘层油油量不足或条纹状喷洒。

2）压铺防裂贴

在喷洒沥青高温状态下，及时摊铺防裂贴，防裂贴应平整无折皱。防裂贴纵、横向的搭接部分不小于20cm。防裂贴中部及两外侧边缘用背胶或铁钉加垫片固定。

防裂贴边缘应同接缝或裂缝保持平行。

施工时应严格控制运料车辆的出入，在防裂贴上施工严格禁止急转、急停和倾倒混合料角料，避免损坏，防裂贴不得在雨天施工。

十三、质量验收标准

本工程按照《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG 5220—2020）中相关要求实施验收。

主要验收指标：

1、路面平整度： IRI≤4.2m/km；

2、压实度

AC-13C上面层压实度≥96％；

3、渗水系数

1）沥青混凝土上面层≤70ml/min；

4、动稳定度

1）沥青混凝土上面层（改性沥青）≥3200；