一、工程范围及设计内容

1、工程概况：

肖翁路为城市支路，是南桥镇内部的南北向道路，本工程南起张翁庙路（桩号K0+503.89），北至东方美谷大道（桩号K0+882），其中张翁庙路交叉口包含在本工程范围内，本工程施工范围全长378.11m。断面形式为单幅式，现状为混凝土路面，根据现场踏勘，现状混凝土路面存在破碎板、坑槽、严重破损等病害，若不及时进行修缮养护，上述病害降进一步扩散，造成更大的道路病害最终导致道路使用年限下降，因此2025年上海市奉贤区南桥镇城市建设管理事务中心为保证道路使用的安全性、延长使用寿命，将肖翁路列入“肖翁路（张翁庙路~东方美谷大道）道路修缮工程”。

2、工程范围：

南起张翁庙路（桩号K0+503.89），北至东方美谷大道（桩号K0+882），其中张翁庙路交叉口包含在本工程范围内，本工程施工范围全长378.11m。

3、设计内容：

主要内容为对全线路面及出入口翻挖新建钢筋混凝土路面、翻建侧石，恢复道路标线、补齐红白立柱等。

二、设计依据

本工程的设计任务委托书；

本工程的地形图及现场踏勘资料；

三、技术规范、标准

1．《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016版）

2．《城市道路路线设计规范》CJJ 193-2012

3．《城镇道路路面设计规范》CJJ 169－2012

4．《道路路基设计规范》DG/TJ 08-2237-2017 J 13868-2017

5．《城市道路平面交叉口规划与设计规程》DGJ08-96-2013 J10099-2013

6．《城市道路设计规程》DGJ08-2106-2012

7．《路面设计规范》DG/TJ08-2131-2013

8．《道路路基设计规范》DG/TJ08-2237-2017

9．《城市道路养护技术规程》DG/TJ08-92-2013

10．《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016 J 528-2016

11．《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》DGJ08-2152-2014

12．《无障碍设计规范》GB 50763-2012

13．《城市道路交通规划设计规范》GB50220-95

14．《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038-2015

15．《城市道路交通工程项目规范》GB55011-2021

四、技术标准

1.道路等级：城市支路

2.设计速度：30Km/h

3.路面设计标准轴载：BZZ-100型标准车

4.设计使用年限：10年（全线翻挖新建钢筋混凝土路面）。

五、道路平、纵线形

平面

本工程道路平面线形维持原状。

纵断面

1、本工程采用吴淞高程系统。

2、纵断面设计工程范围内维持原路面标高。

六、道路横断面布置

横断面维持现状不变，断面布置如下：

绿化带+12m（车行道）+绿化带

道路采用1.5%直线型横坡，双向坡

七、路面结构设计

翻挖新建车行道及厂区出入口：

20cm 水泥混凝土（抗折强度≥4.5MPa）

内设Φ8@200单层双向钢筋网片

10cm  碎石找平

路基夯实利用E0≥25MPa

八、其它

1、全线翻建侧石。

2、出入口处红白杆进行更新、补齐。

3、工程实施后，恢复道路标线，标志仍采用现有设施，停车位标线尺寸为2.5m*6m。

交通标线

标线是在道路上的用以明确车辆行驶路线的交通安全管理标示。本工程主要包括车道分界线、停车线等（标志标线施工范围同道路施工范围）。

标线材料应具有良好的耐磨性、防滑性和辨认性，标线涂料采用热干膜涂料，干膜厚度为2.2mm，抗滑值应不小于45BPN，面撒玻璃微珠，玻璃珠的密度应在（2.4~4.3）g/cm³的范围内。

标线施工应禁止在雨天和潮湿冰冻路面上进行。热熔型涂料施工时温度不低于10℃。

交通标线施工前应清扫地面，除净灰尘和泥土，然后按设计要求的线形放样漆划。标线或底漆涂划后，应放置锥形反光橡胶体或其它护线物体，待标线干燥后才能撤走。

九、路面排水

路面雨水通过横坡排入雨水口。

十、材料要求

1、混凝土

（1）路面采用普通硅酸盐水泥。

（2）水泥混凝土采用商品混凝土。

（3）使用前应逐批检查水泥混凝土的质量合格证或试验报告，并对其品种、强度、标准稠度、用水量、凝结时间和体积安定性进行检验。

2、碎石

标准尺寸为0～70(75)mm。

| 项目 |  | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛孔分析（圆孔） | 通过筛孔（mm） | 100 | 70（75） | 5 | 需连续级配 |
|  | 重量 | 100 | 90-100 | 30-50 |  |
| 含泥量重量%≯（0.075mm冲洗法） |  | 总重量的5% |  |  |  |
| 砾石强度 |  | 洛杉矶法磨耗率≤50%或石料压碎值≤30% |  |  |  |

碎石石料压碎值<35%,压实度≥95%。级配碎石集料粒径组成范围0.075~31.5mm。

十一、质量验收标准

本工程按照《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》DGJ08-2152-2014实施验收。

主要验收指标：

- 路面平整度：IRI≤3.0m/km；

- 混凝土抗折强度≥4.5MPa

十二、工程数量表

| 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 翻挖新建车行道（含厂区出入口） | m2 | 5280.01 |
| 翻挖车行道（含厂区出入口） | m3 | 1584.00 |
| 废料外运 | m3 | 1584.00 |
| 翻建侧石 | m | 734.36 |
| 道路单黄线 | m | 337.25 |
| 道路分界线 | m | 674.36 |
| 停车位标线 | m | 45.00 |
| 停止标线 | 个 | 14.13 |
| 人行斑马线 | m | 84.00 |
| 红白立柱 | m | 8.00 |

注：该表仅供参考。